## Slide 1: Mise au point d’une politique de gestion des ouvrages en terre armée
Ludovic Fabri
Etudiant
La Marlagne 2018
Travail de fin d’études

## Slide 2: La terre armée
Frottement sol - armature
Couches de remblai compacté
Armatures en acier galvanisé
Ecailles en béton  rôle secondaire
Inventé en 1963 par Henri Vidal
3 éléments constitutifs:

## Slide 3: En Wallonie
83 ouvrages gérés par le SPW
Culées de pont et murs de soutènement
Chart: Nombre d'ouvrages en terre armée par direction territoriale
 | 12 | 8 | 11 | 32 | 7 | 13
Ouvrages en terre armée de Wallonie
Inspections A  DT
Inspections B  DG01-65

## Slide 4: Méthodologie actuelle de suivi
Inspection visuelle : relevé des désordres visibles
présence de végétation
dégradation des écailles
déformation

## Slide 5: Méthodologie actuelle de suivi
Extraction et analyse de témoins de durabilité:
Écailles témoins repérées
sur les plans d’exécution
Souvent en partie inférieure
des ouvrages

## Slide 6: Méthodologie actuelle de suivi
Extraction et analyse de témoins de durabilité:
Ecaille témoin
Attelage d’extraction
60 cm
Armature témoin
Opercule brisé

## Slide 7: Méthodologie actuelle de suivi
Extraction et analyse de témoins de durabilité:
Quantification de la corrosion
Epaisseur résiduelle de zinc (μm)
Essais de traction
Problème de représentativité
Quid quand reservoir épuisé ?
!
Besoin d’autres approches !
Rupture

## Slide 8: Pistes étudiées : analyse du sol de remblai
Analyse de sol de remblai:
A ce jour, mesure des critères éléctrochimiques:
Résistivité
pH
Teneurs en
Critères respectés : sol non agressif
Pour les ouvrages déja analysés
Caractérisation complète du sol ?
Granulométrie
Matières organiques et calcaires
Limites d’Atterberg
chlorures
sulfates

## Slide 9: Pistes étudiées : Scan 3D des ouvrages
Objectif = suivi de la déformation dans le temps
Nuage de points brut
Après
traitement
Déformation du parement

## Slide 10: Pistes étudiées : Scan 3D des ouvrages
Corrélation entre déformation de l’ouvrage et corrosion des armatures ?
Quels seuils de déplacements admissibles ?
Point fixe sur une pile de pont
?

## Slide 11: Nouveauté
Document type pour inspection
Objectif = systématisation des inspections
Version non définitive (en évolution)

## Slide 12: Gestion du patrimoine des ouvrages wallons
Avec l’ensemble des informations relevées :
Réévaluation de l’état de santé des ouvrages
Hiérarchisation des ouvrages: définition des priorités
Établissement des dispositions à prendre
en fonction du nouvel état de santé
Surveillance ? Réparation ? Renforcement ? Remplacement ?

## Slide 13: Techniques de renforcement
Différentes solutions existent:
Remblai de butée
Mur de soutènement
Clouage
…
Armature terre armée
Clous

## Slide 14: Le clouage
Emprise minimale
Rapidité d’exécution
Jamais encore réalisé en Wallonie mais certainement à l’avenir
Clous = ancrages passifs
Forage – insertion – injection
Plaque de répartition cruciforme

## Slide 15
Merci pour votre attention !