## Slide 1: Viaduc de Viesville
Fissuration des poutres

## Slide 2
Autoroute A15 (E42), à hauteur de Courcelles
→ Franchit la Vallée du Piéton
- le canal Charleroi- Bruxelles
- une route communale
- une voie ferrée

## Slide 3: Caractéristiques
Ouvrage hyperstatique de 12 travées (1967)
Longueur : ± 550 m
2 tabliers distincts : lg ± 15m et ht : 3,50m
P2 à P5 : caisson ↔ autres : 2 poutres

## Slide 4: Postcontrainte
Barres Dywidag → monobarres Ø 32 mm
= acier lisse, fileté par refoulement aux extrémités
Ecrous de blocage qui s’appuient sur des cloches d’ancrage
Tracé courbe !!
Pas d’expérience

## Slide 5: Mode de construction du tablier
Bétonnage en encorbellements (1ere en Belgique)
→ assemblage de tronçons de ± 3,50m (claveaux)
À l’aide de 2 charpentes métalliques mobiles sur rails
et d’un plancher de travail supportant le coffrage

## Slide 6: ‘Poids mort’ du porte-à-faux
Barres Dywidag
Pylône sur piles
avec haubans
(tiges DW Ø32)

## Slide 7: Inspections
2011 : Tablier Nord – Travée P7-P8
Pile 7
Pile 8
Fissures
Mons
Carotte n°2
- Fissures obliques traversantes + cc
- Moitié supérieure poutre
- ± ¼ de la portée
- Se prolonge transversalement à la dalle
→ ne suivent pas le tracé d’un câble postcontrainte
Origine mécanique …

## Slide 8: Inspections
2013 : Tablier Sud – Travée P8-P9
Poutre S2
- Fissures obliques traversantes + cc
- Se prolonge ↓ à la jonction entre claveaux
- ¼ de la portée
Non décelées en 2011 ….
Rupture armatures passives !
(sans striction)

## Slide 9: Inspections
→ Relevé des câbles (nombre et position)
et comparaison au plan => OK
→ Dégagement d’un câble au droit de la fissure
Bon état !

## Slide 10: Inspections
→ S1 : symétrie du défaut
mais moins marqué
- Fissures obliques traversantes + cc
- Se prolonge ↓ à la jonction entre claveaux
- ¼ de la portée
- Mais pas de rupture des armatures passives
19/02/2014 : Pose de témoins de plâtre
→ pas d’évolution
- 03/03/2014 : Pose fissurologgers

## Slide 11: Inspections : résultats fissurologgers
Mesures réalisées entre le 03/03 et le 14/08/2014
Poutre S1 (Nord) Poutre S2 (Sud)
Mesures ouv. fissures en fct° de la température et de l’effet trafic

## Slide 12: Inspections : résultats fissurologgers
Poutre S1 (Nord) Poutre S2 (Sud)
Plage max. : 0,07 mm Plage max. : 1,45 mm
T° >>>> trafic Pics trafic : ± 0,20 mm

## Slide 13: Causes possibles de ces défauts ?
Tassement d’appuis ? → nivellement piles
→ examen appuis
Corrosion et rupture d’éléments de postcontrainte
→ dégagements OK
Discontinuité de la postcontrainte
Sollicitations durant phase de construction ?
Non identifié en 2011 (insp A)
≠
Corrosion face d’about aciers passifs rompus

## Slide 14: Inspections : nivellement piles
Nivellement des piles et culées (± 1 m du sol)
Nivellement de base ↔ niv. 07/03/2014
Plusieurs repères non trouvés
Chart: Nivellement tablier Sud
| C1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | C2
A'-A'1 | -0.041915 | -0.032955 | -0.024205 | -0.024215 | -0.00719 | -0.007635 | -0.009315 | -0.002275 | -0.005225 | -0.02264
B'-B'1 | -0.041865 | -0.027055 | -0.029095 | -0.00812 | -0.005125 | -0.004115 | -0.002935 | -0.000375 | -0.02155 | -0.00383
C'-C'1 | -0.036815 | -0.026635 | -0.00476 | 0.006205 | 0.008105 | -0.023535 | -0.02084 | -0.00135
Chart: Nivellement du tablier Nord
| C1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | C2
A-A1 | -0.043315 | -0.028285 | -0.031355 | -0.027375 | -0.00787 | -0.004245 | -0.023195 | -0.019995 | -0.015775 | -0.01043 | -0.00035
B-B1 | -0.044215 | 0.003875 | -0.025735 | -0.025895 | -0.00918 | -0.000625 | -0.024315 | -0.021235 | -0.014175 | -0.00825 | 0
C-C1 | -0.042445 | -0.025995 | -0.01098 | -0.005225 | -0.022415 | -0.014875 | -0.00995 | 0

## Slide 15: Instrumentation par télémétrie
Rapatriement des données à distance
Matériel sur site
Transfert des données
Au bureau

## Slide 16: Instrumentation par télémétrie
Installation des capteurs
Poutre S1 (Nord) Poutre S2 (Sud)

## Slide 17: Instrumentation par télémétrie
Les capteurs sont liés par fils à la centrale de gestion

## Slide 18: Instrumentation par télémétrie
La centrale de gestion est alimentée via panneau photovoltaïque
Centrale de gestion

## Slide 19: Instrumentation par télémétrie
Composants du boîtier
Batterie 90 A/h

## Slide 20: Instrumentation par télémétrie
Composants du boîtier
Entrées analogiques

## Slide 21: Instrumentation par télémétrie
Composants du boîtier
Processeur

## Slide 22: Instrumentation par télémétrie
Composants du boîtier
Modem 3G

## Slide 23: Instrumentation par télémétrie
Les données sont envoyées du site vers un serveur ftp
Matériel sur site
Transfert des données
Serveur ftp

## Slide 24: Instrumentation par télémétrie
Les données sont rapatriées du serveur ftp vers l’ordinateur
Matériel sur site
Transfert des données
Serveur ftp
Au bureau

## Slide 25: Instrumentation par télémétrie
Programme de rapatriement des données

## Slide 26: Instrumentation par télémétrie
Programme de rapatriement des données

## Slide 27: Instrumentation par télémétrie
Programme de rapatriement des données