|  | COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten |
| --- | --- |
|  | Dendermondsestraat 168 - 1083 BRUSSEL |
|  | ( 02 468 00 95 | ( 02 469 10 19 | info@copro.info |
|  | TVA BE 424.377.275 | CCP 000-1497262-67 | KBC 426-4079801-56 |

| TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN | PTV | 800 |
| --- | --- | --- |
|  | Versie 3.0 | 2004-10-18 |

AFSLUITINGSINRICHTINGEN VAN GIETIJZER OF GIETSTAAL

MET MINIMUMDIKTE 10 MM: EISEN

1	Producteisen

De eisen zijn vastgelegd in de norm NBN-EN 124 “Afdekkings- en afsluitingsinrichtingen voor verkeerszones die worden gebruikt door voetgangers en voertuigen. - Bouwbeginselen, Typeproeven, Markering, Kwaliteitscontrole” – 1e uitgave, augustus 1994.

De PTV 800 beschrijft de afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten.

2	Aanvullingen aan de norm

De hierna volgende producteisen zijn een aanvulling op artikelen in de norm NBN EN 124 (1994).

2.1	Begripsbepalingen (Artikel 3 van NBN EN 124 : 1994)

Bij de lijst van begripsbepalingen worden de volgende begrippen toegevoegd :

-	Riooldeksel of putafdekking  :	kader met cirkelvormig deksel (eventueel met betonvulling), dat bestemd is voor het afdekken van schachten waarlangs een man toegang heeft.

-	Controleluik :	kader met vierkant of rechthoekig deksel (eventueel met betonvulling), dat bestemd is voor het afdekken van toegangsschachten.  Het controleluik kan eveneens verscheidene deksels bevatten.

-	Waterdicht afsluitbaar riooldeksel :	waterdicht sluitend cirkelvormig deksel dat bestemd is voor het afdekken van schachten onderhevig aan inwendige overdrukken.

-	Riooldeksel met drievoudige steun:	deksels met een drievoudige steun in een kader met ronde opening bestemd om inspectieputten af te dekken.

-	Zandvanger :	vergaarbak die bestemd is om onder een deksel geplaatst te worden ; de rol van de vergaarbak bestaat erin de vreemde lichamen die door de luchtgaten van het deksel zouden kunnen dringen, te vergaren.

2.2	Plaats van verwerking (Artikel 5 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 5 wordt als volgt aangevuld :

“De voorgestelde minimum klasse is verplicht, niettemin is een hogere klasse toegelaten”.

2.3	Andere materialen (Artikel 6.1.3 van NBN EN 124:  1994)

Het artikel 6.1.3 wordt als volgt aangevuld :

“De geprefabriceerde regeling van gewapend beton en de verankering van de putafdekkingen wordt uitgevoerd volgens de tekeningen als bijlage.  De wapeningsringen kunnen worden weggelaten indien per m³ beton minimaal 20 kg staalvezels wordt toegevoegd.

De minimum hoogte van de regeling onder het kader bedraagt 100 mm.

De toelaatbare afwijkingen zijn:

-	hoogte	+10 mm	-5 mm;

-	breedte	+10 mm	-5 mm;

-	diameter	+15 mm	-15 mm.

De geprefabriceerde regeling van gewapend beton beantwoordt aan de voorschriften van PTV 101 - geprefabriceerde inspectieputten van beton".

2.4	Vervaardiging, kwaliteit en proeven (Artikel 6.2 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 6.2 wordt als volgt aangevuld :

“Het grijs gietijzer voldoet aan de klasse EN-GJL-200 (NBN EN 1561).

Het nodulair gietijzer voldoet aan de klasse EN-GJS-500-7 of 
EN-GJS-600-3 (NBN EN 1563).

Het gietstaal voldoet aan de klasse 260-520 of 300-570. Met het oog op het verbeteren van de corrosiebestandheid zijn er eventueel de volgende toevoegingen :

klasse 260-520 :	0,45 tot 0,55% Cu

klasse 300-570 :	0,45 tot 0,55% Cu

0,45 tot 0,55% Cr.

Het gietijzer van deksels voor de klassen D400, E600 en F900, is steeds nodulair.

De deksels en kaders beantwoorden aan de tekeningen 1 tot 10 als bijlage. Deze tekeningen zijn richtinggevend. De afmetingen moeten gerespecteerd worden. De breedte van de zitting is minimum 22 ( 1,2 mm.  Een vergrendelingssysteem en/of een scharnier kunnen worden toegevoegd. De zool van de kaders kan voorzien worden van 4 tot 6 verankeringsgaten met een diameter van 16 ( 2 mm.

Voor de afmetingen waar geen toleranties zijn opgegeven, moet men de toleranties van de norm ISO 8062 toepassen met als tolerantieklasse CT 10.

De wanddiktes van kaders en deksels van nodulair gietijzer zijn nooit kleiner dan 10 mm (nominaal 11,5 mm).

Bij riooldeksels met drievoudige steun is het gietijzer voor kader en deksel steeds nodulair.

Bij waterdicht afsluitbare riooldeksels is het gietijzer voor kader en deksel steeds nodulair.

De kaders voor  waterdicht afsluitbare riooldeksels zijn van het type 5, 7 of 9.

De bevestigingsmiddelen voor het vergrendelen of verankeren zijn in roestvrij staal - kwaliteit A2 volgens NBN EN ISO 3506;  de klemmen zijn in corrosie-bestendig materiaal.

Waterdicht afsluitbare riooldeksels met inbegrip van de verankeringen van de zool zijn gedimensioneerd voor een inwendige overdruk van 1 bar".

2.5	Verluchtingsopeningen bij afsluitinrichtingen (Artikel 7.2 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.2 wordt als volgt aangevuld :

“Niet-verluchte deksels kunnen, ter wille van de behandeling, 4 openingen van ( 25 mm en een centrale opening van 25 op 50 mm, bezitten.  Bij waterdicht afsluitbare riooldeksels mogen geen verluchtingsopeningen noch andere openingen voorkomen. Deze deksels moeten worden voorzien van voorzieningen om het deksel op te lichten. Dit betekent dat er voorzieningen zijn die toelaten het deksel op eenvoudige wijze verticaal op te lichten, te verplaatsen en terug te plaatsen.”

2.6	Openingsmaat van de afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten (Artikel 7.3 van NBN EN 124 : 1994)

De laatste zin wordt vervangen door :

“De openingsmaat bedraagt minimum 700 mm”.

2.7	Binnenhoogte van het raam (Artikel 7.4 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.4 wordt vervangen door :

“Alle afdekkings- en afsluitingsinrichtingen van de klassen D400, E600 et F900, al of niet voorzien van een verankeringssysteem, hebben een binnenhoogte A (zie artikel 3 nr. 12) van het kader van tenminste 50 mm”.

2.8	Zitting (Artikel 7.6 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.6 wordt als volgt aangevuld :

“In afwachting van de ontwikkeling van een methode om de stabiliteit van het deksel in het kader en de geluidloosheid te beproeven, worden de volgende zittingen  toegelaten:

-	zitting met rubberring,

-	drievoudige steun.

Zitting met rubberring

De oppervlakken in aanraking met het kader en met het deksel van de riooldeksels of putafdekkingen  worden bewerkt zoals aangeduid in de figuren als bijlage overeenkomstig met de norm EN ISO 1302.

Men gebruikt een ring van een kwaliteit die voldoet aan de norm NBN EN 681-1 :

-	hardheid : 70 ± 5 IRHD

-	afmetingen :	breedte : minimum 15,5 mm

dikte : minimum 9,5 mm.

De ring wordt ingeklemd in een groef van het type zwaluwstaart en steekt minimaal  2,5 mm uit de groef.

Drievoudige steun

Het riooldeksel met drievoudige steun  bestaat uit een dubbel deksel met scharnieren en veiligheidsblokkering.  De drievoudige steun zorgt voor de stabiliteit van de deksels; minimum 2 van de 3 zittingen zijn V-vormig”.

2.9	Tabel 3 van artikel 7.7 van NBN EN 124 : 1994

Aan tabel 3 worden de volgende eisen toegevoegd :

“De minimum dikte van de beschermingsstrip is 10 mm voor klasse E600 en 12 mm voor klasse F900”.

2.10	Verankeren van het deksel of het rooster in het raam (Artikel 7.8 van NBN EN 124 : 1994)

De volgende minimum oppervlaktemassa wordt opgelegd :

|  | Klasse | Oppervlaktemassa kg/m2 (vrije opening) | Openingsmaat Ø 700 mm kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B125 | 150 | 58 |
|  | C250 | 175 | 67 |
|  | D400 | 200 | 77 |
|  | E600 | 250 | 96 |
|  | F900 | 300 | 115 |

2.11	Ligging van de deksels en de roosters (Artikel 7.11 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.11 wordt als volgt aangevuld :

“Hetzelfde geldt voor de inrichting die het ronddraaien van deksel of rooster belet.  De hoogte van de nok is minimaal 38 mm”.

2.12	Afwerkingsgraad van de contactoppervlakken (Artikel 7.12 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.12 wordt als volgt aangevuld :

“Het gewafeld motief van genormaliseerde deksels en kaders beantwoordt aan de tekeningen als bijlage”.

2.13	Ontgrendelen en openen van deksels en roosters (Artikel 7.13 van

NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.13 wordt als volgt aangevuld :

“Een mogelijke inrichting om het deksel op te heffen en om het ronddraaien te vermijden is beschreven in de figuur type 10”.

2.14	Hoogte van het raam (Artikel 7.16 van NBN EN 124 : 1994)

Het artikel 7.16 wordt vervangen door :

“Ongeacht het kader van de afsluitingsinrichtingen ingestort is in beton of niet of voorzien is van verankeringsstrippen of niet, bedraagt de hoogte van het kader 200 mm voor de klassen D400, E600 en F900".

2.15	Tabel 8 van artikel 8.3.1 van NBN EN 124 : 1994

De eis ‘1/300 CP’ wordt vervangen door ‘1/500 CP’.

2.16	Markeringen (Artikel 9 van NBN EN 124 : 1994)

Bijkomende markeringen :

- het soort gietijzer (GJL of GJS),

- het BENOR-merk,

- EN 124 PTV 800,

- het gewicht van het deksel.

Deze bijkomende markeringen moeten zichtbaar zijn na plaatsing van de inrichting.

De geprefabriceerde regelingen van gewapend beton worden ook voorzien van het BENOR-logo.

3	Figuren als bijlage

Kader type 1

Kader type 2

Kader type 3

Kader type 4

Kader type 5

Kader type 6

Kader type 7

Kader type 8

Kader type 9

Deksel type 10

Betonvoet type 11

Betonvoet type 12

Betonvoet type 13

Betonvoet type 14

# Opmerking :	De tekeningen voor kaders van het type 2 tot 9 gelden voor uitvoering in grijs gietijzer.  Als de kaders van de riooldeksels of putafdekkingen van het type 2 tot 9 worden uitgevoerd in nodulair gietijzer mag hun wanddikte verminderd worden met 40 %.  De wanddiktes van kaders en deksels van nodulair gietijzer zijn echter nooit kleiner dan 10 mm (nominaal 11,5  mm).