# 02. Sables et matières d’agrégation

## 02.01 DETERMINATION DE LA TENEUR EN PARTICULES INFERIEURES A 0,063 mm DES GRANULATS .

## 02.02 DETERMINATION DE LA TENEUR EN PARTICULES INFERIEURES A 0,020 mm DANS LES SABLES.

## 02.07 PERMEABILITE DES SABLES.

## 02.08 DETERMINATION DE LA TENEUR EN FER DES SABLES POUR DRAINAGE (DOSAGE INDIRECT DE LA TENEUR EN GLAUCONIE).

02.01  DETERMINATION DE LA TENEUR EN PARTICULES

INFERIEURES A 0,063 mm DES GRANULATS

(Référence de base : Norme NBN B11-209 « Essais sur granulats - Teneur en particules fines » 1991).

1. But de l’essai

Connaître la teneur en particules inférieures à 0,063 mm des granulats.

2. Principe de la méthode

La teneur en particules inférieures à 0,063 mm des granulats est déterminée par tamisage à l’eau sur un tamis à ouverture de mailles de 0,063 mm sans récupération des fines.

3. Appareillage et produits

- balances permettant de peser à 0,01 % près de la masse pesée;

- jeu de tamis de 0,063 – 0,125 – 2 – 4 – 7,1 – 10 – 14 – 20 – 31,5 – 40 – 50 – 56 – 71 – 80 – 125 mm;

- étuve permettant de maintenir une température de (110 ( 5)°C;

- dessiccateur;

- plateaux métalliques, brosse, pinceau;

- méthanol technique ou détergent liquide commercial (agent mouillant);

- bécher.

4. Mode opératoire

A. Granulats de calibre inférieur à 2 mm (sables)

4.1 Echantillonnage.

L’échantillon, légèrement humidifié si nécessaire pour ne pas perdre de fines, est réduit par quartage pour obtenir les masses minimales suivantes :

- 800 g pour du sable gros;

- 400 g pour du sable moyen;

- 200 g pour du sable fin.

Les limites définissant ces trois types de granularité sont données dans la NBN B11-011.

4.2 Réalisation de l’essai.

- De l’échantillon réduit, prélever une prise d’essai et en déterminer la teneur en eau w conformément à la NBN 589-203.

La teneur en eau exprimée en % est calculée par la formule :

dans laquelle :

m1 = masse du récipient sec;

m2 = masse du récipient contenant le sable humide;

m3 = masse du récipient contenant le sable sec.

L’échantillon de tamisage est pesé à 0,01 g près (Mh); sa masse sèche (MS) est calculée par la formule :

- Verser la prise d’essai dans un bécher contenant 200 ml d’eau.  Ajouter environ 50 ml de méthanol technique ou quelques gouttes de détergent liquide et mélanger la solution pour faciliter l’action de l’agent mouillant.  Laisser tremper le sable pendant une durée comprise entre 1 heure et 24 heures en fonction du matériau, mélanger de temps en temps, au minimum en début et fin de période de trempage.

- Transvaser le contenu du bécher sur le premier tamis de la colonne composée des tamis de 4 – 2 – 0,125 et 0,063 mm et laver entièrement avec un courant d’eau en évitant soigneusement toute projection et perte de sable, le processus est poursuivi jusqu’à ce que l’effluent devienne clair.

- Lorsque la masse d’échantillon amène une surcharge sur un tamis, celui-ci est fractionné en plusieurs parties qui sont traitées successivement.

- Le refus tant au tamis de 0,063 mm qu’à tous les autres tamis employés est recueilli et séché à (110 ( 5)°C puis pesé (M1) à 0,01 g près après refroidissement dans un dessiccateur.

B. Granulats de calibre supérieur à 2 mm (pierres)

4.1 Echantillonnage.

L’échantillon, légèrement humidifié si nécessaire pour ne pas perdre des fines, est réduit par quartage.

Les masses minimales de l’échantillon réduit sont reprises dans la norme NBN B11-001 : le tableau ci-après est donné à titre exemplatif.

| Dimensions des pierres en mm | Masses minimales en kg |
| --- | --- |
| D (mm) | d ( 2 et (D/d) < 4 | d ( 0 | d ( 2 et 4 ( (D/d) < 8 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 4 mm | 1,6 | 3,0 | - |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 10 mm | 4,0 | 8,0 | 6,5 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 20 mm | 8,0 | 17,0 | 13,0 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 40 mm | 16,0 | 35,0 | 25,0 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 63 mm | 25,0 | 55,0 | 40,0 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 80 mm | - | 70,0 | 50,0 |
| Pour un calibre nominal maximum (D) de 125 mm | - | 110,0 | 80,0 |

4.2 Réalisation de l’essai.

- De l’échantillon réduit, prélever une prise d’essai et en déterminer la teneur en eau w conformément à la NBN B11-201.

La teneur en eau exprimée en % est calculée par la formule

dans laquelle :

w = teneur en eau en % exprimée avec une décimale ;

m1 = masse du récipient sec ;

m2 = masse du récipient contenant l’échantillon avant dessiccation ;

m3 = masse du récipient contenant l’échantillon après dessiccation.

- L’échantillon de tamisage est pesé à 0,1 % près (Mh); sa masse sèche (Ms) est calculée par la formule :

- L’échantillon  est  lavé entièrement  avec  un courant  d’eau, avec ajout d’un agent mouillant; lors du lavage, on évite soigneusement toute projection et perte de matières. Le processus est continué jusqu’à ce que l’effluent devienne clair.

- Le refus tant au tamis de 0,063 mm qu’à tous les autres tamis employés est recueilli et séché à (110 ( 5)°C puis pesé (M1) à 0,01 % près, après refroidissement dans un dessiccateur.

5. Calcul

La teneur en particules inférieures à 0,063 mm, exprimée en pour cent avec une décimale, est donnée par la formule :

Ms = masse sèche de la prise d’essai ;

M1 = masse sèche de la prise d’essai après lavage.

6. Expression du résultat

Le résultat donné est la moyenne arithmétique exprimée avec une décimale, de deux déterminations dont les résultats ne s’écartent pas de plus de 0,5 % absolu de la moyenne.

Dans le cas contraire, on réalise deux nouveaux essais et la moyenne se calcule entre ces deux derniers essais.

Le rapport d’essai doit mentionner les résultats individuels ainsi que la moyenne.

02.02   DETERMINATION DE LA TENEUR EN PARTICULES

INFERIEURES A 0,020 mm DANS LES SABLES.

(Référence de base ; norme NBN B11-209 « Essais sur granulats – Teneur en particules fines » 1991).

1. But de l’essai

Connaître la teneur en impalpables (particules < 0,020 mm) des sables.

2. Principe de la méthode

On détermine la teneur en particules plus petites que 0,020 mm dans les sables par la méthode de sédimentation, basée sur la loi de Stokes, au moyen du cylindre d’Atterberg.

La séparation par sédimentation s’effectue sur la fraction de l’échantillon passant au tamis de 0,063 mm d’ouverture des mailles, la proportion de grains de dimension inférieure à 0,063 mm étant préalablement connue.

3. Appareillage et réactifs

- un cylindre de sédimentation d’Atterberg. Il s’agit d’un cylindre gradué en verre, d’une contenance d’environ 600 ml et d’un diamètre intérieur d’environ 65 mm. Ce cylindre est muni à la partie supérieure d’un bouchon à l’émeri et à sa partie inférieure d’un siphon spécial permettant le siphonnage du contenu jusqu’à une hauteur d’environ 25 mm au-dessus du fond.

- un thermomètre permettant de faire des lectures à 0,1°C près

- des béchers

- une étuve contrôlée par un thermostat, permettant de maintenir une température de (110 ( 5) °C

- un dessiccateur

- un agitateur mécanique conçu pour assurer un brassage complet de la suspension

- un récipient de dispersion

- une balance, permettant de peser à 0,01 g près

- un tamis de 0,063 mm d’ouverture des mailles

- un pycnomètre

- eau distillée

- solution d' hydroxyde de sodium 0,008 N (0,32 g de NaOH/litre)

- solution d' hydroxyde de sodium 0,004 N (0,16 g de NaOH/litre)

- un chronomètre

4. Echantillonnage

L’échantillonnage est effectué conformément à la NBN B11-012

5 Préparation de l’échantillon

Mélanger intimement l’échantillon réduit à analyser sans l’avoir séché au préalable.

Prélever une première prise d’essai et en déterminer approximativement la teneur en eau par une méthode rapide (voir NBN 589-203).

Prélever une deuxième prise d’essai suffisante pour qu’à l’issue de l’opération de tamisage humide, le tamisat soit de 30 g de sable sec environ, eu égard à la teneur en eau déterminée antérieurement. Peser. Soit ma la masse humide de cette prise d’essai en grammes.

Tamiser par voie humide sur le tamis de 0,063 mm d’ouverture.

Introduire le tamisat dans le récipient de dispersion.

Ajouter, pour éviter la floculation, un volume V1 (environ 400 ml) d’hydroxyde de sodium 0,008 N.

Actionner l’agitateur pendant au moins 15 min pour obtenir une suspension homogène.

6. Mode opératoire

6.1. Après agitation mécanique, introduire la prise d’essai préparée dans le cylindre d’Atterberg. Laver à l’eau distillée le récipient de dispersion qui l’a contenue et ajouter l’eau de lavage dans le cylindre. Compléter par de l’eau distillée jusqu’au niveau supérieur situé à 20 cm du fond.

6.2. Agiter le cylindre fermé pendant quelques secondes à la main pour obtenir une suspension homogène.

6.3. Laisser reposer durant un temps t20. Ce temps t20, exprimé en secondes, est fonction de la température T de la suspension et de la masse volumique des grains et est donné par la formule :

dans laquelle :

(	= viscosité de l’eau, fonction de T, en pascal secondes (voir tableau 02.02);

h	= hauteur de la suspension dans le cylindre, en mètres;

(g	= masse volumique des grains, éventuellement déterminée au pycnomètre, en

kilogrammes par mètre cube;

(l	= masse volumique de l’eau, en kilogrammes par mètre cube (voir tableau

02.02);

g	= accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré.

6.4. Après t20 secondes, décanter avec précaution la suspension par le siphon et la recueillir dans un bécher.

6.5. Remettre en suspension les grains restés dans le cylindre par addition d’un volume V2 (environ 550 ml) de la solution d’hydroxyde de sodium 0,004 N.

6.6. Refaire les opérations 6.2. à 6.5. aussi longtemps que nécessaire (généralement 3 à 4 fois), pour obtenir à la décantation une solution limpide au terme du temps t20. Soient V3, V4, … les volumes de solution d’hydroxyde de sodium 0,004 N ajoutés (chaque fois environ 550 ml).

NOTE :  Parfois des éléments de diamètre supérieure à 0,020 mm sont entraînés pendant le premier siphonnage. Dans ce cas, il y a lieu de verser le contenu  du bécher dans un second cylindre d’Atterberg, de compléter avec de l’eau distillée jusqu’au niveau supérieur et de répéter les opératoires de 6.2 à 6.4.

6.7. Recueillir, dans un ou deux béchers, les produits de décantation, qui contiennent toutes les particules plus petites que 0,020 mm. Evaporer et sécher à l’étuve à une température de (110 ( 5)°C jusqu’à masse constante. Refroidir dans le dessiccateur et peser. Soit mb la masse en grammes.

6.8. Calculer la masse d’hydroxyde de sodium utilisée au cours des opérations en tenant compte des volumes V1, V2, V3, V4 … et de la normalité de la solution. Soustraire cette masse de mb

La différence mc représente la masse des particules plus petites que 0,020 mm.

6.9. Recueillir dans un bécher la partie sédimentée dans le cylindre d’Atterberg. Sécher dans l’étuve à une température de (110 ( 5)°C, refroidir dans le dessiccateur et peser. Soit md la masse en grammes.

7. Calcul

La teneur en particules plus petites que 0,020 mm dans le tamisat à 0,063 mm, exprimée en pour cent  de la masse sèche du tamisat est donnée par :

La teneur en particules plus petites que 0,020 mm dans le granulat, exprimée en pour cent de la masse sèche du granulat est égale à :

8. Expression du résultat

Le résultat donné est la moyenne arithmétique exprimée avec une décimale, de deux déterminations dont les résultats ne s’écartent pas de plus de 1 % absolu de la moyenne. Dans le cas contraire, on réalise deux nouveaux essais et la moyenne se calcule entre ces deux derniers essais.

Remarque : Extension de la méthode

L’indice 20 qui affecte le temps t20 signifie qu’il s’agit du temps nécessaire pour la détermination de la teneur en particules plus petites que 0,020 mm. La méthode peut être étendue pour d’autres dimensions d.

Dans ce cas le temps, exprimé en secondes, est donné par la formule plus générale :

TABLEAU 02.02

VISCOSITE ET MASSE VOLUMIQUE DE

L’EAU EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

| T | ( | (1 |
| --- | --- | --- |
| °C | Pa.s | kg/m³ |
| 0 | 0,00179 | 999,9 |
| 1 | 0,00173 | 999,9 |
| 2 | 0,00167 | 1000,0 |
| 3 | 0,00162 | 1000,0 |
| 4 | 0,00157 | 1000,0 |
| 5 | 0,00152 | 1000,0 |
| 6 | 0,00147 | 1000,0 |
| 7 | 0,00143 | 1000,0 |
| 8 | 0,00139 | 999,9 |
| 9 | 0,00135 | 999,8 |
| 10 | 0,00131 | 999,7 |
| 11 | 0,00127 | 999,6 |
| 12 | 0,00124 | 999,5 |
| 13 | 0,00120 | 999,4 |
| 14 | 0,00117 | 999,3 |
| 15 | 0,00114 | 999,1 |
| 16 | 0,00111 | 999,0 |
| 17 | 0,00108 | 998,9 |
| 18 | 0,00105 | 998,6 |
| 19 | 0,00103 | 998,4 |
| 20 | 0,00100 | 998,2 |
| 21 | 0,00098 | 998,0 |
| 22 | 0,00096 | 997,8 |
| 23 | 0,00093 | 997,6 |
| 24 | 0,00091 | 997,3 |
| 25 | 0,00089 | 997,1 |
| 26 | 0,00087 | 996,8 |
| 27 | 0,00085 | 996,5 |
| 28 | 0,00083 | 996,3 |
| 29 | 0,00082 | 996,3 |
| 30 | 0,00080 | 995,7 |
| 31 | 0,00078 | 995,4 |
| 32 | 0,00077 | 995,1 |
| 33 | 0,00075 | 994,7 |
| 34 | 0,00073 | 994,4 |
| 35 | 0,00072 | 994,1 |
| 36 | 0,00070 | 993,7 |
| 37 | 0,00069 | 993,4 |
| 38 | 0,00068 | 993,0 |
| 39 | 0,00067 | 992,6 |
| 40 | 0,00065 | 992,2 |

02.07 PERMEABILITE DES SABLES

(Référence : « Mode opératoire pour la mesure en laboratoire du coefficient de perméabilité des sables à saturation complète »  Centre de Recherches Routières - Méthode de Mesure CRR MF 31/68, Bruxelles).

1. But de l’essai

Déterminer en laboratoire le coefficient de perméabilité des sables naturels ou artificiels, destinés à des dispositifs drainants; ces sables sont représentés par des échantillons remaniés, composés principalement de grains dont le diamètre est situé entre 5 et 0,063 mm.

2. Principe de la méthode

On mesure le débit d’un écoulement d’eau constant, vertical, ascendant, laminaire, traversant une éprouvette de sable complètement saturée, de dimensions et de porosité connues; on mesure en même temps la perte de  charge et la température.  Ces données permettent de calculer, par la loi de DARCY, le coefficient de perméabilité du sable à la température de l’essai et à la porosité donnée.

3. Appareillage et produits

3.1. Perméamètre.

L’appareil, présenté à titre d’exemple au schéma de la figure 02.07/1 comprend:

- un moule Proctor Standard (diamètre intérieur : environ 4( soit 101,6 mm, hauteur: environ 4,6( soit 117 mm) dont le volume est calculé à 0,1 cm³ près, contenant l’éprouvette de sable; le moule est engagé dans une base munie d’un accès d’eau avec robinet, et dans une coiffe munie d’un ajutage de sortie d’eau avec robinet;

- deux dispositifs filtrants, logés respectivement dans la base et dans la coiffe, et placés contre les faces extrêmes de l’éprouvette; chacun de ces dispositifs se compose d’un disque de toile métallique ou en nylon dont l’ouverture de maille est la plus proche du diamètre moyen (*) des grains du sable examiné, et d’un disque métallique perforé serrant la toile contre l’éprouvette;

- deux prises de pression munies de robinets, aménagées soit dans la base et la coiffe du perméamètre, soit dans les tubulures d’entrée et de sortie d’eau; à ces prises de pression sont reliés des piézomètres permettant de mesurer la perte de charge hydraulique.

_________________________________

(*) Le diamètre moyen est égal à l’ouverture des mailles d’un tamis fictif qui refuserait  exactement 50 % du sable.

Ces différentes parties du perméamètre doivent pouvoir être assemblées facilement avec une étanchéité suffisante pour que, l’appareil étant évacué jusqu’à ce que la pression d’air ne dépasse pas 2700 Pa (20 mm Hg), et étant fermé ensuite, la pression d’air n’y augmente pas de plus de 500 Pa (5 mm Hg) par heure.

Lorsque l’étanchéité est obtenue par des joints déformables, le serrage de ces derniers doit être reproductible de telle sorte que le volume intérieur de l’appareil assemblé soit constant à ( 1 cm³ près.

3.2. Dispositif pour la saturation de l’éprouvette.

Ce dispositif doit permettre d’atteindre un degré de saturation S d’au moins 0,95, sans perturber l’éprouvette; un exemple d’un tel dispositif est illustré par le schéma de la figure 02.07/2, le tube capillaire étant prévu pour ajouter sa propre résistance hydraulique à celle de l’éprouvette.

3.3. Dispositif d’alimentation à niveau constant.

Voir figure : 02.07/1, à titre d’exemple.

3.4. Accessoires de compactage.

Embase et hausse pour le moule du perméamètre; lame rigide à bord tranchant pour l’arasage; dame de compactage.

3.5. Thermomètres.

Deux thermomètres étalonnés, lisibles à ( 0,1°C près; ils sont placés, l’un dans le dispositif à niveau constant, l’autre dans le vase recueillant le débit du perméamètre. La température de l’essai est constituée par la moyenne des deux lectures (1 et (2.

3.6. Chronomètre.

à ( 0,2 s près

3.7.  Balances.

- Une balance de 10 kg de capacité, sensibilité 1 g (pesées du moule et du

perméamètre).

- Une balance de 2 kg de capacité, sensibilité 0,1 g (pesées d’eau débitée).

- Une balance de 150 g de capacité, sensibilité 0,01 g (détermination des teneurs en

eau).

3.8. Etuve.

à (110 ( 5)°C.

3.9. Petit matériel de laboratoire.

- Pèse-filtres avec couvercles, tarés;

- Petites pelles, spatules;

- Vases de Berlin, de 400 et 1000 ml, tarés;

- Fioles coniques (erlenmeyers) de 25, 100 et 250 ml, tarées.

3.10. Eau distillée ou déminéralisée, désaérée.

4. Mode opératoire

4.1. Domaine d’application.

Sables dont le coefficient de perméabilité est compris entre 0,001 et 0,1 cm/s, à 10°C (si le coefficient de perméabilité est inférieur à 0,001 cm/s, il y a des risques d’entraînement de particules fines; si le coefficient est supérieur à 0,1 cm/s, le régime peut cesser d’être laminaire).

4.2. Préparation de l’éprouvette.

Une quantité minimum de 5 kg  de sable est séchée à l’air à température ambiante ou par léger chauffage (50°C max.) jusqu’à masse constante à ( 0,2 % près. Ce sable est ensuite homogénéisé par des passages à l’échantillonneur ou des quartages répétés, en évitant la perte de poussières.  La masse volumique des grains (s doit être connue à ( 0,002 g/cm³ près.

Le sable sec à l’air et homogénéisé est ensuite compacté dans le moule du perméamètre, en couches successives.

On procède alors à la saturation complète de l’éprouvette au moyen d’eau distillée ou déminéralisée, désaérée.

4.3. Caractéristiques de l’éprouvette avant l’essai.

- Masse sèche Md  (en g, arrondie au gramme le plus proche). Elle se calcule par la formule :

où :

Mc 	= masse sèche à l’air de l’éprouvette, en g, arrondie au gramme le plus proche;

w	= teneur en eau du sable compacté, en %, arrondie au 0,1 % le plus proche.

- Porosité n (sans dimension : 0 < n < 1). Elle se calcule par la formule :

où :

V  = volume du moule en cm³, arrondi au 0,1 cm³ le plus proche;

(s = la masse volumique des grains, en g/cm³, arrondie au 0,001 g/cm³ le plus

proche.

La valeur de n est arrondie au 0,001 le plus proche.

- Degré de saturation S  (sans dimension). Il se calcule par la formule :

où :

M1  = masse du perméamètre complet avec éprouvette, après saturation, en g, à ( 1 g près;

M0  = masse du perméamètre complet,  vide d’eau et sans éprouvette, en g, à ( 1g près;

v = volume intérieur du perméamètre complet, vide d’eau et sans éprouvette, en

cm³ et arrondi au cm³ le plus proche.

Il se calcule par la formule :

où :

Mp  = masse du perméamètre complet, rempli d’eau et sans éprouvette, en g, à ( 1 g près;

= masse volumique de l’eau, compte tenu de sa température, en g/cm³ (voir tableau : 02.07/1).

La valeur de S est arrondie au 0,001 le plus proche.  Si cette valeur est < 0,95, on laisse traverser le perméamètre pendant une heure par un écoulement d’eau distillée ou déminéralisée, désaérée sous le gradient hydraulique indiqué au § 4.4.a).  On repèse alors le perméamètre et on calcule le nouveau degré de saturation.  On recommence ces opérations jusqu’à ce qu’on obtienne S ( 0,95.

4.4. Exécution de l’essai.

a) On règle la hauteur de trop-plein du dispositif d’alimentation à niveau constant de sorte que la perte de charge h soit de l’ordre de 2,9 cm, ce qui correspond à un gradient hydraulique i = h/L de l’ordre de 0,25.

(L = hauteur de l’éprouvette = environ 11,7 cm). Cette perte de charge, mesurée à 0,01 cm près, est maintenue pendant la durée de l’essai.

b) On calcule le débit Q traversant l’éprouvette pendant un laps de temps T, variant entre 5 et 60 minutes selon la granularité du sable, par la formule :

où :

M = masse d’eau recueillie pendant le laps de temps T, en g :

- à 0,005 g près si M est compris entre   5 et   50 g;

- à 0,05   g près si M est compris entre 50 et 500 g;

- à 0,5     g près si M dépasse 500 g;

T  = durée chronométrée en s, à 0,2 s près;

(w( = masse volumique de l’eau à la température moyenne ( °C calculée comme

indiqué ci-après (voir tableau : 02.07/1).

La valeur Q est arrondie au 4ème chiffre significatif.

c) On note, à deux reprises au cours de la mesure de débit, les températures indiquées par les thermomètres plongeant dans l’eau recueillie et dans l’eau d’alimentation, respectivement. On calcule la moyenne arithmétique (°C des 4 lectures, et on l’arrondit au 0,1°C le plus proche.

d) On calcule le coefficient de perméabilité à saturation complète k ((,n) à (°C pour la porosité n de l’éprouvette par :

où :

A = section de l’éprouvette, en cm², arrondie au 0,001 cm² le plus proche;

h = perte de charge hydraulique, en cm, mesurée à 0,01 cm près;

L = hauteur de l’éprouvette, en cm, mesurée au 0,001 cm près.

La valeur de k ((°C, n) ainsi calculée est arrondie au 4ème chiffre significatif.

e) On calcule le coefficient de perméabilité à saturation complète k (10°C,n) ramené à 10°C pour la porosité n de l’éprouvette par :

Les valeurs du rapport ((/(10 sont données en fonction de ( au tableau 02.07/2.

N.B. :  Si on désire ramener le résultat à une porosité de référence, par exemple

n  =  0,40, on utilisera la formule :

La valeur de k (10°C,n) qui constitue le résultat de la mesure individuelle du coefficient  de perméabilité est arrondie au 3ème chiffre significatif.

f) La mesure du débit et les calculs correspondants de k (10°C,n) sont exécutés 3 fois successivement, avec une heure d’intervalle entre chaque mesure, le perméamètre continuant à débiter pendant ces intervalles.

On calcule la moyenne des 3 résultats de k (10°C,n) ainsi que les écarts des résultats individuels à la moyenne.

4.5. Caractéristiques de l’éprouvette après l’essai.

- Degré de saturation S

On calcule S en substituant à la masse M1, dans la formule du § 4.3., la nouvelle masse M2 trouvée après l’essai.  S doit être ( 0,95. Si S < 0,95, l’essai est annulé et recommencé après avoir remédié à la cause de la diminution de S (dégagement d’air par de l’eau insuffisamment désaérée ou défaut d’étanchéité de l’appareillage).

- Volume de l’éprouvette

Si le tassement de l’éprouvette, observé à sa face supérieure, est > 1 mm, l’essai est déclassé et doit être recommencé sur une éprouvette plus compacte.

5. Expression du résultat

Le résultat donné est la moyenne, exprimée avec 3 décimales, de trois déterminations qui ne peuvent s’écarter de plus de 6 % de la moyenne.  Dans le cas contraire, on procède à 3 nouvelles mesures de débit et aux calculs correspondants.

6. Rapport d’essai

Outre les indications relatives à l’identification de l’échantillon de sable examiné, le rapport d’essai mentionnera :

a) le mode de compactage de l’éprouvette (nombre de couches, nombres de coups de dame par couche, caractéristiques de la dame);

b) la porosité de l’éprouvette examinée, d’après le § 4.3.;

c) le degré de saturation initial d’après le § 4.3. et le degré de saturation final d’après le § 4.5.;

d) la masse volumique des grains (s;

e) le coefficient de perméabilité à saturation complète pour la porosité mentionnée sous  b), ramenée à 10°C et notamment :

- au cas où aucun des trois premiers résultats ne s’écarte de plus de 6% de leur moyenne, le rapport d’essai mentionne les 3 valeurs successives de k (10°C, n) ainsi que leur moyenne, toujours avec 3 chiffres significatifs;

- au cas où la condition énoncée ci-dessus n’est pas réalisée et où par conséquent 6 mesures du débit ont été effectuées, le rapport d’essai mentionne les 6 valeurs successives de k (10°C,n) ainsi que leur moyenne, avec 3 chiffres significatifs.

FIG 02.07/2

### TABLEAU  02.07/1

Masse volumique de l’eau   (g/cm³) en fonction

de la température (°C)   (d’après PERRY)

| 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 | 0,99997 0,99996 0,99995 0,99995 0,99994 0,99993 0,99992 0,99991 0,99990 0,99989 0,99988 0,99986 0,99985 0,99984 0,99982 0,99981 0,99979 0,99978 0,99976 0,00075 0,99973 0,99971 0,99969 0,99967 0,99965 0,99963 0,99961 0,99959 0,99957 0,99955 | 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 | 0,99952 0,99950 0,99948 0,99945 0,99943 0,99940 0,99938 0,99935 0,99933 0,99930 0,99927 0,99924 0,99921 0,99919 0,99916 0,99913 0,99910 0,99907 0,99903 0,99900 0,99897 0,99894 0,99890 0,99887 0,99884 0,99880 0,99877 0,99873 0,99870 0,99866 | 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 | 0,99862 0,99859 0,99855 0,99851 0,99847 0,99843 0,99839 0,99835 0,99831 0,99827 0,99823 0,99819 0,99815 0,99811 0,99806 0,99802 0,99798 0,99793 0,99789 0,99784 0,99780 0,99775 0,99771 0,99766 0,99761 0,99757 0,99752 0,99747 0,99742 0,99737 | 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 26,8 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8 | 0,99733 0,99728 0,99723 0,99718 0,99713 0,99707 0,99702 0,99697 0,99692 0,99687 0,99681 0,99676 0,99671 0,99665 0,999660 0,99654 0,99649 0,99643 0,99638 0,99632 0,99626 0,99621 0,99615 0,99609 0,99603 0,99597 0,99591 0,99586 0,99580 0,99574 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TABLEAU :  02.07/2

Viscosité de l’eau ((  (mPa.s) et rapport ((((10

en fonction de la température ( (°C)  (d’après  PERRY)

|  | (( | ((((10 |  | (( | ((((10 |  | (( | ((((10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 | 1,473 1,464 1,455 1,447 1,437 1,428 1,420 1,411 1,403 1,394 1,386 1,378 1,370 1362 1,354 1,346 1,338 1,330 1,323 1,315 1,307 1,300 1,293 1,286 1,278 1,271 1,264 1,257 1,250 1,243 1,236 1,229 1,223 1,216 1,209 1,203 1,196 1,190 1,184 1,177 | 1,126 1,119 1,112 1,106 1,099 1,092 1,086 1,079 1,073 1,066 1,060 1,054 1,048 1,042 1,035 1,029 1,023 1,017 1,012 1,006 1,000 0,994 0,989 0,983 0,978 0,972 0,967 0,961 0,956 0,951 0,945 0,940 0,935 0,930 0,925 0,920 0,914 0,910 0,905 0,900 | 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 | 1,171 1,165 1,159 1,152 1,146 1,140 1,134 1,128 1,123 1,117 1,111 1,105 1,100 1,094 1,088 1,083 1,077 1,072 1,066 1,061 1,056 1,051 1,045 1,040 1,035 1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,986 0,981 0,976 0,972 0,967 0,962 | 0,895 0,891 0,886 0,881 0,877 0,872 0,867 0,863 0,858 0,854 0,850 0,845 0,841 0,837 0,832 0,828 0,824 0,820 0,816 0,812 0,807 0,803 0,799 0,795 0,791 0,788 0,784 0,780 0,776 0,772 0,769 0,764 0,761 0,757 0,754 0,750 0,747 0,743 0,740 0,736 | 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8 | 0,958 0,953 0,949 0,945 0,940 0,936 0,931 0,927 0,923 0,918 0,914 0,910 0,906 0,902 0,898 0,894 0,890 0,886 0,882 0,878 0,874 0,870 0,866 0,862 0,858 0,854 0,851 0,847 0,843 0,840 0,836 0,832 0,829 0,825 0,822 0,818 0,814 0,811 0,808 0,804 | 0,733 0,729 0,726 0,722 0,719 0,716 0,712 0,709 0,706 0,702 0,699 0,606 0,693 0,690 0,687 0,683 0,680 0,677 0,674 0,671 0,668 0,665 0,662 0,659 0,656 0,653 0,651 0,647 0,643 0,642 0,639 0,637 0,634 0,631 0,628 0,626 0,623 0,620 0,617 0,615 |

02.08 DETERMINATION DE LA TENEUR EN FER DES

SABLES POUR DRAINAGE (DOSAGE INDIRECT DE LA TENEUR EN GLAUCONIE)

(Référence de base : I.A. Voïnovitch, J. Debras-Guédon et J. Louvrier, "L’analyse des silicates", X. Fer, § 2.  Dosage colorimétrique par l’acide sulfosalicylique - Mode opératoire n° 3.9, pp. 406 - 408, Herman, Paris, 1962).

1. But de l’essai

Déterminer une teneur conventionnelle en oxyde ferrique correspondant à la glauconie éventuellement présente dans le sable examiné, en tenant compte d’une teneur en Fe203 moyenne de 20 % dans les glauconies.

2. Principe de la méthode

Le fer provenant de la glauconie est extrait par l’acide sulfurique dilué à  chaud du sable préalablement broyé.  Dans la solution ainsi obtenue, on dose le fer dissous par colorimétrie en utilisant l’acide sulfosalicylique qui forme avec le fer un complexe coloré dont on évalue la densité optique :

- visuellement, en milieu acide (coloration violette) : procédé de chantier:

- par spectrocolorimétrie, en milieu basique (coloration jaune) : procédé de laboratoire.

3. Appareillage et produits

3.1. Dans les deux cas :

- un broyeur mécanique ou un mortier de porcelaine ou d’agate;

- un tamis à ouverture de maille de 0,063mm;

- une étuve réglée à (110 ( 5)°C;

- un dessiccateur;

- une balance analytique, précise au 0,1 mg près (employée en laboratoire);

- un erlenmeyer de 250 ml à col rodé  B 24;

- des éprouvettes graduées de 5, 10 et 25 ml;

- un entonnoir de Buchner de 70 mm de diamètre extérieur dont la tige mesure

150 mm;

- des pipettes jaugées de 520  et 50 ml;

- des fioles jaugées de 100, 250 et 1000 ml;

- des papiers-filtres de 110 mm de diamètre, denses pour analyse quantitative;

- acide sulfurique de masse volumique relative 1,84 p.a. :

- solution d’acide sulfurique à 20 % en masse.

- acide sulfosalicylique  (C7H606S.2H20)  p.a. :

- solution d’acide sulfosalicylique à 20 % en masse;

- ammoniaque de masse volumique relative 0,91  (25 % NH3) p.a. :

- solution d’ammoniaque diluée : 1/3;

- acide chlorhydrique de masse volumique relative 1,19 (12 N) p.a. :

- solution d’acide chlorhydrique 0,5 N de titre vérifié;

- alun de fer : (NH4 Fe (SO4)2 . 12 H2O( p.a.

- solution mère à 1 g de Fe2O3 par litre, préparée en laboratoire :

Peser exactement 6,0397 g d’alun de fer et les dissoudre dans 100 ml d’eau distillée ou déminéralisée et 10 ml d’acide chlorhydrique. Lorsque tout est dissous, compléter à 1000 ml en fiole jaugée par de l’eau distillée ou déminéralisée.

- solution de méthylorange à 0,5 %;

- eau distillée ou déminéralisée;

3.2. Dans le cas de l’essai sur chantier, on disposera, en plus de la liste du § 3.1., de :

- une balance permettant de peser à 0,01 g près;

- un réfrigérant rodé  B 24 à eau (ou à air de 500 mm de longueur utile);

- une plaque chauffante ou tout autre moyen de chauffage approprié;

- un flacon compte-gouttes de 100 ml ou une burette de 50 ml;

- deux tubes à fond rond de 37 mm de diamètre extérieur, 35 mm de diamètre

intérieur et de 150 mm de hauteur;

- solution à 100 mg de  Fe203 par litre : obtenue par dilution de la solution mère ( § 3.1.) :

Prélever exactement 100 ml que l’on porte à  1000 ml en fiole jaugée avec de l’eau distillée ou déminéralisée.

3.3. Dans le cas de l’essai en laboratoire, on disposera, en plus de la liste du § 3.1., de :

- un réfrigérant rodé  B 24 à eau;

- un agitateur magnétique à plaque chauffante et un barreau magnétique droit de 15 mm de long recouvert de téflon ou de verre ;

- des burettes de 50 ml, graduées en 0,1 ml;

- des pipettes jaugées de 10, 15 et 25 ml;

- un spectrocolorimètre, muni de cuvettes de 10 mm de diamètre;

- chlorure d’ammonium  (NH4 C1)  p.a.

- solution de chlorure d’ammonium à 54 g/1;

- solution à 10 mg de Fe203 par litre obtenue par dilution de la solution mère

(§ 3.1) :

Prélever exactement 10 ml que l’on porte à 1000 ml en fiole jaugée avec de l’eau distillée ou déminéralisée.

4. Mode opératoire

4.1. Préparation de l’échantillon.

L’échantillonnage est effectué conformément à la norme NBN 589-201, "Essais des sables de construction - Echantillonnage"  (1967).

L’échantillon réduit ainsi constitué, on prélève, par la méthode des quarts, une masse de sable d’environ 10 g qui est alors broyée mécaniquement ou manuellement au mortier de porcelaine ou d’agate jusqu’à ce qu’elle passe entièrement au tamis à ouverture de maille de 0,063 mm,

Après homogénéisation, on porte l’échantillon d’analyse ainsi réalisé à l’étuve réglée à  (110 ( 5)°C pendant une heure et on le conserve ensuite au dessiccateur.

4.2. Réalisation de l’essai de chantier.

Peser, à ( 0,01 g de l’échantillon de sable et l’introduire dans l’erlenmeyer de 250 ml.  Ajouter 25 ml de la solution d’acide sulfurique à 20 % et faire bouillir doucement pendant une heure sous réfrigérant à reflux (si on utilise un réfrigérant à air, il faut chauffer de telle manière que les vapeurs développées se condensent obligatoirement en deçà du premier tiers du tube).

Passé ce délai, filtrer le contenu de l’erlenmeyer dans la fiole jaugée de 250 ml.  D’un jet de pissette, faire tomber l’insoluble dans le filtre puis laver plusieurs fois à l’eau distillée ou déminéralisée bouillante jusqu’à ce que les eaux de lavage ne présentent plus de réaction acide avec le méthylorange.

Après refroidissement, compléter au volume avec de l’eau distillée ou déminéralisée et homogénéiser.

Prélever une partie aliquote de 50 ml de la solution d’attaque et l’introduire dans une fiole jaugée de 100 ml.

Parallèlement, prélever 20 ml de la solution étalon à 100 mg de Fe203 par litre et porter dans une seconde fiole jaugée de 100 ml, puis ajouter 5 ml de la solution d’acide sulfurique à 20 %.

Dans chacune des deux fioles jaugées, ajouter alors 5 ml de la solution d’acide sulfosalicylique à 20 %.  Ensuite, on ajoute goutte à goutte la solution d’ammoniaque  1/3 jusqu’à virage du lilas à l’orange vif et alors 5 ml, mesurés exactement, de la solution d’acide chlorhydrique 0,5 N.  Ajuster à 100 ml avec de l’eau distillée ou déminéralisée puis homogénéiser.

Verser le contenu des fioles jaugées dans les tubes à fond rond.

Comparer visuellement les colorations obtenues par transparence.

4.3. Réalisation de l’essai de laboratoire.

4.3.1. Etalonnage du spectrocolorimètre.

Prélever exactement 5, 10, 15, 20, 25 et 50 ml de la solution étalon à 10 mg de Fe203 par litre et les introduire dans des fioles jaugées de 100 ml.

Ajouter ensuite successivement :

- 5 ml de la solution de chlorure d’ammonium;

- 6 ml de la solution d’acide sulfosalicylique à 20 %;

- goutte à goutte la solution d’ammoniaque 1/3 jusqu’à virage de la coloration

au jaune vif, plus un excès de 1 ml.

Compléter le volume à 100 ml avec de l’eau distillée ou déminéralisée.

Préparer une solution témoin (blanc) contenant les réactifs indiqués.

Mesurer les densités optiques à la longueur d’onde de 420 nm et porter les valeurs obtenues en graphique.  On calcule ensuite la pente P de la droite d’étalonnage :

4.3.2. Détermination de la teneur en fer du sable.

Dans un erlenmeyer de 250 ml, introduire (0,50 ( 0,05) g, pesé au g près (masse M), de l’échantillon de sable broyé et sec, puis le barreau magnétique.  Ajouter 25 ml de la solution d’acide sulfurique à 20 %.

Placer l’erlenmeyer sur la plaque chauffante de l’agitateur magnétique et surmonter du réfrigérant.

L’agitation réalisée doit être régulière et rapide en évitant toutefois les projections sur les parois de l’erlenmeyer.

Faire bouillir à reflux pendant une heure.  Passé ce délai, filtrer le contenu de l’erlenmeyer dans la fiole jaugée de 250 ml.  D’un jet de pissette, faire tomber l’insoluble dans le filtre puis laver plusieurs fois l’eau distillée ou déminéralisée bouillante jusqu’à ce que les eaux de lavage ne présentent plus de réaction acide avec le méthylorange.

Après refroidissement, compléter à volume avec de l’eau distillée ou déminéralisée et homogénéiser.

Parallèlement, préparer une solution témoin en portant 25 ml de la solution d’acide sulfurique à 20 %  dans une fiole jaugée de 250 ml et en portant au volume avec de l’eau distillée ou déminéralisée.

De chacune des deux solutions ainsi réalisées, prélever des fractions aliquotes de 25 ml qui sont introduites dans des fioles jaugées de 100 ml.

Ajouter ensuite successivement :

- 5 ml de la solution de chlorure d’ammonium;

- 6 ml de la solution d’acide sulfosalicylique à 20 %;

- neutraliser alors l’acidité du ballon contenant la solution d’attaque en titrant par la solution d’ammoniaque 1/3 jusqu’à virage de la coloration au jaune vif, plus un excès de 1 ml.  Noter le volume ainsi utilisé et verser la même quantité de la solution d’ammoniaque 1/3 dans la fiole contenant la solution témoin (blanc).

Ajuster les volumes à 100 ml avec de l’eau distillée ou déminéralisée et homogénéiser.

Mesurer les densités optiques à la longueur d’onde de 420 nm et noter les valeurs obtenues.  La valeur de l’absorbance mesurée doit se situer entre 0,3 et 0,7.  Si tel n’est pas le cas, ajuster la fraction aliquote introduite dans la fiole jaugée de manière à situer la lecture de l’absorbance dans ce domaine de mesure.

La quantité de fer, F, exprimée en mg de Fe203 dans la prise aliquote, est calculée en multipliant la densité optique (blanc déduit) par la pente P de la droite d’étalonnage obtenue au § 4.3.1.

5. Calculs et expression des résultats

5.1. Essai sur chantier.

Son interprétation est la suivante :

- Si la coloration violette de l’échantillon examiné est plus faible que celle obtenue à partir de la solution étalon, on peut en conclure directement que le sable contient moins de 5 % de glauconie.

- Si les colorations sont très proches ou semblables, il faut utiliser le procédé de laboratoire décrit au § 4.3.

5.2. Essai en laboratoire.

5.2.1. Calcul de la teneur en fer.

La teneur en fer, exprimée en Fe203 et en pour cent avec 2 décimales est déterminée en appliquant la formule :

où :

F =	la quantité  de  fer, exprimée en mg de Fe203 dans la prise aliquote;

K =	le facteur de dilution (il vaut généralement 10 : on prélève 25 ml de la solution d’attaque de 250 ml pour réaliser le dosage);

M = la prise d’essai exprimée en g.

5.2.2. Expression du résultat.

Le résultat final est la moyenne de trois essais exprimée en pour cent avec 2 décimales et arrondie à 0,05 %.

L’essai est recommencé si l’écart entre les deux résultats extrêmes dépasse 5 % en valeur relative.

Le rapport d’essai mentionne les résultats individuels et la moyenne.