10. Membranes plastiques de protection

10.01	MASSE SURFACIQUE.

# 10.01 MASSE SURFACIQUE

(Référence de base : NBN-EN 430 (1ère éd., décembre 1994) : Revêtements de sol résilients – Détermination des masses surfaciques)

1. But de l’essai

Déterminer la masse surfacique d’une membrane plastique.

2. Principe de la méthode

Un certain nombre d’éprouvettes de dimensions déterminées sont prélevées sur un échantillon d’une membrane plastique.

Les éprouvettes sont pesées et, à partir de la masse obtenue, on calcule la masse surfacique de la membrane plastique.

3. Appareillage

- balance permettant de peser une éprouvette à 10 mg près;

- appareil de mesure permettant de mesurer les dimensions d’une surface d’une

éprouvette à 0,05 mm près.

4. Echantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du matériau disponible.

Prélever sur l’échantillon, cinq éprouvettes, carrées ou rondes, d’au moins 0,01 m2 de surface, la distance entre le bord extérieur de l’échantillon et le bord le plus proche de l’éprouvette étant d’au moins 100 mm.

Si nécessaire, nettoyer les bords de l’éprouvette.

5. Mode opératoire

Mesurer et noter les dimensions de chaque éprouvette, à 0,1 mm près.

Peser chaque éprouvette séparément et noter leur masse, à 10 mg près.

6. Calcul et expression des résultats

Calculer la masse surfacique en grammes par mètre carré, à l’aide de la formule suivante :

Masse surfacique =

où :	M est la masse de l’éprouvette, en grammes;

A est la surface de l’éprouvette, en mètres carrés.

Exprimer les valeurs obtenues à 5 g/m2 près.

Calculer la valeur moyenne de la masse surfacique, pour les cinq éprouvettes, exprimée à 5 g/m2 près.

Le rapport comprend les résultats individuels et la valeur moyenne.