### C. 13.3. MORTIER DE REPARATION A BASE DE RESINE

### C. 13.3.1. DESCRIPTION

Le mortier de réparation à base de résine (PC Polymer Concrete) est un mélange de liant polymère et de granulats calibrés dont la prise se fait par réaction de polymérisation.

Un produit d'accrochage lui est obligatoirement associé.

Le mortier fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les éléments suivants :

Description

-	Dénomination commerciale.

-	Fonction.

-	Dmax.

-	Epaisseur nominale de couche.

-	Conditionnements et conditions de stockage.

-	Produit de protection des armatures contre la corrosion associé au mortier.

-	Produit d'accrochage associé au mortier.

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les éléments de marquage CE.

Conditions d'utilisation

-	Inclinaison(s) possible(s) de support.

-	Epaisseur nominale, minimale et maximale de couche (le cas échéant, selon l'inclinaison du support).

-	Classe(s) de texture du support.

-	Degré(s) de saturation du support.

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale de mise en œuvre.

Mise en oeuvre

-	Préparation du mélange.

-	Durée pratique d'utilisation.

-	Application.

-	Délai entre couches.

-	Précautions à prendre lors du durcissement.

### C. 13.3.2. SPECIFICATIONS

C. 13.3.2.1. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION PREVUE

Le mortier répond aux spécifications suivantes de la NBN EN 1504-3.

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Résistance en compression | Classe R4 (≥ 45 N/mm²) | NBN EN12190 |
| Adhérence | Classe R4 (≥ 2,0 N/mm²) | NBN EN1542 |
| Absorption capillaire | ≤ 0,5 kg m-2 h – 0,5 | NBN EN13057, sur face obtenue par sciage |
| Durabilité : compatibilité thermique avec sels de déverglaçage | Classe R4 (adhérence ≥ 2,0 N/mm²) ouverture de fissure moyenne tolérée < 0,05 mm et absence de fissure ≥ 0,1 mm et de feuilletage | NBN EN13687-1. L'adhérence après vieillissement doit valoir au minimum 80 % des valeurs obtenues à l'état intact |
| Durabilité : compatibilité thermique avec pluie d'orage | Classe R4 (adhérence ≥ 2,0 N/mm²) ouverture de fissure moyenne tolérée < 0,05 mm et absence de fissure ≥ 0,1 mm et de feuilletage | NBN EN13687-2 |

C. 13.3.2.2. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'UTILISATION

Les conditions d'utilisation sont définies par les essais d'aptitude à l'utilisation selon le 4.5 du PTV 563.

Le mortier de réparation à base de résine répond aux spécifications suivantes de l'essai d'aptitude à l'utilisation : applicable en sous-face, avec une épaisseur minimale de 10 mm, et à 5 °C au plus.

### C. 13.3.3. RECEPTION DES PRODUITS

C. 13.3.3.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

La conformité aux exigences est vérifiée sur base de la documentation technique relative au produit, à savoir :

-	les informations accompagnant le marquage CE, pour autant que l'attestation de conformité relative à chaque caractéristique est du système 1+, 1 ou 2+;

-	un document (rapport d'essai d'un laboratoire, …) émanant d'un organisme notifié, démontrant que le produit satisfait aux prescriptions relatives aux conditions d'utilisation.

Si la fabrication du produit n'est pas couverte par une certification du contrôle de la production en usine, le pouvoir adjudicataire ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus au 
C. 13.3.2.

Si la documentation technique est incomplète et que la fabrication du produit est couverte par une certification du contrôle de la production en usine, les contrôles sont limités aux points non repris dans la documentation technique.

Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l'adjudicataire.

C.13.3.3.2. FREQUENCE DES ESSAIS

En l'absence de certification du contrôle de la production en usine, les essais sont réalisés sur chaque lot de fabrication fourni sur chantier.  En cas de certification du contrôle de la production en usine, les essais sont réalisés sur 1 des lots de fabrication seulement.

### C. 13.3.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.