### C. 21.5. PRODUIT D'ANCRAGE

### C. 21.5.1. DESCRIPTION

Le produit d'ancrage est un produit qui maintient l'armature dans le béton pour lui conférer un comportement structurel approprié.

Il fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les éléments suivants :

Description

-	Dénomination commerciale

-	Epaisseur nominale de couche

-	Conditionnements et conditions de stockage

Conditions d'utilisation

-	Inclinaison(s) possible(s) du support

-	Epaisseur nominale, minimale et maximale de couche

Mise en oeuvre

-	Préparation des trous de scellement : technique de forage, nettoyage, degré de saturation du béton

-	Préparation du support métallique

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale d'application

-	Préparation du mélange

-	Durée pratique d'utilisation

-	Précautions à prendre lors du durcissement

### C. 21.5.2. SPECIFICATIONS

Le produit d'ancrage répond aux spécifications suivantes de la EN 1504-6.

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Essai d'arrachement | Glissement inférieur ou égal à 0,6 mm à 75 kN | NBN EN 1881 |
| Teneur en chlorures | ≤ 0,05 % en masse | NBN EN 1015-17 |
| Température de transition vitreuse (Note 1) | ≥ 45 °C ou 20 °C au-dessus de la température d'utilisation | NBN EN 12614 La prescription la plus sévère est d'application |
| Fluage sous contrainte de traction (Note 1) | Glissement inférieur ou égal à 0,6 mm après 3 mois sous une charge de 50 kN | NBN EN 1544 |
| Note 1 : Applicable uniquement pour les produits à base de résine |

La résistance des produits à base de résines à l'alcalinéité du béton est démontrée.

### C. 21.5.3. RECEPTION DES PRODUITS

C. 21.5.3.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

La conformité aux exigences est vérifiée sur base de la documentation technique relative au produit, à savoir :

-	les informations accompagnant le marquage CE, pour autant que l'attestation de conformité relative à chaque caractéristique est du système 1+, 1 ou 2+;

-	Les données relatives à la résistance à l'alcalinité du béton pour les produits à base de résine.  En l'absence de ces données, la résistance à l'alcalinité est évaluée en mesurant la résistance à l'arrachement selon la NBN EN 1881 après 50 cycles de chocs thermiques selon NBN EN 13687-1.  Le produit doit continuer à satisfaire aux critères du C. 21.5.2.

Si la fabrication du produit n'est pas couverte par une certification du contrôle de la production en usine, le pouvoir adjudicataire ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus au 
C. 21.5.3.

Si la documentation technique est incomplète et que la fabrication du produit est couverte par une certification du contrôle de la production en usine, les contrôles sont limités aux points non repris dans la documentation technique.

Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l'adjudicataire.

C. 21.5.3.2. FREQUENCE DES ESSAIS

En l'absence de certification du contrôle de la production en usine, les essais sont réalisés sur chaque lot de fabrication fourni sur chantier.  En cas de certification du contrôle de la production en usine, les essais sont réalisés sur 1 des lots de fabrication seulement.

### C. 21.5.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.