# C. 23. PRODUIT D’IMPREGNATION

## C. 23.1. DESCRIPTION

Les produits d’imprégnation sont utilisés pour protéger les revêtements en béton de ciment contre le gel et les sels de déverglaçage, ainsi que contre les salissures.  Ils sont incolores.

## C. 23.2. SPECIFICATIONS

Le produit est conforme aux prescriptions de la NBN EN 1504-2 « Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton – Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité – Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour le béton »  pour les imprégnations hydrophobes, en ce qui concerne les propriétés suivantes :

- Profondeur de pénétration : classe II ;

- Absorption d’eau et résistance aux alcalis ;

- Taux de dessication : classe I ;

- Perte de masse après cycles de gel/dégel en présence de sels de déverglaçage.

## C. 23.3. RECEPTION DES MATERIAUX – SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les produits d’imprégnation relèvent du système 2+ plus 4.

## C. 23.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

Le produit est livré et stocké en bidons ou réservoirs fermés et étiquetés.