## F. 4.10. FONDATION EN GRAVE-BITUME

### F. 4.10.1. DESCRIPTION

La grave-bitume est composée soit d'un mélange à chaud de gravillons, de sables, de filler et de bitume, soit d’un mélange à chaud de graves et de bitume.

### F. 4.10.2. CLAUSES TECHNIQUES

Les clauses techniques du chapitre G. 2 relatives à l’AC-20 base3-1 (dans le cas d'une grave-bitume 0/20) ou à l’AC-14 base3-1 (dans le cas d'une grave-bitume 0/14) sont d'application, si elles ne sont pas modifiées ou complétées par les prescriptions ci-dessous.

#### F. 4.10.2.1. Matériaux

Les matériaux répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- sables : C. 3.4.6

- pierres : C. 4.4.5

- graves : C. 5.4.4.

- filler : C. 11

- bitume : C. 12.1

#### F. 4.10.2.2. DENOMINATIONS ET CompositionS-TYPE

| Type | GB-20-1 | GB-14-1 |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 0/20 | 0/14 |
| Enveloppe de granularité | (1) |
| Type de liant | 35/50 | 35/50 |
| Teneur minimum en liant (%) | 3,8 | 4,0 |
| Epaisseur nominale (cm) | 10 à 15 | 8 à 12 |

(1) 	ENVELOPPE DE GRANULARITE

La granularité de la formule des graves-bitume se situe dans les fourchettes figurant au tableau ci-dessous :

| Tamis | Passant au tamis - % en masse |
| --- | --- |
| (mm) | GB-20-1 | GB-14-1 |
| 31,5 | 100 | - |
| 20 | 90 - 100 | 100 |
| 14 | - | 90 – 100 |
| 6,3 | 50 - 80 | 50 – 80 |
| 2 | 25 - 35 | 25 – 35 |
| 0,25 | 5 - 15 | 5 – 15 |
| 0,063 | 6,0 - 8,5 | 6,0 – 8,5 |

Les graves bitumes peuvent contenir des agrégats d’enrobés bitumineux.

Les agrégats d’enrobés bitumineux sont conformes aux prescriptions du C. 5.3.2.

Le taux de recyclage (masse des agrégats d’enrobés bitumineux par rapport à la masse totale du produit) ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|  |  | Recyclage à chaud |
| --- | --- | --- |
| Type | Recyclage à froid | AEB homogènes | AEB non-homogènes |
|  | Tous réseaux | Tous réseaux | Tous réseaux |
| Graves-bitume | ( 10 | ( 50 | ( 20 |

#### F. 4.10.2.3.  specifications des graves-bitume

##### F. 4.10.2.3.1. POURCENTAGE DE VIDES MINIMUM DE LA GRAVE-BITUME

|  | Réseau |
| --- | --- |
| Type | I | II | III |
|  | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie |
| GB-20-1 | 4,0 | Vmin4 | 2,5 | Vmin2,5 | 2,5 | Vmin2,5 |
| GB-14-1 | 5,0 | Vmin5 | 3,5 | Vmin3,5 | 3,5 | Vmin3,5 |

F. 4.10.2.3.2. POURCENTAGES DE VIDES MAXIMUM DE LA GRAVE-BITUME

|  | Réseau |
| --- | --- |
| Type | I | II | III |
|  | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie |
| GB-20-1 | 9,0 | Vmax9 | 10,0 | Vmax10 | 11,0 | Vmax11 |
| GB-14-1 | 10,0 | Vmax10 | 11,0 | Vmax11 | 12,0 | Vmax12 |

Les pourcentages de vides (minimum et maximum) sont mesurés sur éprouvette de 10 cm de diamètre pour les GB-14 et de 15 cm de diamètre pour les GB-20-1 fabriquées au moyen du compacteur giratoire.

La courbe des vides est mesurée de 0 à 200 girations.

Les prescriptions sont satisfaites à 100 girations pour les GB-14-1 et à 120 girations pour les GB-20-1.

F. 4.10.2.3.3. RESISTANCE AUX DEFORMATIONS PERMANENTES

|  |  | Profondeur maximale d’ornière |
| --- | --- | --- |
| Type | Epaisseur (mm) | Réseau I T > 4000 | Réseaux I et II T < 4000 | Réseau III |
|  |  | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie | Prescription | Catégorie |
| GB-20-1 | 100 | 7,5 | P7,5 | 10,0 | P10 | NR (1) | PNR |
| GB-14-1 | 100 | 7,5 | P7,5 | 10,0 | P10 | NR | PNR |

#### (1) NR : No Requirement (aucune exigence fixée)

F. 4.10.2.3.4. SENSIBILITE A L’EAU (ITSR)

| Type | Rapport minimal de résistance en traction indirecte (%) | Catégorie ITSR |
| --- | --- | --- |
| GB-20-1 | 70 | ITSR70 |
| GB-14-1 | 70 | ITSR70 |

#### F. 4.10.2.4. ETUDE PRELIMINAIRE

Les prescriptions du G. 2.2.4., du G. 2.2.5. et du G. 2.2.6. sont d’application.

#### F. 4.10.2.5. FABRICATION

Les prescriptions du G. 2.2.7. sont d’application.

#### F. 4.10.2.6. MISE EN OEUVRE

Les prescriptions du G. 2.2.8. sont d’application, à l’exception du G. 2.2.8.7. (joints), du G. 2.2.8.8. (bords extérieurs des revêtements) et du G. 2.2.8.9. (traitement de surface).

### F. 4.10.3. Spécifications

#### F. 4.10.3.1. EXIGENCES SUR CHANTIER CONCERNANT LES SPECIFICATIONS DE LA GRAVE BITUME

Les spécifications du G. 2.3.1. relatives aux enrobés à squelette sableux (AC) 0/20 et 0/14 sont respectivement d’application pour les GB-20-1 et les GB-14-1.

#### F. 4.10.3.2. EXIGENCES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES ENROBES

Les spécifications du G. 2.3.2. relatives aux enrobés à squelette sableux (AC) sont d’application.

#### F. 4.10.3.3. MESURE DE LA REGULARITE DE SURFACE

Les spécifications du G. 2.3.3.2. sont d’application.

### F. 4.10.4. Vérifications

Les spécifications du G. 2.4. sont d’application.

### F. 4.10.5. PAIEMENT

Les spécifications du G. 2.5. sont d’application, à l’exception des paragraphes G. 2.5.2.5. à G. 2.5.2.10.