## Slide 1: Formation Qualiroutes
Module 3
Revêtements en béton
François Timmermans
Version 12-10-19

## Slide 2: Introduction - Quizz
Lequel de ces postulats est vrai ?
Une route en béton ne doit jamais être armée
Une route en béton doit toujours être pourvue d’armatures longitudinales
Une route en béton doit toujours être pourvue d’armatures transversales
Une route en béton doit toujours être pourvue d’armatures longitudinales et transversales
Aucune de ces réponses n'est correcte
Notes: Tout est faux donc aucune de ces réponses n’est correcte. Il existe des revêtements en béton armé et des revêtements en béton non armé.

## Slide 3: Introduction - Quizz
Lequel de ces postulats est vrai ?
Les joints dans les dalles sont sciés sur toute la hauteur de la dalle
Les joints sont des joints de dilatation
Pour chaque type de joint, il y a des spécifications différentes suivant Qualiroutes
Les joints doivent toujours être scellés
Les joints font tous l’objet de postes spéciaux dans le CPN du Qualiroutes
Febelcem
Notes: Faux.
Faux
Vrai
Faux. Seuls les réseaux I e II doivent être scellés
Faux. Pas tous les joints

## Slide 4: Supports de référence
http://qc.spw.wallonie.be
http://www.brrc.be/fr/publications

## Slide 5: Supports de référence
https://www.febelcem.be/fr/publications/dossiers-ciment-2008/

## Slide 6: Route en béton - Exemples
1971 : E40 Bruxelles – Liège
1971-72 : E42 Autoroute de Wallonie
‘80 – ’90 : E429 Bruxelles-Tournai
2004-2005 : R1 Ring Anvers
Febelcem – route en béton

## Slide 7: Route en béton - Exemples
Febelcem – route en béton

## Slide 8: Route en béton - Sollicitations
Contraintes thermiques sur béton durci
Contraintes sur béton frais
Source : Febelcem
Notes: Le curling se produit sous l’influence d’un gradient de température en raison d’une différence de température au-dessus et en dessous de la dalle qui varie pendant la journée et la nuit. Dans un sol intérieur, cela peut venir d’une différence du taux d’humidité. La surface se dessèche plus vite (retrait dessication).

## Slide 9: Route en béton - Sollicitations
Contraintes liées au trafic
CRR R 78/06
Febelcem
Febelcem

## Slide 10: Prescription d’un revêtement en béton
G. 1.1
Définit les performances du béton mis en œuvre
(R’c, Abs, gel, …)
Prescription d’un revêtement en béton
Définition du réseau
I ou II ou IIIa,b
Revêtement discontinu
Prescription d’un revêtement en dalles de béton et directives à donner concernant les joints
oui
Revêtement continu
Prescription d’un revêtement avec armatures afin de maîtriser et contrôler la fissuration (BAC)
non
Le revêtement
est non armé et comporte des joints transversaux
B. 1.
G. 1.1.2.
G. 1.1.3.

## Slide 11: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Une ou plusieurs bandes de béton séparées par un joint longitudinal
Plusieurs dalles de béton entrecoupées par des joints transversaux perpendiculaires à l’axe de la chaussée
G. 1.1.3.1. Définition
Febelcem I 9
G. 1.1.3.

## Slide 12: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
G. 1.1.3.
Dimensions des dalles
  Longueur des dalles :
    L  5 m si épaisseur  0,20 m
    L  4 m si épaisseur < 0,20 m
    1  L/l  1,5  Superficie des dalles limitée à 20 - 25 m²
  Largeur : l  4,50 m
  Pente transversale  2,5%
  Epaisseur minimale :
    Réseau I : 0,23 m
    Réseau II : 0,20 m
    Réseau IIIa : 0,18 m
    Réseau IIIb : 0,16 m
Le filet d’eau peut éventuellement être bétonné simultanément à la voie de circulation
Règles de bonne pratique : L  25 x épaisseur
Febelcem
Poste au CPN : G1210,1220,1230 – Payé par m²

## Slide 13: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Febelcem I 9
Un plan de sciage des joints doit être réalisé à l’avance.

## Slide 14: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Disposition des joints :
Dans le cas d’un raccordement de 2 ou plusieurs routes, ou d’obstacles ronds, il importe d’éviter tout angle aigu ou toute échancrure formant un angle dans le revêtement en béton.
Points singuliers : non isolés a milieu de la dalle, prévoir joints supplémentaires dans le prolongement des bords
Pas d’angle aigu entre joints!
CRR R 75/05
CRR R 75/05

## Slide 15: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Points singuliers non isolés a milieu de la dalle
Pas d’angle aigu entre joints! Si ce n’est pas possible, prévoir un treillis en partie supérieure
Febelcem I 9

## Slide 16: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Les joints :
Tenir compte des joints existants pour éviter des fissures par sympathie !
Vieux béton
Nouveau béton
Fissure par sympathie
Joints d’isolation
Solutions
Place de la Digue à Charleroi
Faire correspondre les joints
Febelcem I 9
Febelcem
Febelcem I 9

## Slide 17: revêtement en dalle de béton (revêtements discontinus)
Si dalle de géométrie complexe (carrefours, rond-point,…) -> prévoir un ferraillage localisé :
  armature posée dans le tiers supérieur de la dalle et doit être discontinue au droit des joints
  barres de 10 mm de diamètre disposées tous les 15 cm dans les 2 sens avec un enrobage min. de 40 mm
  
  
  
  
Poste au CPN existe : G1292 au kg
G. 1.2.4.3.
Febelcem
  
: dalle de géométrie complexe
Notes: Dans le tiers supérieur n’a pas d’intérêt structural mais bien pour le retrait.
Si intérêt structural, il faut également en placer en partie inférieure.

## Slide 18: Béton armé continu – BAC (revêtement continu)
G. 1.1.2.
Revêtements en béton caractérisés par l’absence de joints transversaux sur la totalité de la largeur. Il y a éventuellement des joints transversaux de construction.
Avantage : minimiser au maximum les problèmes que peuvent susciter les joints transversaux.
Prescription :
Largeur : l  4,50 m
Pente transversale  2,5%
Epaisseur minimale :
  Réseau I : 0,23 m
  Réseau II et III : 0,20 m
Le filet d’eau peut éventuellement être bétonné simultanément à la voie de circulation
G. 1.1.2.1. Définition
Poste au CPN : G1110,1120,1130 – Payé par m²

## Slide 19: Béton armé continu – BAC (revêtement continu)
Le but à atteindre est d’obtenir un grand nombre de fissures suffisamment fines pour limiter la pénétration d’eau et garantir un bon transfert des charges au droit des fissures – Ouverture des fissures limitée à 0,3 mm
Un revêtement en béton armé continu est un revêtement avec de nombreuses fissures
Comment ?
Placer une armature longitudinale dont la section est calculée pour maîtriser la fissuration et la répartir de façon homogène.

## Slide 20: Béton armé continu – BAC (revêtement continu)
Armature longitudinale
Armature transversale
Barre d’ancrage
CRR
G. 1.2.4.1.2.

## Slide 21: Béton armé continu – BAC (revêtement continu)
Ferraillage compris dans le prix des postes revêtements !
(sauf barres d’ancrage)
G. 1.2.4.1.
Febelcem 39
Exemple pour un revêtement d’épaisseur de 230 mm :

## Slide 22: Béton armé continu – BAC (revêtement continu)
Dispositif d’extrémité – culée d’ancrage
Poste spécial au CPN : G1181 – Payé par m de largeur
G. 1.2.4.2.
Notes: Le mouvement aux extrémités du BAC est empêché par une culée d’ancrage, constituée de plusieurs voiles en béton (par l’effet de la friction et de la cohésion du sol sur les voiles)

## Slide 23: Joints
G. 1.2.7.
Joints transversaux
  Joints de retrait
  Joints de construction
  Joints de dilatation
Joints longitudinaux
  Joints de flexion
  Joints de construction
Phase I - 1ère journée de bétonnage
Phase I - 2ème journée de bétonnage
Phase II - 1ère journée de bétonnage
Phase II - 2ème journée de bétonnage
Vidéos : Les chaussées en béton

## Slide 24: Joints transversaux
G. 1.2.7.1.
Joint de retrait
Revêtements discontinus
Revêtements BAC
40cm
120cm
Profondeur 4cm – non scellées
Febelcem I 9
Febelcem I 11
Febelcem I 9
Febelcem I 11

## Slide 25: Joints transversaux
Amorce de fissuration
E
E
/
3
max. 4
G. 1.2.7.1.2.
Joint de retrait
Compris dans le prix des postes revêtements !
Notes: Photos pour un réseau III vu qu’il n’y a pas de goujons (exemple Ravel)

## Slide 26: Joints transversaux
Eviter le pompage au droit du joint et la mise en marche d’escalier
Transfert des charges
  Renforcement du joint transversal par des goujons
G. 1.2.7.1.
Febelcem I 9
CRR R 88/14

## Slide 27: Joints transversaux
Pour les réseaux I et II, les joints transversaux sont goujonnés et scellés.
Pour le réseau III, les joints transversaux ne sont pas goujonnés, peuvent être scellés
Goujon
Gorge de scellement
Amorce de fissuration
  Mouvements horizontaux doivent rester possibles : barres lisses
      Pas de goujon déformé ou mal coupé
      Diam. 25 mm en acier lisse BE 220 S
      Longueur : 600 mm
  Durabilité : protégés contre la corrosion
      Galvanisés
      Ou système à faire agréer
G. 1.2.7.1.
G. 1.2.7.3.
Compris dans le prix des postes revêtements !
CRR R 75/05
NBN EN 13877-3
CE 4
Notes: Produits CCT Qualiroutes: Spécifications et certifications (Fichier PDF) à voir sur le site Qualiroutes

## Slide 28: Joints transversaux
Pose des goujons sur berceaux métalliques préalablement au bétonnage
  Berceaux non déformés
  Ancrage des berceaux à la fondation ou à l’enrobé !!
  Fixation des goujons au berceau : soudé d’un côté et ligaturé de l’autre ou ligaturé des 2 côtés
G. 1.2.7.3.
Febelcem I 9

## Slide 29: Joints transversaux
Insertion automatique des goujons dans le béton frais
G. 1.2.7.3.

## Slide 30: Joints transversaux
G. 1.2.7.1.1.
Compris dans le prix des postes revêtements !
Joint de construction
Figure G. 1.2.7.1.1.1.
G. 1.2.7.1.1.

## Slide 31: Joints transversaux
Goujon
Gorge de scellement
Fourrure compressible 20
Matière compressible
Capuchon d’au moins 60
G. 1.2.7.1.3.
Poste spécial au CPN : G1281 – Payé au m
Febelcem I 9
Joint de dilatation
Matière compressible :
  Aggloméré de liège
  Mousse de polyéthylène HD (>55kg/m3)
  Polystyrène expansé
Dans la plupart des cas, les joints de dilatation ne sont pas nécessaires, sauf à l’approche d’ouvrages d’art adjacents ou d’autres types de revêtements, ou encore en cas de virages avec rayons de courbure réduits.
Notes: Jusqu’en 1970 approximativement, des joints de dilatation étaient réalisés entre chaque dalle de béton; la longueur des dalles était alors généralement comprise entre 8 et 15 m. Ils servaient en même temps de joints de retrait et de joints de flexion (Febelcem I 9)

## Slide 32: Joints longitudinaux
Avec barres d’ancrage :
  A mi-épaisseur du revêtement
  Parallèlement à la surface du revêtement
  Perpendiculairement au joint
  Entredistance de 1 m
  Distance entre barre d’ancrage et joint transversal = 500 mm
Gorge de scellement
Barre d’ancrage 16
éventuelle
Pour les réseaux I et II, les joints longitudinaux sont ancrés et scellés.
Pour le réseau III, les joints longitudinaux ne sont pas ancrés, peuvent être scellés
G. 1.2.7.2.

## Slide 33: Joints longitudinaux
Barres d’ancrage
  Dans les joints longitudinaux (de flexion ou de construction)
  But :
    Empêcher l’ouverture du joint (séparation des voies adjacentes) – Assurer la liaison de 2 bandes contiguës
       Acier crénelé (à haute adhérence)
    Transfert des charges
G. 1.2.7.4.
Poste spécial au CPN – revêtement armé continu G1182 – Payé à la p
– revêtement discontinu G1284 – Payé à la p
Durabilité : protégées contre la corrosion
  CCT Qualiroutes : “non enduite”
  Certains pays : protégées dans la partie centrale par un coating
Febelcem I 9

## Slide 34: Joints longitudinaux
G. 1.2.7.2.1.
Poste spécial au CPN : G1510 – Payé au m
Febelcem I 9
Joint de construction
Febelcem I 9

## Slide 35: Joints longitudinaux
G. 1.2.7.2.2.
Poste spécial au CPN : G1520 – Payé au m
Febelcem I 9
Joint de flexion
G. 1.2.7.2.2.

## Slide 36: Joints – scellement
Pour les réseaux I et II, les joints transversaux et longitudinaux sont scellés.
Pour le réseau III, les joints transversaux et longitudinaux ne sont pas scellés sauf pour raison esthétique.
G. 1.2.7.5.
Compris dans le prix des postes revêtements !
Figure G. 1.2.7.5.1.

## Slide 37: Joints – scellement
G. 1.2.7.5.
Produits élastiques à base d’élastomères pistolés à froid
Profilés préformés en caoutchouc synthétique
CRR R 88/14

## Slide 38: Joints – Remarque

## Slide 39: Joints – Résumé
Febelcem 26
Joints transversaux de retrait – goujonnés ou non
Joints transversaux de dilatation – goujonnés ou non
Joints transversaux de construction – goujonnés ou non
Joints longitudinaux de flexion – ancrés ou non
Joints longitudinaux de construction – ancrés ou non
Joints longitudinaux de construction – ancrés ou non
Compris dans le prix des postes revêtements !
Compris dans le prix des postes revêtements !
Poste spécial au CPN
Poste(s) spécial(aux) au CPN
Poste(s) spécial(aux) au CPN
Poste(s) spécial(aux) au CPN

## Slide 40: Joints – Exemples
Giratoire en dalles de béton
revêtement discontinu
Febelcem I 4
Febelcem 26

## Slide 41: Joints – Exemples
Giratoire en béton armé continu
Febelcem I 4
Febelcem I 4
CRR R 75/05

## Slide 42: Joints - Quizz
Soit le revêtement en béton armé continu repris sur la photo.
Quelle est l’affirmation correcte du phénomène observé?
Febelcem I 9
Les dalles ont été réalisées de cette façon, c.-à-d. avec un décalage d’origine.
Un revêtement bitumineux aurait été préférable
Il n’existait pas de solution pour éviter ce phénomène
Il existait une solution pour éviter ce phénomène
Notes: Le décalage est sans doute dû au fait de la combinaison de contraintes thermiques (dilatation) et de contraintes liées au trafic (force tangentielle).
Joint de construction transversal
mal positionné : au droit d’une courbe!
+ Glissement car absence de barre d’ancrage dans le joint de construction. Or, dans un joint de construction en BAC, le goujon est remplacé par l’armature longitudinale et le joint n’est ni scié, ni scellé.
Joint longitudinal
Ouverture du joint longitudinal car absence de barre d’ancrage dans le joint de construction
Sans doute pas obligatoire car pour le réseau III, les joints longitudinaux ne sont pas ancrés, peuvent être scellés

## Slide 43: Traitement de surface
NON
Brossage transversal immédiatement après mise en place et compactage du béton
G. 1.2.8.
G. 1.2.8.
CRR R 75/05
CRR R 75/05
G. 1.2.8.1.
Poste spécial au CPN : G1310 – Payé au m²
Notes: Il fut un moment où le traitement de surface à l’hélicoptère était autorisé (même recommandé) sur les tabliers de pont. La recommandation était de ne passer qu’une fois pour avoir une surface bien plane sans trop polir. Le problème est que les lisseurs de dalle ont l’habitude de réaliser des dalles poli-miroir, ce qui n’est pas recommandé pour un tablier de pont! De ce fait, c’est interdit.

## Slide 44: Traitement de surface
Pulvérisation d’un retardateur de prise sur le béton frais (après max. 15 min.)
Pose d’une feuille de plastique (juste après la pulvérisation et pour min. 24h)
Dénudage du squelette pierreux
G. 1.2.8.2.

## Slide 45: Traitement de surface
Après brossage : produit de cure à poser
Brossage du mortier en surface non durci
(possibilité d’utiliser également un jet d’eau sous pression)
Dénudage du squelette pierreux
G. 1.2.8.2.
Poste spécial au CPN : G1320 – Payé au m²

## Slide 46: Traitement de surface
L’application d’une poudre colorante en surface n’est plus autorisée.
Les bétons doivent être colorés dans la masse.
G. 1.2.8.3.
Impression du béton
G. 1.2.8.3.
Après impression : protection contre la dessication à poser (cure)
Poste spécial au CPN : G1330 – Payé au m²

## Slide 47: Traitement de surface
G. 1.2.8.3.
Impression du béton

## Slide 48: Structures types
Febelcem – route en béton

## Slide 49: Structures types – Autre exemple
Béton à granularité fine +
traitement de surface par dénudage
1969
2004-2005
Febelcem 39
Febelcem route en béton
+ Vidéo : modernisation de la chaussée de Vilvorde en dalle de béton

## Slide 50: Exercices
En considérant un réseau II, quels postes du CPN devrait-on utiliser pour le revêtement de :
L’exemple rond-point en béton discontinu
L’exemple du rond-point en béton armé continu (BAC)
But : utiliser le CPN et voir la distinction entre les postes compris ou pas
Par groupe de 2 (reprendre les plans repris en fin de chapitre sur les joints)
Notes: Discontinu
G1223 m² : monocouche couche de roulement (car trop petit pour 2 machines en bicouche) ép 20cm (car réseau II)
G1284 p : ancrage dans joint longitudinal
(G1291 m³ : éventuellement supplément pour béton coloré dans la masse)
G1292 kg : supplément pour armatures (dalle armée)
G1310 m² : Traitement de surface – brossage
G1510 m : Joint longitudinal de construction
G1520 m : Joint longitudinal de flexion
Continu
G1122 m² : monocouche couche de roulement (car trop petit pour 2 machines en bicouche) ép 20cm (car réseau II)
G1182 p : ancrage dans joint longitudinal
(G1191 m³: éventuellement supplément pour béton coloré dans la masse)
  G1223 m² : monocouche couche de roulement (car trop petit pour 2 machines en bicouche) ép 20cm (car réseau II)
  G1284 p : ancrage dans joint longitudinal
  (G1291 m³ : éventuellement supplément pour béton coloré dans la masse)
  G1292 kg : supplément pour armatures (dalle armée)
G1310 m² : Traitement de surface – brossage
G1510 m : Joint longitudinal de construction
G1520 m : Joint longitudinal de flexion

## Slide 51: Constituants des bétons routiers
Calcul organique du béton, J-F CAP
G. 1.2.5.1. Définition
G. 1.2.5.

## Slide 52: Constituants des bétons routiers
Exemple de composition :
Bonne connaissance du CCT Qualiroutes et de la PTV 411
Cours routes en béton GBB 2018

## Slide 53: Constituants des bétons routiers
Chapitre C. 3.
Sables (C. 3.4.5.)
Sables naturels
Sables ronds
NBN EN 12620
Granularités (catégorie GF85)
Tableau chapitre C. 3.4.4.2.1.

## Slide 54: Constituants des bétons routiers
Teneur maximale en fines  3 %
Conseillé : sable de rivière gros à granulométrie étalée
TENEUR EN SABLE DES BETONS ROUTIERS RELATIVEMENT FAIBLE !
Sables (C. 3.4.5.)
Fiche PTV 411
chapitre C. 3.4.5.2.3.
Notes: Pour les gravillons : GC 85/20 : Passant à D > 85%, Passant à d < 20%
Pour les sables : GF 85 : Passant à D > 85%

## Slide 55: Constituants des bétons routiers
Gravillons naturels
Gravillons concassés
NBN EN 12620
Chapitre C. 4. – Gravillons (C. 4.4.4.)
porphyre, grès, calcaire, gravier concassé
Gravillons artificiels
Gravillons naturels non concassés
Granularités
Remarque : Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.
Fractions granulométriques séparées imposées pour éviter la ségrégation
Diamètre maximum = 32 mm*
Extrait Tableau C. 4.4.3.2.1.a.
Extrait Tableau C. 4.4.3.2.1.b.
G. 1.2.5.2.
*

## Slide 56: Constituants des bétons routiers
Gravillons (C. 4.4.4.)
Fiche PTV 411
Catégories minimales autorisées :
chapitre C .4.4.4.2.2.
Notes: Granulat calcaire interdit pour la couche de roulement car cela ne satisferait pas au MDE20 (essai Micro Deval : mesure la résistance à l’usure par frottement). Plus c’est petit, plus c’est résistant.

## Slide 57: Constituants des bétons routiers
Prescriptions supplémentaires concernant la couleur :
Chromaticité et luminosité rouge et teinte claire voir articles Qualiroutes
Autres teintes : définies dans les documents du marché
Système CE 2+
Gravillons (C. 4.4.4.)

## Slide 58: Constituants des bétons routiers
Chapitre C. 8. – Ciment
Ciments : NBN EN 197-1
Ciment Portland: CEM I (95-100% de Clinker)
    de classe de résistance minimale 42,5
Ou
Ciment de haut fourneau: CEM III/A (35-64% de Clinker, 36-65% laitier HF)
de classe de résistance minimale 42,5
Low-Alcali (LA): NBN B 12-109
Eviter les ciments de classe de résistance 32,5: temps de prise plus long  plus grande sensibilité à une mauvaise cure

## Slide 59: Constituants des bétons routiers
Entraîneur d’air obligatoire
G. 1.2.5.
Améliore la résistance au gel en présence de sels de déverglaçage
Tableau G. 1.2.5.2.
Publication AM3600
Notes: L’eau présente dans les capillaires peut « s’évader » dans la bulle d’air qui joue le rôle de « vase d’expansion »

## Slide 60: Constituants des bétons routiers - Quizz
Quelles sont les erreurs ou remarques afin de respecter les prescriptions de Qualiroutes ?
Soit une chaussée en béton classée en réseau I. Le revêtement est mis en œuvre en bicouche à l’aide de 2 bétons posés frais sur frais.
Sable de mer 0/2 (0/1) MF A f3 a CC SA
Sable de concassage porphyre 0/4 CF C f22 b PA Ecs 35
Porphyre concassé 4/6,3 Aa2 I f2 NG
Porphyre concassé 6,3/20 Aa2 IV f2 NG
Le béton de la couche inférieure est composé des granulats suivants :
Sable de rivière 0/4 CF A f3 a
Grès concassé 2/6,3 Ba2 I f1 NG
Grès concassé 6,3/14 Ba2 I f1 NG
Grès concassé 14/20 Ba2 II f2 NG
Le béton de la couche supérieure (couche de roulement) est composé des granulats suivants :
Sable de mer 0/2 (0/1) MF A f3 a CC SA
Sable de concassage porphyre 0/4 CF C f22 b PA Ecs 35
Porphyre concassé 4/6,3 Aa2 I f2 NG
Porphyre concassé 6,3/20 Aa2 IV f2 NG
Sable de rivière 0/4 CF A f3 a
Grès concassé 2/6,3 Ba2 I f1 NG
Grès concassé 6,3/14 Ba2 I f1 NG
Grès concassé 14/20 Ba2 II f2 NG
Gravillons calcaires interdits en couche de roulement !
Gravillons calcaires possibles pour couche inférieure
Notes: Couche supérieure : CC teneur en ions chlore doit être limitée à 0,06% selon C.3.4.5. et non 0,10% -> besoin code CB
Seuls les sables ronds sont autorisés selon C.3.4.5.
Il est conseillé de travailler avec des fractions granulométriques moins larges et ce essentiellement pour une béton de revêtement -> utiliser 2 matériaux 6,3/14 et 14/20
IV : coef d’aplatissement <35 or selon C.4.4.4. celui-ci doit être limité à 20 -> code II PTV411
Couche inférieure : gravillons de grès avec caractéristiques intrinsèques aussi élevées pas nécessaires. Selon C.4.4.4., pour les couches inférieures des revêtements, les gravillons avec code Cb sont suffisants -> gravillons calcaire ok. De plus il est plus intéressant d’utiliser un 0/32

## Slide 61: Constituants des bétons routiers - Quizz
Pour un béton routier conforme au CCT Qualiroutes :
Un entraîneur d’air est toujours prescrit
Un ciment LA doit toujours être utilisé
Un ciment SR doit toujours être utilisé
Du sable de concassage provenant d’une carrière peut rentrer dans la composition du béton
Un béton 0/32 à base de 370 kg/m³ de ciment CEM III/A 42,5 LA composé de gravillons calcaires et dont le rapport E/C = 0,50 peut être utilisé pour la couche inférieure d’un revêtement bicouche en réseau II.
Notes: FAUX. Un entraineur d’air est prescrit pour les bétons dont le Dmax est <20mm (G. 1.2.5.2.)
OK. Un ciment à teneur limitée en alcalis est nécessaire pour éviter la réaction alcali-silice (C.8.)
FAUX. Pas nécessaire d’avoir un ciment SR mais ce n’est pas interdit
FAUX Pas de sable de concassage. Seul les sables ronds sont autorisés
OK. Pas d’exigence de PSV pour les gravillons de la couche inférieure en cas de bicouche. Le tableau G. 1.2.5.2. demande une qtité de ciment >350kg/m³. Le type de ciment est conforme au C.8.

## Slide 62: Spécifications et Contrôles Avant exécution
G. 1.2.5.2
G. 1.2.5.
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.htm -> Fiches produits
Notes: Une nouvelle version de la norme NBN B 15-001 a eu lieu en 2018 avec une annexe pour la réaction alcalis-granulat. Le texte du Qualiroutes devra être adapté et/ou le document Qualiroutes-C-2

## Slide 63: Spécifications et Contrôles Avant exécution
G. 1.2.6.
ET … Pour les revêtements > 1000 m² :
Plan Qualité
Document de référence QUALIROUTES-A-1
Document de référence QUALIROUTES-A-1/2
G. 1.2.6.

## Slide 64: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
Contrôles avant la mise en œuvre
G. 1.4.1.1.
Ramcet.com
G. 1.4.1.1.

## Slide 65: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
En cas de bétonnage par coffrage glissant, les chemins de roulement de la machine répondent aux exigences de la fondation en matière de planéité et de portance, et ont une largeur de minimum 0,80 m.
Travaux préparatoires
G. 1.2.2.
G. 1.2.2.
G. 1.2.2.

## Slide 66: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
- le matériel
- la qualité, la propreté et le positionnement des armatures ou des goujons
G. 1.4.1.2.
Contrôles lors de la mise en œuvre
G. 1.4.1.2.
Febelcem 39

## Slide 67: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
Contrôles lors de la mise en œuvre
G. 1.4.1.2.
Febelcem 26
G. 1.4.1.2.

## Slide 68: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
Contrôles lors de la mise en œuvre
G. 1.4.1.2.
Febelcem I 11
Febelcem I 11
G. 1.4.1.2.

## Slide 69: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
Contrôles lors de la mise en œuvre
G. 1.4.1.2.
Febelcem 39
Febelcem 39
Febelcem 39
G. 1.4.1.2.

## Slide 70: Spécifications et Contrôles En cours d’exécution
Contrôles lors de la mise en œuvre
G. 1.4.1.2.
Febelcem 39
CRR R75/05
Elimination du mortier au moyen d’un jet d’eau sous pression
Febelcem
G. 1.4.1.2.

## Slide 71: Introduction - Quizz
Pour la mise en œuvre d’un revêtement bicouche à l’aide de deux machines à coffrages glissants qui se suivent :
La deuxième machine ne fait que lisser la couche supérieure
Les goujons sont insérés par la première machine uniquement
La première machine est pourvue d’un super-smoother
La distance séparant ces 2 machines en cours de bétonnage peut être supérieure à 20 m
Notes: Faux. La couche supérieure est également vibrée à l’aide des aiguilles vibrantes de la deuxième machine
Vrai. Les goujons sont insérés par la première machine uniquement
Faux. La première machine ne doit pas lisser la couche inférieure, la seconde machine est pourvue d’une super-smoother
Faux.

## Slide 72: Introduction - Quizz
Quand faut-il protéger un béton fraîchement mis en œuvre?
Protection contre la dessication
Protection contre la pluie
Protection contre le gel
Protection contre les actions mécaniques (piétons, vélos, véhicules….)
Protection contre la nuit
G. 1.2.10.1.
G. 1.2.10.2.
G. 1.2.10.3.
G. 1.2.10.4.
Notes: Vrai. Une mauvaise protection peut conduire à de nombreux défauts tels que fissuration, écaillage, mauvaise tenue au gel et aux sels de déneigement. Il y a lieu de protéger immédiatement après la finition de la surface via soit la pulvérisation d’un produit de cure, soit le déroulement d’une membrane plastique
Vrai. En cas de pluie, le déversement est interrompu. De plus, des dispositions sont prises pour éviter le délavage, par exemple à l’aide d’une membrane plastique ou à l’aide de toitures mobiles
Vrai. En cas de bétonnage par temps froid, la surface doit être protégée telle que pendant 72h, la température ne descende pas au-dessous de 1°C. Cela peut se faire à l’aide d’un géotextile non tissé ou à l’aide de plaques en polystyrène correctement lestées
Vrai. Il y a lieu d’empêcher la circulation sur le béton frais à l’aide d’un balisage appropriés du chantier
Faux.
G. 1.2.12 délai pour la mise en circulation

## Slide 73: Spécifications et Contrôles Après exécution
Définit les performances du béton mis en œuvre
(R’bc, Abs,...)
Prescription d’un revêtement en béton
Définition du réseau
I ou II ou IIIa,b
Performances prescrites en matières de béton et méthodes de contrôle.

## Slide 74: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesurée sur carottes de 100 cm²
Toute épaisseur individuelle Ei est ≥ à l’épaisseur nominale prévue Enom
Suppression du contrôle statistique.
Mesurée sur carottes de 100 cm²
Epaisseur
Position des armatures
Caractéristiques de masse
G. 1.3.1.1.
G. 1.3.1.2.
CRR R75/05
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.

## Slide 75: Spécifications et Contrôles Après exécution
Résistance à la compression
Méthode d’essais :
- Chapitre Q, rubrique G1 : CME 52.05 (R’c sur carottes)
- Norme NBN EN 12390-3 (R’c sur cubes)
Caractéristiques de masse
G. 1.3.1.3.
G. 1.3.1.3.
CRR R75/05
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.

## Slide 76: Spécifications et Contrôles Après exécution
Absorption d’eau par immersion
Méthode d’essais :
- Chapitre Q, rubrique G1 : CME 53.13
(Abs sur tranche supérieure des carottes h= 4,5cm, S=100cm²)
Caractéristiques de masse
G. 1.3.1.4.
G. 1.3.1.4.
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.

## Slide 77: Spécifications et Contrôles Après exécution
Résistance au gel et aux sels de déverglaçage
Méthode d’essais :
Chapitre Q, rubrique G1 :
Norme ISO/DIS 4846-2
(Gel sur tranche supérieure des carottes)
G. 1.3.1.5.
G. 1.3.1.5.
Caractéristiques de masse
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.

## Slide 78: Spécifications et Contrôles Après exécution
Echantillonnage et contrôle
En section courante
Chantier de catégorie A: surface ≥ à 5.000 m².
Si la surface est ≥ à 10.000 m² --- divisée en lots de 10.000 m².
Le surplus est : incorporé à un lot si < à 5.000 m²
considéré comme un lot si ≥ à 5.000 m²
Dix points de contrôle par lot.
Chantier de catégorie B: surface < à 5.000 m².
La surface constitue un seul lot.
Un point de contrôle par 1.000 m² avec un minimum de trois.
G. 1.4.2.1.
Caractéristiques de masse
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.

## Slide 79: Spécifications et Contrôles Après exécution
Au droit des joints de construction et/ou de reprise
Important pour les joints transversaux, en vue d’éviter un béton caverneux sous l’armature, conséquence d’un manque de vibration lors de la reprise du bétonnage.
Avec pour conséquence à plus ou moins long terme, la rupture du béton par fortes chaleurs et le soulèvement de la dalle en aval.
Echantillonnage et contrôle
Caractéristiques de masse
G. 1.4.2.1.
Spécifications G. 1.3.1.
Vérifications G. 1.4.2.1.
Notes: Pour l’anecdote, dans une ancienne version du CCT QR – contrôle des joints par carottage au droit des joints avait été pris au pied de la lettre et donc on avait carotté sur le joint … !!! d’où version modifiée au 01/01/2015

## Slide 80: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré à
72, 54 ou 21,6 Km/h suivant réseau
Caractéristiques de surface
Planéité longitudinale à l’A.P.L.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.
G. 1.3.2.1.
G. 1.4.2.2.1.

## Slide 81: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré à :
Autoroutes et routes à 2 voies : 72 km/h
Autres routes: 54 km/h
Agglomérations et giratoires : 21,6 km/h
Le CP, base 2,5 m, est le reflet du réglage de la machine
Le CP, base 10 m, est le reflet du guidage de la machine (fils, ski, etc…)
Le CP, base 40 m, dépend plus du profil en long général de la chaussée
G. 1.3.2.1.
Caractéristiques de surface
Planéité longitudinale à l’A.P.L.
G. 1.3.2.1.2.
G. 1.4.2.2.1.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 82: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesurée au moyen de
la règle de 3 mètres
Réseau I , II ,
+ pistes cyclables Max: 3 mm
Réseau III Max: 5 mm
G. 1.3.2.2.
Caractéristiques de surface
Régularité de surface
G. 1.4.2.2.2.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 83: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré au moyen du S.C.R.I.M.
à 80 ou 50 Km/h suivant réseau
G. 1.3.2.3.
Caractéristiques de surface
Coefficient de Frottement Transversal (SFCS)
G. 1.4.2.2.3.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 84: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré sous arrosage à :
Réseau I : 80 km/h
Réseaux II et III: 50 km/h
Giratoires : 30 km/h
Force de rappel en alignement droit d’une roue envirée de 20°, chargée, mais non freinée.
Simule un dérapage
Caractéristiques de surface
G. 1.3.2.3.2.
G. 1.3.2.3.
Coefficient de Frottement Transversal (SFCS)
G. 1.4.2.2.3.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 85: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré au moyen du Grip-Tester
à 30 Km/h
G. 1.3.2.4.
Caractéristiques de surface
Coefficient de Frottement Longitudinal (LFCG)
G. 1.4.2.2.3.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 86: Spécifications et Contrôles Après exécution
Mesuré sous arrosage à:
Sites non mesurables au SCRIM : 30 km/h
Simule un freinage
Couple résistant engendré par un glissement contrôlé de la roue de mesure
Caractéristiques de surface
G. 1.3.2.4.2.
G. 1.3.2.4.
Coefficient de Frottement Longitudinal (LFCG)
G. 1.4.2.2.3.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 87: Spécifications et Contrôles Après exécution
Selon prescriptions de luminosité et de chromaticité
G. 1.3.2.5.
Texture de surface
Caractéristiques de surface
G. 1.3.2.6.
Couleur du béton
G. 1.4.2.2.4.
G. 1.4.2.2.5.
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 88: Caractéristiques de surface Echantillonnage et contrôle
G. 1.4.2.2.
G. 1.4.2.2.
Caractéristiques de surface
Spécifications G. 1.3.2.
Vérifications G. 1.4.2.2.

## Slide 89: Paiement et réfactions
Principe de base:
La non-conformité entraîne le refus et donc le démontage.
Exceptionnellement:
Une réfaction peut être appliquée
si elle est dûment justifiée et, en tout état de cause, si la non-conformité n’entraîne pas de réduction de la durée de vie ni d’altération de la sécurité de l’usager.
G. 1.5.

## Slide 90: Paiement et réfactions
Revêtement discontinu : au m² pour différentes épaisseurs et en fonction de la mise en œuvre (monocouche ou bicouche)
  Y compris goujons (réseaux I et II) et le scellement des joints transversaux (réseaux I et II)
  Surface des trapillons et autres accessoires de voirie ne sont pas déduites
  Dispositifs spéciaux : joint transversal de dilatation, …, barres d’ancrage dans le joint longitudinal
  Supplément spécial : armatures
Revêtement continu : BAC au m² pour différentes épaisseurs et en fonction de la mise en œuvre (monocouche ou bicouche)
  Y compris ferraillage
  Surface des trapillons et autres accessoires de voirie ne sont pas déduites
  Dispositifs spéciaux : culée d’ancrage, barres d’ancrage dans le joint longitudinal
G. 1.5.
Suppléments :
  pour béton coloré dans la masse
  Pour filet d’eau coulé en même temps que le revêtement
Joints : joint longitudinal de construction, de flexion
Traitement de surface payé séparément au m²

## Slide 91: Questions - Liens – Contacts utiles
Publications existantes
Qualiroutes : http://qc.spw.wallonie.be
CRR : http://www.brrc.be/fr/publications
FEBELCEM : https://www.febelcem.be/fr/publications/dossiers-ciment-2008/
Générale
Comité de gestion du CCT Qualiroutes :
qualiroutes@spw.wallonie.be
Particulière aux revêtements béton
Direction des techniques routières
Rue de l'Industrie, 27
1400 Nivelles
+32.67.28.33.05