### n. 1.4. REPARATION ET RENFORCEMENT AU MOYEN DE BETON PROJETE

### N. 1.4.1. DESCRIPTION

La réparation et le renforcement sont constitués d'une ou plusieurs couches de béton projeté remplaçant le béton déficient ou de qualité moindre (réparation) ou recouvrant le support (renforcement).

### N. 1.4.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.4.2.1. PRODUITS

Le béton projeté répond aux spécifications du C. 13.6.

N. 1.4.2.2. EXECUTION

L'entreprise de projection doit effectuer un contrôle de classe 3 selon la NBN EN 14487-1.

La préparation du support, la mise en place éventuelle d'armatures, l'épaisseur à appliquer et la finition de surface sont réalisés comme décrit dans le cahier spécial des charges.

La norme NBN EN 14487-2 est d'application.

### N. 1.4.3. SPECIFICATIONS

Les spécifications sont en relation avec l'objectif de l'intervention et la classe d'environnement.  Ces spécifications font l'objet du cahier spécial des charges et portent notamment sur les caractéristiques suivantes :

-	épaisseur;

-	finition de surface;

-	résistance en compression;

-	adhérence;

-	teneur maximale admissible en chlorures;

-	porosité et absorption d'eau;

-	durabilité;

-	armaturage.

### N. 1.4.4. VERIFICATIONS

N. 1.4.4.1. ESSAI PRELIMINAIRE AUX TRAVAUX

Il y a lieu de procéder à un essai préalable, afin de valider la technique de projection, conformément au 7 de la NBN EN 14487-1.

La validation s'opère à partir de la mesure des caractéristiques performantielles du produit appliqué.

N. 1.4.4.2. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.4.2.2. sont satisfaites.

N. 1.4.4.3. CONTROLE APRES LES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les spécifications du N. 1.4.3. sont satisfaites.

Les normes d'essais sont celles référenciées dans la NBN EN 14487-1.

### N. 1.4.5. PAIEMENT

N. 1.4.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur base des postes suivants :

-	mise à disposition des moyens d'accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	décapage du support : m²;

-	armatures : kg;

-	fourniture et mise en œuvre du béton projeté : m³.

N. 1.4.5.2. Réfaction pour manquement

Les réfactions sont précisées dans le cahier spécial des charges.