### N. 1.7. PROTECTION Au MOYEN DE REVeTEMENTS DES SURFACES EN BETON SOUMISES AUX INFLUENCES EXTERIEURES ET NON SOUMISES AU TRAFIC

### N. 1.7.1. DESCRIPTION

La protection du béton est constituée d'un revêtement présentant les qualités requises à la surface du support

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### N. 1.7.2. CLAUSES TECHNIQUES

### N. 1.7.2.1. produits

Ils répondent aux spécifications du C.51.2.

En particulier, la compatibilité avec les produits de réparation utilisés est démontrée.

### N. 1.7.2.2. EXECUTION

### N. 1.7.2.2.1. Caractéristiques du support béton

Les caractéristiques du support sont cohérentes avec les données reprises dans la fiche technique du revêtement.

Les produits de réparation utilisés sont compatibles avec le revêtement.

-	Caractéristiques géométriques

La texture de surface est celle reprise dans la fiche technique.  En cas de présence de bulles, le débullage peut être effectué à l'aide d'un enduit de raclage, pour autant que la compatibilité avec l'enduit de raclage ait été démontrée.

-	Résistance à la traction en surface

La résistance à la traction en surface est supérieure aux prescriptions d'adhérence du revêtement.  Si la résistance en traction du béton est inférieure à ces prescriptions, la préparation de surface devra être telle que la résistance à la traction en surface soit égale à la cohésion de la masse.

-	Propreté

Le support est exempt de particules non adhérentes et de tout produit susceptible d'altérer l'adhérence du revêtement.

-	Caractéristiques chimiques

La surface du béton est exempte de sels solubles dans l'eau; la teneur en sels solubles de la couche superficielle (1 cm d'épaisseur) ne sera pas supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans le béton de masse (prescription provisoire).

Si la teneur en sels solubles est supérieure de plus de 0,1 % à celle mesurée dans la masse du béton, il y a lieu de vérifier que cette teneur n'altère pas la durabilité du revêtement.

Dans le cas de contamination par des chlorures, la préparation du support et/ou le choix du revêtement de protection fait l'objet de prescriptions spécifiques du cahier spécial des charges.

-	Fissuration

Le cas échéant, les largeurs et mouvements des fissures du support ne peuvent dépasser les paramètres de la catégorie d'aptitude au pontage des fissures à laquelle appartient le revêtement (voir tableau 1 du C. 51.3.1., et considérations y associées).

-	Teneur en humidité au moment de l'application.

Le degré de saturation du support est celui mentionné dans la fiche technique.

### N. 1.7.2.2.2. Mise en oeuvre

Les mêmes dispositions que celles du K. 9.3.2.2.2. sont d'application.

### N. 1.7.3. specifications

Les mêmes dispositions que celles du K. 9.6.3. (qui renvoie au K. 9.3.3.) sont d'application.

### N. 1.7.4. verifications

Les mêmes dispositions que celles du K. 9.6.4. (qui renvoie au K. 9.3.4.) sont d'application.

### N. 1.7.5. PAIEMENT

### N. 1.7.5.1. mesurage

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d’accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	préparation du support (sablage, eau sous pression, …) : m²;

-	revêtement de protection : m².

N. 1.7.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

Les mêmes dispositions que celles du K. 9.6.5.2. sont d'application.