| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |  | DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DES ROUTES ET DES BATIMENTS |
| --- | --- | --- |

Document de référence RW99-G-2

MODIFICATIONS ADMISES AU SEIN D’UNE MEME NOTE JUSTIFICATIVE POUR ENROBES BITUMINEUX

|  |  | Approuvé par la commission de révision du CCT RW99 Le |
| --- | --- | --- |

Modifications admises

au sein d’une même note justificative pour enrobés bitumineux

I.	Dispositions générales

Les modifications qui peuvent apparaître aux niveaux de la nature, de l’origine ou des caractéristiques des matériaux de base changent dans une certaine mesure la composition du mélange et peuvent dès lors nécessiter des réajustements de cette composition.

La présente note décrit les limites à respecter pour qu’une composition modifiée puisse encore être acceptée au sein d’une note justificative existante. Elle indique quelles sont les vérifications nécessaires et à partir de quand une nouvelle note justificative et/ou une nouvelle fiche technique doivent être introduites.

Deux conditions doivent cependant toujours être respectées:

- la nouvelle composition et les matériaux utilisés doivent naturellement toujours satisfaire aux prescriptions des documents d’adjudication.

- la composition modifiée doit toujours être comparée à la composition initiale de la note justificative approuvée et jamais à une autre composition modifiée acceptée précédemment.

Les principes de base suivants doivent toujours être observés afin que le mélange tombe sous la note justificative initiale :

- il s’agit toujours de modifications de composition dues à des changements dans les matériaux de base ou dans leurs caractéristiques. Les purs changements de teneur en liant et/ou de teneur en filler nécessitent toujours une nouvelle étude. Dans certains cas, il peut toutefois être indiqué ou nécessaire de corriger la teneur en liant et la teneur en filler suite à des modifications des matériaux de base ou de leurs caractéristiques;

- la granulométrie du mélange modifié doit s’approcher le plus possible de la granulométrie initiale;

- les modifications doivent rester limitées.

L’évaluation de la composition modifiée sera réalisée par un organisme indépendant ou par le SPW – Direction de la Recherche et du Contrôle routier (DGO1-66) si l'enrobé n'est pas certifié par un organisme indépendant.

Cette évaluation repose sur les critères objectifs suivants :

- le type de modification dans les matériaux de base qui est explicité plus en détail au chapitre II pour tout matériau;

- les modifications (sous forme de contrôle analytique) dans certains paramètres du mélange qui sont explicitées plus en détail au chapitre III;

- les résultats d’essais éventuels (voir chapitre IV).

Les cas suivants peuvent se présenter:

CAS 0

Une modification négligeable qui en théorie, n'a pas d'influence sur les caractéristiques du mélange bitumineux.

La note justificative peut encore être utilisée et il n’est pas nécessaire d’établir une nouvelle fiche technique.

CAS N

Une modification dont l’influence sur les caractéristiques du mélange est limitée. Le fabricant doit réaliser un contrôle analytique approuvé par un organisme indépendant ou la Direction de la Recherche et du Contrôle routier (DGO1-66) (voir le chapitre III), pour démontrer que l’étude initiale peut encore être considérée comme étant représentative (dans les limites des écarts admis au tableau 17 "pour le cas N"). Si ce n’est pas le cas, on tombe alors sous le cas V.

Dans le cas N, on distingue trois "sous-cas":

- N0: la modification ne cause aucun changement notable de la fiche technique. On conserve la note justificative ainsi que la fiche technique.

- NT: la modification cause un changement des données de la fiche technique. L’épreuve de formulation (étude) reste valable. Par conséquent, la note justificative reste valable et on rédige une nouvelle fiche technique.

- NV: selon la EN 13108-20, l’épreuve de formulation (étude) n’est plus valable. La note justificative est de nouveau rédigée, ainsi bien sûr qu’une nouvelle fiche technique.

Le mélange avant et après modification est accepté et ce pour l’ensemble des caractéristiques du mélange bitumineux. Les résultats de l’étude mentionnés dans l’éventuelle nouvelle note justificative sont donc identiques à ceux figurant dans la note précédente.

Le fabricant doit dans tous les cas contrôler l’influence de la modification sur les propriétés du mélange bitumineux et réaliser les corrections qui pourraient s’avérer nécessaire.

CAS V

Une modification dont l’influence sur les caractéristiques du mélange bitumineux est considérable. Le fabricant doit réaliser un contrôle analytique approuvé par un organisme indépendant ou la Direction de la Recherche et du Contrôle routier (DGO1-66) (voir le chapitre III) ainsi qu’une vérification pour démontrer que l’étude initiale peut encore être considérée comme étant représentative (dans les limites des écarts admis au tableau 17 "pour le cas V"). Si ce n’est pas le cas, on tombe alors sous le cas S.

Le mélange avant et après modification est accepté. On rédige une nouvelle note justificative. Les résultats de l’étude initiale peuvent être repris tels quels pour certaines caractéristiques.

Pour d’autres caractéristiques, ce sont les nouveaux résultats de l’essai de vérification qui sont mentionnés. Dans la note justificative, il doit être mentionné clairement quels essais ont été de nouveau réalisés et quels résultats ont été repris de l’étude initiale.

On distingue trois groupes différents d’essais de vérification:

Vv	essais de vérification concernant l’ouvrabilité;

Vd	essais de vérification concernant la durabilité.

Vs	essais de vérification concernant la stabilité.

Si les résultats du contrôle analytique ou de la vérification sont insuffisants, on tombe alors sous le cas S.

CAS S

Une modification dont l’influence sur les caractéristiques du mélange bitumineux est telle que le fabricant doit réaliser une nouvelle étude complète. Sur base de celle-ci, une nouvelle note justificative, avec un nouveau code, est rédigée.

Les modifications suivantes requièrent toujours une nouvelle étude:

- passage à un mélange présentant un calibre maximal différent;

- passage à un autre type de mélange;

- toutes les modifications qui ne sont pas abordées dans la présente note.

Résumé des différents cas:

| Cas | Essai à réaliser | Validité note justificative | Validité fiche technique |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | aucun | ok | ok |
| N0 | aucun | ok | ok |
| NT | aucun | ok | pas ok |
| NV | aucun | pas ok | pas ok |
| V | essais de vérification | pas ok | pas ok |
| S | tous les essais | pas ok | pas ok |

II. 	Modifications dans les matières premières

Les différents types de modifications sont présentés dans les tableaux ci-après.

Caractéristiques géométriques des pierres et du sable

Lorsqu'un calibre de pierre ou un sable est remplacé par un autre calibre de pierre ou un autre sable, la granularité du mélange bitumineux doit naturellement rester conforme à la fiche technique du mélange dans les valeurs limites prescrites dans le cahier de charges Type RW 99 (Chapitre C).

Tableau 1

| Initialement | Remplacé par une autre classe de granularité |
| --- | --- |
|  | Autre pierre | Autre sable |
| Pierre | 0 | Pas d'application |
| Sable | Pas d'application | NV |

Tableau 2

| Initialement | Remplacé par une pierre avec un coefficient d'aplatissement de |
| --- | --- |
|  | Classe de qualité inférieure | Même classe | Classe de qualité supérieure |
| Coefficient d'aplatissement | NV | 0 | 0 |

Tableau 3

| Initialement | Remplacé par une pierre avec un % surf. concassée de |
| --- | --- |
|  | Classe de qualité inférieure | Même classe | Classe de qualité supérieure |
| % surface concassée | NV | 0 | 0 |

Tableau 4

| Initialement | Remplacé par sable de concassage avec une angularité de |
| --- | --- |
|  | Classe de qualité inférieure | Même classe | Classe de qualité supérieure |
| Angularité sable de concassage | NV | 0 | 0 |

Caractéristiques intrinsèques de la pierre

Tableau 5

| Initialement | Remplacé par une pierre avec un LA de |
| --- | --- |
|  | Classe de qualité inférieure | Même classe | Classe de qualité supérieure |
| Los Angeles | NV | 0 | 0 |

Tableau 6

| Initialement | Remplacé par une pierre avec un MD de |
| --- | --- |
|  | Classe de qualité inférieure | Même classe | Classe de qualité supérieure |
| Micro Deval | NV | 0 | 0 |

Nature de la pierre ou du sable de concassage

Tableau 7

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Porphyre | Grès | Calcaire | Gravier | Granit | Scories |
| Porphyre | 0 | NV | S | Vv+Vd | NV | S |
| Grès | NV | 0 | S | Vv+Vd | NV | S |
| Calcaire | Vd | Vd | 0 | Vv+Vd | Vd | S |
| Gravier | Vv+Vd | Vv+Vd | S | 0 | Vv+Vd | S |
| Granit | NV | NV | S | Vv+Vd | 0 | S |
| Scories | S | S | S | S | S | S |

- NV devient Vv + Vd dans le cas de PA (enrobé drainant).

- S devient Vv + Vd pour le sable de concassage si la quantité de sable dans la fraction minérale < 15 %.

- S devient Vv + Vd pour la fraction pierreuse si la quantité modifiée < 30% de la fraction pierreuse totale.  Cet assouplissement ne s'applique pas aux scories.

- Lorsque NV devient V, ce sont les essais de Vv+Vd qui sont valables.

Origine du sable

Tableau 8

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Même origine | Autre origine |
|  |  | Sable naturel (rond) | Sable de concassage |
| Origine | 0 | Vv | 0 |

- "Même origine" signifie : de la même zone d'extraction ou de la même carrière.

Nature et provenance du filler d'apport

Tableau 9

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | 1A | 1B | 2A | 2B |
| 1A | Vv+Vd+Vs | Vv+Vd+Vs | S | S |
| 1B | Vv+Vd+Vs | Vv+Vd+Vs | S | S |
| 2A | S | S | Vv+Vd+Vs | Vv+Vd+Vs |
| 2B | S | S | Vv+Vd+Vs | Vv+Vd+Vs |

- Vv+Vd+Vs devient NT lorsqu'il est satisfait à chacune des conditions ci-après :

  - ( % vides( 2,0%,

  - ( VM( 0,10 Mg/m³ (avec VM la masse volumique du filler d'apport),

  - ( Ca(OH)2( 10%,

- Vv+Vd+Vs reste d'application dans le cas des PA.

- NT devient N0 lorsque le type de filler d'apport est conservé.

Type de liant

Tableau 10

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Bitume routier | PMB | IG+ | Bitume dur | Pigmenta-ble | incolore | PM incolore | Bitume naturel | Bitume extra dur |
| Bitume routier | Tab 11 | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PMB | S | Tab 12 | S | S | S | S | S | S | S |
| IG+ | S | S | Tab 13 | S | S | S | S | S | S |
| Bitume dur | S | S | S | Tab 13 | S | S | S | S | S |
| Pigmentable | S | S | S | S | Tab 13 | S | S | S | S |
| Incolore | S | S | S | S | S | Tab 13 | S | S | S |
| PM incolore | S | S | S | S | S | S | Tab 13 | S | S |
| Bitume naturel | S | S | S | S | S | S | S | Tab 13 | S |
| Bitume extra dur | S | S | S | S | S | S | S | S | Tab 13 |

- PMB = bitume modifié aux polymères.

- IG+ = liant avec indice de pénétration positif.

- "Incolore" désigne du liant synthétique incolore, liant incolore, liant pigmentable.

- "Bitume naturel" : Uintaite ou autres.

Classe de liant

Tableau 11

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 |
| 20/30 | 0 | Vs | S | S |
| 35/50 | Vd | 0 | Vs | S |
| 50/70 | S | Vd | 0 | Vs |
| 70/100 | S | S | Vd | 0 |

Tableau 12

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | PMB classe 50/85-50 45/80-50 | PMB classe 50/85-65 45/80-65 | PMB classe 85/130-75 75/130-75 |
| PMB classe 50/85-50 ou 45/80-50 | 0 | 0 | S |
| PMB classe 50/85-65 ou 45/80-65 | S | 0 | S |
| PMB classe 85/130-75 ou 75/130-75 | S | S | 0 |

- Par rapport au CT RW 99 – 2004,

  - les PMB 45/80-50 remplacent les PM 50/85-50

  - les PMB 45/80-65 remplacent les PM 50/85-65

  - les PMB 75/130-75 remplacent les PM 85/130-75

Additif

Tableau 13

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Même classe pen | Autre classe pen |
| Classe pen | 0 | S |

Tableau 14

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Sans pigment | Avec pigment (autre type) |
|  | Réseau I | Réseau II et III | Réseau I | Réseau II et III |
| Sans pigment | 0 | 0 | Vv+Vd+Vs | NV |
| Avec pigment | Vv+Vd+Vs | NV | Vv+Vd+Vs | NV |

Tableau 15

| Initialement | Remplacé par |
| --- | --- |
|  | Sans fibre | Avec fibres (autre type) |
| Sans fibre | 0 | S |
| Avec fibres | S | Vv |

Agrégats d'enrobés bitumineux

Si des modifications sont apportées aux agrégats d'enrobés bitumineux, on veillera tout particulièrement à ce que le pourcentage d'agrégats d'enrobés reste constant.

Lorsqu'on utilise plus de 10% (dans l'enrobé des couches de roulement) ou de 20% (dans l'enrobé des sous-couches) d'agrégats d'enrobés bitumineux et que l'on passe à un autre stock, on contrôle la pénétration du mélange de liant à l'aide de la règle pen, sur base :

- de la référence du stock pour la pénétration du liant récupéré ;

- de la pénétration du nouveau liant (selon le document de livraison ou la fiche technique du fournisseur).

La pénétration du mélange de liant doit toujours répondre à la classe pen prescrite dans la note justificative.

Tableau 16

| Stock initial d'agrégats d'enrobés | Remplacé par un autre stock d'agrégats d'enrobés |
| --- | --- |
|  | Avec autre calcaire et sans scorie | Avec (d'autres) scories | Avec une pierre autre que du calcaire ou autre que des scories |
| Avec calcaire | 0 | S | 0 |
| Avec scories | S | S | S |
| Avec une pierre autre que du calcaire ou autre que des scories | Vv+Vd | S | 0 |

- Vv+Vd devient 0 dans le cas des sous-couches.

III.	Contrôle analytique

Les modifications admises pour les paramètres individuels suivants sont soumises à des limites (voir tableau 17) :

- les vides du filler d’apport,

- la masse volumique du filler,

- la granulométrie de la fraction pierres,

- la granulométrie de la fraction sable,

- les corrections éventuellement nécessaires au niveau de la teneur en liant et de la teneur en filler.

En outre, les modifications théoriques des vides et la rigidité du mastic font l’objet d’un contrôle (basé sur Prado Win ou autre méthode équivalente).

Les contrôles pourront être effectués par le SPW ou par un organisme reconnu par le SPW.

Les cas suivants peuvent se présenter :

- La modification au niveau des matériaux (présentée au chapitre II) tombe sous le "cas N" :

- Si les écarts sont inférieurs aux valeurs limites indiquées au tableau 17 pour le cas N, alors on peut conclure que le cas N est d'application (voir le chapitre II).

- Si les écarts sont supérieurs aux valeurs limites pour le cas N, alors on passe au cas V et des essais de vérification doivent être effectués. Le type d’essai à effectuer est indiqué dans le tableau correspondant (pour une modification donnée) du chapitre II pour le cas de vérification. Deux cas peuvent se présenter:

- Si les résultats des essais satisfont aux exigences posées au tableau 19 et si les écarts sont inférieurs aux valeurs limites se rapportant aux cas V, alors on peut conclure que le cas V est d'application (voir le chapitre II).

- Si les écarts sont supérieurs aux valeurs limites du cas V ou si les résultats des essais ne satisfont pas aux exigences du tableau 19, alors on peut conclure que le cas S est d'application (voir le chapitre II).

- La modification au niveau des matériaux (présentée aux chapitres II) tombe sous le "cas V" :

- Si tous les écarts sont inférieurs aux valeurs limites indiquées au tableau 17 pour le cas V et si les essais satisfont aux exigences du tableau 19, alors on peut conclure que le cas V est d'application (voir chapitre II).

- Si les écarts sont supérieurs aux valeurs limites indiquées dans le tableau 17 pour le cas V ou si les résultats des essais ne satisfont pas aux exigences du tableau 19, alors on peut conclure que le cas S est d'application (voir le chapitre II).

Les paramètres figurant dans le tableau 17 sont définis dans la note justificative.

Tableau 17

| AC |
| --- |
| Paramètres du mélange à vérifier | Ecarts absolus admis suite à la modification d'un matériau |
|  | Pour le cas N | Pour le cas V |
| Vides filler d’apport | ( 2,0 % | ( 4,0 % |
| Masse volumique du filler | 0,10 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Masse volumique de la fraction pierreuse | 0,05 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Refus au tamis caractéristique des pierres (6,3 ou 4 mm) | ( 3 % | ( 6 % |
| Refus au tamis de 2 mm | ( 3 % | ( 6 % |
| Refus au tamis de 0,25 mm | ( 3 % | ( 6 % |
| Vides théoriques du mélange bitumineux | ( 0,3 % | ( 0,5 % |
| Rigidité théorique du mastic | ( 1 °C | ( 2 °C |
| Correction éventuelle en compensation du (des) paramètre(s) modifié(s) |  |  |
| Teneur en liant | ( 0,2 % | ( 0,3 % |
| Teneur en filler | ( 0,3 % | ( 0,5 % |

| BBTM |
| --- |
| Paramètres du mélange à vérifier | Ecarts absolus admis suite à la modification d'un matériau |
|  | Pour le cas N | Pour le cas V |
| Vides filler d’apport | ( 2,0 % | ( 4,0 % |
| Masse volumique du filler | 0,10 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Masse volumique de la fraction pierreuse | 0,05 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Refus au tamis optionnel (6,3 ou 4 mm) | ( 3 % | ( 6 % |
| Refus au tamis de 2 mm | ( 1 % | ( 2 % |
| Refus au tamis de 0,5 mm | ( 4 % | ( 8 % |
| Vides théoriques du mélange bitumineux | ( 0,5 % | ( 1,0 % |
| Rigidité théorique du mastic | ( 1 °C | ( 2 °C |
| Correction éventuelle en compensation du (des) paramètre(s) modifié(s) |  |  |
| Teneur en liant | ( 0,2 % | ( 0,3 % |
| Teneur en filler | ( 0,4 % | ( 0,8 % |

| SMA |
| --- |
| Paramètres du mélange à vérifier | Ecarts absolus admis suite à la modification d'un matériau |
|  | Pour le cas N | Pour le cas V |
| Vides filler d’apport | ( 2,0 % | ( 4,0 % |
| Masse volumique du filler | 0,10 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Masse volumique de la fraction pierreuse | 0,05 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Refus au tamis optionnel de 6,3 mm | ( 3 % | ( 6 % |
| Refus au tamis de 4 mm (tamis caractéristiques pour les pierres) | ( 1 % | ( 1 % |
| Refus au tamis de 2 mm | ( 1 % | ( 1 % |
| Refus au tamis de 1 mm | ( 8 % | ( 8 % |
| Vides théoriques du mélange bitumineux | ( 0,5 % | ( 1,0 % |
| Rigidité théorique du mastic | ( 1 °C | ( 2 °C |
| Correction éventuelle en compensation du (des) paramètre(s) modifié(s) |  |  |
| Teneur en liant | ( 0,2 % | ( 0,3 % |
| Teneur en filler | ( 0,4 % | ( 0,8 % |

| PA |
| --- |
| Paramètres du mélange à vérifier | Ecarts absolus admis suite à la modification d'un matériau |
|  | Pour le cas N | Pour le cas V |
| Vides filler d’apport | ( 2,5 % | ( 5,0 % |
| Masse volumique du filler | 0,15 Mg/m³ | 0,30 Mg/m³ |
| Masse volumique de la fraction pierreuse | 0,05 Mg/m³ | 0,20 Mg/m³ |
| Refus au tamis de 6,3 mm (tamis optionnel) | ( 1 % | ( 2 % |
| Refus au tamis de 2 mm | ( 1 % | ( 2 % |
| Vides théoriques du mélange bitumineux | ( 1,0 % | ( 2,0 % |
| Rigidité théorique du mastic | ( 1 °C | ( 2 °C |
| Correction éventuelle en compensation du (des) paramètre(s) modifié(s) |  |  |
| Teneur en liant | ( 0,2 % | ( 0,3 % |
| Teneur en filler | ( 0,3 % | ( 0,6 % |

V.	Essais de vérification

Essais à réaliser

Le type d’essais à réaliser pour vérification dépend du type de mélange, de la classe de trafic et nombre moyen de poids lourds par jour et par sens de circulation et du type de vérification à effectuer. Le type de vérification est indiqué dans le tableau 18.  Les essais de vérification sont réalisés uniquement sur des éprouvettes une teneur en liant choisie pour le mélange bitumineux.

Les types de vérification à réaliser ont déjà été donnés dans le chapitre II : Vv, Vd et/ou Vs.

Tableau 18

| Mélange bitumineux | Type de vérification |
| --- | --- |
|  | Vv | Vd | Vs |
| AC, Réseau I et II | V* compacteur giratoire | V compacteur giratoire | V compacteur giratoire |
|  |  | Sensibilité à l'eau | Essai mastic |
|  |  |  | Orniérage |
| AC, Réseau III | V et VFB** compacteur à impact | V et VFB compacteur à impact | V et VFB compacteur à impact |
|  |  | Sensibilité à l'eau | Essai mastic |
| SMA+BBTM | V et VFB compacteur giratoire | V et VFB compacteur giratoire | V et VFB compacteur giratoire |
|  | Essai écoulement | Sensibilité à l'eau | Essai mastic |
|  |  |  | Orniérage |
| PA | V compacteur giratoire | V compacteur giratoire | V et VFB compacteur giratoire |
|  | Essai écoulement | Perte de masse | Essai mastic |
| RUMG | Vérification en concertation avec la DGO1-66 |

- La Direction de la Recherche et du Contrôle routier (DGO1-66) peut décider de remplacer ou de compléter la détermination du % de vides des éprouvettes compactées avec le compacteur à impact ou giratoire par la détermination du % de vides des éprouvettes compactées avec le compacteur giratoire ou à impact.

- La détermination de l'orniérage sur éprouvettes compactées avec le compacteur de plaques et du % de vides des éprouvettes compactées avec le compacteur giratoire est réalisée par la Direction de la Recherche et du Contrôle routier (DGO1-66) ou un laboratoire reconnu par le pouvoir adjudicataire.

*	V	% de vides

**	VFB	% de vides remplis par le bitume

Exigences pour l'évaluation des résultats d'essai

Tableau 19

| Essai | Exigence |
| --- | --- |
| Orniérage | Différence entre PLD après 30.000 cycles lors de l'essai de vérification et PLD après 30.000 cycles lors de l'essai initial ( 2% dans l'absolu; Si le résultat s'écarte de plus de 2% dans l'absolu, mais reste dans la même classe, il est alors aussi accepté |
| Sensibilité à l'eau | Satisfaire au RW 99 |
| V giratoire | Différence entre V lors de l'essai de vérification et lors de l'essai initial ( 2% dans l'absolu; V lors de l'essai de vérification doit aussi satisfaire au RW 99 |
| V compacteur à impact | Différence entre V lors de l'essai de vérification et lors de l'essai initial ( 2% dans l'absolu; V lors de l'essai de vérification doit aussi satisfaire au RW99 |
| VFB compacteur à impact | Satisfaire au RW99 |
| Essai d'écoulement | Satisfaire au RW99 |
| Perte de masse | Satisfaire au RW99 |
| Essai mastic (Delta Anneau et Bille) | Satisfaire au RW99 |