###### C. 38. Tuyaux

##### C. 38.1. Tuyaux étanches non soumis à pression interne

#### C. 38.1.3. Tuyaux en grès

Les tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux sont conformes aux normes de la série NBN EN 295 et au moins vernissés à l’intérieur.

Les systèmes d'assemblage de la norme NBN EN 295-1 sont du type C, CV, VE, E ou F.

Les tuyaux de fonçage en grès sont conformes à la norme NBN EN 295-7, en ce compris les tuyaux de fonçage en grès enrobés de béton.

Les modalités de réception technique préalable sont décrites dans le chapitre C.xx.xx (ou circulaire C11).

###### C. 40. Tuyaux drainants et matériaux filtrants

C. 40.1. Tuyaux drainants

Les tuyaux drainants sont des tuyaux en béton, en grès, ou en matériaux synthétiques, entourés ou non de dispositifs filtrants.

#### C. 40.1.1. Tuyaux drainants en béton

(cf texte du sgt1 du GT6)

#### C. 40.1.2. Tuyaux en grès

Les tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux sont conformes aux normes de la série NBN EN 295.