Modifications et compléments au chapitre C

###### C. 35. Caniveaux préfabriqués

Les caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules sont conformes à la norme NBN EN 1433.

##### C. 35.1. Caniveaux sans grille

#### C. 35.1.1. Description

Les caniveaux sans grille sont des conduits à section rectangulaire, semi-circulaire ou trapézoïdale.

On distingue les caniveaux ouverts (sans couvercle), les caniveaux avec fente et les caniveaux couverts (avec couvercle).

#### C. 35.1.2. Spécifications

Les conduits sont en béton, en béton de résine synthétique, en béton renforcé de fibres ou en polyester armé.

Fig. C. 35.1.1.

Fig. C. 35.1.2.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux et les caractéristiques des couvercles.

La résistance du caniveau correspond aux exigences requises par le lieu d’installation.

Les caniveaux de type I et de type M sont autorisés.

- Caniveau de type I

Caniveau hydraulique ne nécessitant aucun support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service (voir Figure 1)

- Caniveau de type M

Caniveau hydraulique nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service (voir Figure 1)

Exemple de Type I                                   Exemple de Type M

Légende : x, y et z = dimensions du support supplémentaire

##### C.35.1.2.1. Caniveaux en béton sans grille

Les dimensions sont conformes :

- à la figure C. 35.1.1 pour la section rectangulaire

- à la figure C. 35.1.2 pour la section trapézoïdale

- aux documents d'adjudication pour les caniveaux avec fente

- aux dimensions des tuyaux en béton non armé de diamètre équivalent pour la section semi-circulaire.

Pour les caniveaux en béton, en respect du tableau 1 (classe 2, marquage W) de la norme NBN EN 1433, l'absorption d'eau ne dépasse pas :

- individuellement : 7 %

- en moyenne sur 4 mesures : 6,5 %.

Conformément à l’article § 6.3.3.1 de la norme NBN EN 1433, la résistance caractéristique à la compression mesurée individuellement sur carottes est d'au moins 35 N/mm².

#### C. 35.1.2.2. Caniveaux en polyester armé sans grille

Les prescriptions sont définies aux documents d'adjudication.

##### C. 35.2. Caniveaux avec grille

#### C. 35.2.1. Description

Les caniveaux avec grille sont des conduits à section extérieure rectangulaire et à section intérieure rectangulaire, en forme de U ou de V. Ils sont couverts d'une grille métallique.

#### C. 35.2.2. Spécifications

Les conduits sont en béton, en béton de résine synthétique, en béton renforcé de fibres, en  béton avec armature traditionnelle ou en PE-HD.

Les caniveaux de type I et de type M sont autorisés (référence C.35.1.2. Spécifications).

La résistance du caniveau correspond aux exigences requises par le lieu d’installation.

#### C. 35.2.2.1. Caniveaux en béton avec grille

Les parties supérieures sont munies d'une cornière en acier galvanisé ou en acier inoxydable fixée en usine et servant de support à la grille métallique ou en fonte.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons en acier galvanisé ou inoxydable Dans le cas d’une grille inoxydable, les cornières et boulons seront également en acier inoxydable.

Pour les classes D 400 ou supérieures, l’ensemble grille et cornière présentera de préférence un dispositif anti-glissement de la grille.

La longueur nominale des éléments est de 1 m ou 2 m.

L’absorption d'eau et la résistance à la compression sont conformes aux prescriptions du C. 35.1.2.1.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400,  E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux et les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

#### C. 35.2.2.2. Caniveaux en béton de résine synthétique avec grille

Le profil intérieur est réalisé de préférence sans pente d'écoulement.

Les parties supérieures sont munies d'une cornière en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte fixée en usine et servant de support à la grille métallique.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons en acier galvanisé ou inoxydable. Dans le cas d’une grille inoxydable, les cornières et boulons seront également en acier inoxydable. Pour les classes D 400 ou supérieures, l’ensemble grille et cornière présentera de préférence un dispositif anti-glissement de la grille.

La longueur nominale des éléments est de 1 m.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400,  E 600 ou F900), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux, les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

#### C. 35.2.2.3. Caniveaux en PE-HD avec grille

Le profil intérieur est réalisé de préférence sans pente d'écoulement.

La grille, en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en fonte, est fixée au moyen de boulons ou clipsée. En cas de grille inoxydable, les boulons seront également en acier inoxydable.

Les documents d'adjudication fixent la classe de résistance (A 15, B 125, C 250), les dimensions du profil en travers de ces caniveaux, les caractéristiques des grilles ainsi que le type de sortie, soit un avaloir muni d’un siphon et d’un panier décanteur, soit un obturateur avec sortie, soit un percement dans le caniveau.

##### C. 35.3. Sans objet

###### C. 41. Avaloirs

C. 41.1. Description

L'avaloir est un appareil destiné à recevoir les eaux pour les évacuer. Il est muni d’une grille articulée et/ou amovible et, le cas échéant, d'un coupe-odeur.

#### C. 41.1.1. Sans objet

#### C. 41.1.2. Sans objet

C. 41.2. Spécifications

La cuve est en fonte, en acier moulé, en béton ou en matières synthétiques.

La grille et le châssis sont en fonte ou en acier moulé, éventuellement à oxydation retardée. Ceux-ci répondent aux prescriptions de la NBN EN 124 complétées des exigences du PTV 802.

Les composants et éléments de fixation sont résistants à la corrosion, aux charges mécaniques et éventuellement thermiques, et aux agressions chimiques.

En position fermée, l’assujettissement de la grille au cadre est permanent.

Le clapet coupe-odeur est articulé et/ou amovible afin de pouvoir atteindre le tuyau d'évacuation.

Les cuves en béton préfabriquées sont en béton non armé, en béton armé traditionnel ou en encore  béton armé fibré. Elles sont pourvues d’un coupe-odeur amovible et répondent aux prescriptions du PTV 105. Elles appartiennent à la classe de résistance 150 en zone de circulation. En zone piétonne, la classe 30 est admise. En zone de circulation de véhicules légers, la classe 60 est admise.

Les spécifications ci-après sont d'application :

- la grille et le châssis résistent à la charge d'épreuve de 400 kN lorsque l’avaloir est installé au centre de la chaussée.

- si les documents d'adjudication le prévoient, la charge d'épreuve pour les dispositifs posés en zone piétonne est de 250 kN.

Les documents d'adjudication fixent le type d’avaloir et la classe de résistance (A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 ou F900) des dispositifs de couronnement et de fermeture, les dimensions du profil en travers et éventuellement les caractéristiques des grilles.

L'étanchéité est telle qu'après 24 heures, les parois ne présentent aucun suintement.

###### I. 7. Caniveaux

I. 7.1. Description

Ouvrages destinés à assurer la récolte et l'évacuation des eaux de ruissellement.

I.7.2. Clauses techniques

#### I. 7.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre C les concernant :

- produit de scellement : C. 21.1 et C. 21.2

- caniveaux préfabriqués en béton : C. 35.1.2.1, C. 35.2.2.1 et C. 35.2.2.2

- caniveaux préfabriqués en polyester : C. 35.1.2.2. et C. 35.2.4..

#### I. 7.2.2. Exécution

Le caniveau est posé sur une fondation en béton maigre de 10 cm d'épaisseur.

Les joints entre éléments ont 1 cm d'épaisseur, ils sont scellés au mortier de ciment de catégorie M1 sauf spécification contraire du fabricant, à l'exception d'un joint tous les 4 à 6 m qui est scellé à l'aide d’un produit de scellement.

Pour les caniveaux avec grille selon C. 35.2. , les documents d’adjudication précisent :

- le type de fondation suivant les prescriptions du fabricant et selon les charges à reprendre.

- le cas échéant, le type de joints entre éléments suivant la NBN EN 1433.

#### I. 7.3. Spécifications

La fondation en béton maigre est réalisée en béton C 12/15.

Le profil du caniveau s'intègre dans celui des revêtements situés de part et d'autre.

Les éléments sont posés suivant un tracé continu.  La tolérance est de 1 cm par rapport au tracé.

Pour les caniveaux avec grille selon C. 35.2. , les documents d’adjudication précisent :

- le type de béton de fondation suivant les prescriptions de fabricant.

- le dimensionnement de l’enrobage.

Les caniveaux avec grilles sont posés à un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus bas que le filet d'eau qui y aboutit.

Pour la résistance  à la flexion et à la compression des caniveaux en béton de résine synthétique avec grille, les directives du tableau 2 de la norme NBN EN 1433 sont d’application.

#### 7.4. Vérifications

Les éléments hors tolérances d'alignement ou présentant une contre-pente sont démontés et reposés.

Les joints ne perturbent pas l'écoulement des eaux.

#### 7.5. Paiement

Le paiement des caniveaux s'effectue sur base de la longueur des éléments posés, mesurée dans l'axe, toutes opérations comprises.