# C. 4. GRAVILLONS

## C. 4.1. DESCRIPTION

Les gravillons sont des matériaux granulaires inertes utilisés dans la construction. Ils peuvent être naturels, artificiels ou recyclés.

Gravillon est l’appellation donnée aux plus gros granulats de dimensions D < 45 et d > 2 (EN 13043) ou 45 ≥ D > 4 et d > 2 (EN12620) ou d ≥ 2 et D > 4 (EN 13139) ou d > 1 et D > 2 (EN 13242).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

Les gravillons naturels, artificiels ou recyclés sont conformes aux exigences du présent Cahier des Charges Type et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C.4.4.

## C. 4.2. GRAVILLONS NATURELS

Les gravillons naturels sont des gravillons d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique.

## C. 4.3. GRAVILLONS ARTIFICIELS OU RECYCLES

Un gravillon artificiel est un gravillon d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Un gravillon recyclé est un gravillon résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les gravillons artificiels comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.1. Laitier concassé

- C. 4.3.2. Schiste rouge

- C. 4.3.3. Cendrées

- C. 4.3.4. Scories BOF et scories EAF

- C. 4.3.10. Gravillons pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

- C. 4.3.11. Gravillons d’argile expansée

- C. 4.3.13 Mâchefers traités

- C. 4.3.15. Scories d’aciéries inox traitées

Les gravillons recyclés comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.5. Gravillons de granulats recyclés de béton

- C. 4.3.6. Gravillons de granulats recyclés mixtes

- C. 4.3.7. Gravillons de granulats recyclés de maçonnerie

- C. 4.3.8. Gravillons de granulats recyclés hydrocarbonés

### C. 4.3.1. LAITIERS CONCASSES

Le laitier concassé est issu du concassage de laitier basique de haut fourneau

Le laitier est homogène, pur, non vitreux et peu poreux.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Basicité (CaO / SiO2) | ≤ 1,5 |  | Suivant NBN EN |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | ≥ 1,20 |  | Suivant NBN EN 1097-3 |
| Absorption d’eau (%) | ≤ 4 |  | Suivant NBN EN 1097-6 |
| Instabilité dans l’eau | Négatif |  | Suivant NBN EN 1744-1 (§19.2) |
| Désintégration du silicate bicalcique | Négatif |  | Suivant NBN EN 1744-1 (§19.1) |

### C. 4.3.2. SCHISTE ROUGE

Le schiste rouge est produit par la combustion spontanée des schistes houillers dans les terrils.

Il ne présente pas de nuances grises ou gris-rougeâtre en surface ou sur la cassure.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | Suivant NBN EN 933-1 |
| Equivalent de sable (%) | ≥ 30 |  | Suivant NBN EN 933-8 [ou CME ?] |
| Stabilité à l’eau (%) | ≥ 90 |  | Suivant CME 04.01 [NBN EN ?] |
| Limite de plasticité | Non mesurable |  | Suivant CME 01.03 |

### C. 4.3.3. CENDREES

Les cendrées sont granulées, exemptes de poussières et de substances étrangères.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | Suivant NBN EN 933-1 |

[Ne faut-il pas ajouter des exigences ?]

### C. 4.3.4. Scorie BOF et SCORIE EAF

#### C. 4.3.4.1. Nature et origine

Les scories BOF sont les scories obtenues lors de l’affinage de la fonte par le procédé Linz-Donavitz ou par un procédé similaire.

Les scories EAF proviennent de la gangue obtenue lors de la fusion des ferrailles prétraitées et, dans certains cas de fonte, dans le four électrique à arc.

#### C. 4.3.4.2. SPECIFICATIONS

La stabilité volumique est mesurée après conditionnement au calibre voulu et vieillissement . suivant NBN EN 1744-1 (§19.3).

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en chaux libre (%) | ≤ 4,5 |  | Suivant NBN EN 1744-1 (§18) (au moment de la production, après concassage et déferrisation). |
| Délitement (%) | ≤ 1,5 |  | Suivant CME 01.11 [NBN EN 1744-1 §19.2 ??] (Si D ≥ 31,5 mm) |

### C. 4.3.5. GRAVILLON DE granulats recycles DE BETON

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.6. GRAVILLONS DE granulats recycles MIXTES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.7. GRAVILLONS DE granulats recycles DE MAçONNERIE

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.8. GRAVILLONS DE GRANULATS RECYCLES HYDROCARBONES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.9. SANS OBJET

TABLEAU C. 4.3. : Gravillons de débris de démolition et/ou de construction

Détermination de la composition suivant la méthode CME 03.15 et de la masse volumique réelle et de l’absorption d’eau selon NBN EN 1097-6.

| Composition | C.4.3.5. | C.4.3.6. | C.4.3.7. | C.4.3.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gravillons de granulats recyclés de béton | Gravillons de granulats recyclés mixtes | Gravillons de granulats recyclés de maçonnerie | Gravillons de granulats recyclés hydrocarbonés |
| Pourcentage en masse de débris de béton et matériaux pierreux (débris de béton, granulats liés au mortier, pierres naturelles, pierres concassées, gravier,...) | > 90 | > 40 | < 40 | < 30 |
| Pourcentage en masse de débris de maçonnerie (briques, mortier, tuiles en terre cuite, sable-ciment, buse en grès, briques en silico-calcaire,...) | < 10 | > 10 | > 60 | - |
| Pourcentage en masse d’autres matériaux pierreux (carrelages, ardoises, plinthes, scories, béton cellulaire, argile expansée, céramique, coquillages,...) (1) | < 5 | - | Σ(1)et (2) < 10 | - | Σ(1)et (2) < 10 | - |
| Pourcentage en masse de matériaux hydrocarbonés (revêtements hydrocarbonés, asphalte coulé,...) (2) | < 5 | < 5 |  | < 5 |  | > 70 |
| Pourcentage en masse de matériaux non pierreux (gypse, caoutchouc, plastique, isolation, verre, métaux, chaux, plâtre, bitume, roofing,...) | ≤ 0,5 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Pourcentage en masse de matières organiques (bois, restes de plantes, papier, panneau de fibres, liège,...) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |

### C. 4.3.10. GrAVILLONS pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

Le gravillon est une bauxite calcinée de qualité réfractaire ou un gravillon de qualité équivalente répondant aux prescriptions du C. 4.4.6 modifiées comme suit :

- granularité :

| Ouvertures des mailles (mm) | Pourcentage en masse de passant (masse sèche) |
| --- | --- |
| 6,3 4 2 1 0,063 | 98 à 100 90 à 99 0 à 20 0 à 5 0 à 1 |

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 10 | MDE10 | ( |
| Coefficient d’aplatissement (FI) | ≤ 25 | FI25 |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | ≥ 70 | PSV70 | ( |
| Dureté sur l’échelle de Mohs | ( 9 |  |  |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

### C. 4.3.11. GravillonS d’argile expansée

[Cf. Xavier Kestemont ( veiller à introduire les exigences dans un tableau !!]

Ces gravillons légers sont conformes aux normes NBN EN 13055-1 et NBN EN 13055-2.

L’argile expansée est un granulat léger à structure interne poreuse n’excédant pas 1200 kg/m³ en masse volumique sèche vrac ou 2,00 Mg/m³ en masse volumique sèche granulaire obtenu par la cuisson d’argile dans un four rotatif, à une température d’environ 1100° C.

### C. 4.3.12. SANS OBJET

### C. 4.3.13. MACHEFERS TRAITES

Les prescriptions du C. 3.3.4 sont d’application.

### C. 4.3.14. SANS OBJET

### C. 4.3.15. SCORIES D’ACIERIES INOX TRAITEES

#### C. 4.3.15.1. nature et origine

Les scories d’aciéries inox traitées sont obtenues lors de la production et de l’affinage de l’acier inoxydable, initialement produit par fusion dans un four électrique à arc.

Les scories sont séparées de l’acier en phase liquide et sont par la suite refroidies à l’eau et à l’air avant d’être concassées et d’être traitées dans une installation de déferraillage.

Les scories d’aciéries inox traitées font l’objet d’un certificat d’utilisation selon l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004, favorisant la valorisation de certains déchets.

#### C. 4.3.15.2. specifications

La stabilité dimensionnelle est mesurée après conditionnement au calibre voulu et après vieillissement. Le gonflement volumique est défini suivant son application (selon la méthode de mesure définie dans la NBN EN 13043).

## C. 4.4. Spécifications DES GRAVILLONS SELON LEUR UTILISATION

### C. 4.4.1. GRAVILLONS pour sous-fondation

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.1.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2)

- les gravillons artificiels ou recyclés (C. 4.3 sauf le C. 4.3.7 et C.4.3.15)

#### C. 4.4.1.2. SPECIFICATIONS

C.4.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granulométrie des différentes fractions répond aux prescriptions C.4.4.2.2.a ou du tableau C.4.4.2.2b.

Le mélange de fraction provenant des 2 tableaux est interdit.

C.4.4.1.2.2 Autres spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes.

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 35 | MDE35 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 40 | LA40 | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 < 5 | ( ( | Pour C.4.3.4, C.4.3.13 et C.4.3.15 (NBN EN 1744-1 § 19.3) Pour les gravillons recyclés (NBN EN 1744-1 § 19.3) |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 65

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale E f4 NG D3 selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.1.3. reception des materiaux

#### C.4.4.1.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour sous-fondation relèvent minimum du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.1.4.2. ci-après.

#### C.4.4.1.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier |  |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.4.3) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A définir |  |

### C. 4.4.2. GRAVILLONS pour fondation en empierrement

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.2.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2)

- les gravillons artificiels (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) et les gravillons de granulats recyclés (C.4.3.5. et C. 4.3.8). Les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.) sont admises uniquement dans les fondations de type IA et IIA.

#### C. 4.4.2.2. Spécifications

### C. 4.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.2.2.a. ou du tableau C.4.4.2.2.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C.4.4.2.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 | 31.5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 - 70 | 20 - 70 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 - 20 |  |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 80 - 99 | 98 - 100 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 20 - 70 | 80 - 99 | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 80 - 99 | 20 - 70 |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 4,5 |  | 20 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 |  | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 | 31.5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 - 70 | 20 - 70 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 - 20 |  |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 14 |  |  |  | 80 - 99 | 20 - 70 | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  | 20 - 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 | 20 - 70 | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 - 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/17,5 | GTC20/15 |  | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

Tableau C. 4.4.2.2. Caractéristiques générales de granularité suivant NBN EN 13242

#### C. 4.4.2.2.2. Autres spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 ≤ 35 | Fl50 FI35 FI35 | D ≤ 8 8 < D ≤ 16 16 < D |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés ou entièrement concassés | 90-100 | C90/3 | ( |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | 0 à 3 |  |  |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Matières organiques | Négatif | ( | Suivant NBN EN 1744-1, § 15.1 et 15.2 |
| Stabilité volumique (%) | < 3 < | ( ( | Pour C.4.3.4, C.4.3.13 et C.4.3.15 (NBN EN 1744-1 § 19.3) Pour les gravillons recyclés (NBN EN 1744-1 § 19.3) |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Sulfates solubles dans l’acide | < 0,8 | AS0,8 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Soufre total | < 1 | S1 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale C III f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.2.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.2.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour fondation en empierrement relèvent minimum du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.2.4.2. ci-après.

#### C.4.4.2.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Matière organique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier |  |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’acide | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.5, C.4.3.8, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A définir |  |

### C. 4.4.3. GRAVILLONS pour béton maigre, beton sec compacte ET BETON MAIGRE POREUX

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 4.4.3.1. Nature et origine

Sont admis :

- Les gravillons naturels (C .4.2.)

- Les gravillons recyclés (C. 4.3.5., C. 4.3.8. et C. 4.3.13.)

#### C. 4.4.3.2. Spécifications

#### C. 4.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- Le diamètre maximum D est < 32 mm.

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.3.a ou du tableau C.4.4.3.3.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit

TABLEAU C. 4.4.3.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 90 - 99 | 98 - 100 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 90 - 99 | 25 - 70 | 85 - 99 | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 85 - 99 | 25 - 70 |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 - 15 | 0 - 15 |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc90/15 | Gc90/15 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 |

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 85 - 99 | 25 - 70 | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 | GT15 |

#### C. 4.4.3.2.2. Autres spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 ≤ 35 | Fl50 FI35 FI35 | D≤8 8<D≤16 16<D |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés | 90-100 | C90/3 | Suivant NBN EN 13242 |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | 0 à 3 |  |  |
| Masse volumique réelle (Mg/m³) | ≥ 2,00 | − | − |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Sulfates solubles dans l’acide | < 0,8 | AS0,8 | Gravillons recyclés |
| Soufre total | < 1 | S1 | Gravillons recyclés |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1)	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La somme MDE + LA est < 45

- La stabilité dimensionnelle des gravillons artificiels et recyclés est < 5.  Cet essai ne s’applique

pas aux gravillons de débris hydrocarbonés et bitumineux.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale C III f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.3.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.3.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour béton maigre, béton sec compacté et béton maigre poreux relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.3.4.2. ci-après.

#### C.4.4.3.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’acide | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.5, C.4.3.8 et C. 4.3.13) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A définir |  |

# Text boxes

TABLEAU C.4.4.2.2.1.b.

TABLEAU C.4.4.3.2.1.b.