RW99 – C – 11 : Programme de réception des matériaux du chapitre C

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PE-HD

Références aux paragraphes applicables aux réceptions par lots

| Produit | § du chapitre C | Procédure de réception par lots |
| --- | --- | --- |
| Tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PE-HD | C.38.1.4.2 | NBN EN 12666-1 PTV 1004 |

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans la norme NBN EN 12666-1 et dans la PTV 1004.

Diamètre extérieur des tubes.  Voir point 6.2.1 (NBN EN 12666-1)

Les diamètres autorisés sont : DN 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 –630 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 – 1600

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir point 6.2.4 (NBN EN 12666-1)

Les tubes de la série S16 ne peuvent être utilisés que pour le domaine d’application “B”.

Pour le domaine d’application “BD”, sont uniquement autorisés les tubes de la série S 12,5 et S 10 (utilisables à l’intérieur des bâtiments et enterrés dans la structure des bâtiments)

Systèmes d’assemblage et pièces d’assemblage

Seules la soudure bout à bout des tubes ou l’utilisation de manchons électrosoudables sont autorisées comme système d’assemblage pour les tubes et raccords.

Dimensions des assemblages à bague d’étanchéité et des emboîtures. Voir point 6.4.1 (NBN EN 12666-1)

Les assemblages à bague d’étanchéité ne sont utilisés que comme joints de dilatation dans des installations fixes.

Marquage. Voir point 11 (NBN EN 12666-1)

Pour les tubes, le marquage est le suivant :

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout enterré eaux usées, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout enterré eaux usées, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD” selon le cas.

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450 -500 - 630 |
| 2 | 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 |

- Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâle, manchons de raccordement |

répartition en groupes.

# TUBES

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| MFR (4) | NBN EN 12666-1 0,2g/10'  MFR(190/5)  1,4g/10' | 4.3 et 8.1 |  | NBN EN ISO 1133 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 4,0 MPa – 165 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 2,8 MPa – 1.000 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Stabilité thermique OIT | NBN EN 12666-1 > 20 min. (200°C) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Aspect/ Coloris | NBN EN 12666-1 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres |
| Dimensions (1) | NBN EN 12666-1 | 6.2 et 6.4 | 2, 3, 5, 6 | NBN EN 12666-1 | 1 / dimension nominale |
| Rigidité annulaire | NBN EN 12666-1 S 16  2 kN/m² - S 12,5  4 kN/m² S 10  8 kN/m² | 7.1 | 8 | NBN EN ISO 9969 | 1 / classe SN/ compound |
| Retrait à chaud | NBN EN 12666-1 ( 3 % | 8.1 | 10 | NBN EN ISO 2505 | 1 / groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 12666-1 | 11.2 | 13 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres |

# COMPOSANTS

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| MFR (5) | NBN EN 12666-1 0,2g/10'  MFR(190/5)  1,4g/10' | 4.3 et 8.1 |  | NBN EN ISO 1133 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) (5) | NBN EN 12666-1 80°C – 4,0 MPa – 165 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Essai de pression hydraulique interne (4) | NBN EN 12666-1 80°C – 2,8 MPa – 1.000 h. | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / compound |
| Stabilité thermique OIT (5) | NBN EN 12666-1 > 20 min. (200°C) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Aspect/ Coloris | NBN EN 12666-1 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Dimensions (1) | NBN EN 12666-1 | 6.2 et 6.4 | 2, 3, 5, 6, 7 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Déformabilité ou résistance mécanique (7) | NBN EN 12666-1 | 7.2 | 9 | NBN EN 12256 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Essais de chute (8) | NBN EN 12666-1 200: n = 5 pièces > 200: n = 3 pièces | 7.2 | 9 | NBN EN 12061 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Essai à l’étuve (110° C) (2) | NBN EN 12666-1 ( 20% | 8.2 | 11 | NBN EN ISO 580 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Marquage | NBN EN 12666-1 | 11.2 | 13 | NBN EN 12666-1 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |
| Crush test OU Peel test (pour les raccords électrosoudables) | PTV 1004 ( 33% | 1.3 et 1.4 |  | ISO 13955 et ISO 13954 | 1 / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne pour raccords électro-soudables et soudés bout à bout | PTV 1004 80°C -  = 4 MPa -  165 h | 1.2 |  | ISO 1167 | 1 / groupe de diamètres et groupe de composants |

# COMPOSANTS

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais de traction pour soudage bout à bout (tube-tube, tube-raccord avec bout mâle) | PTV 1004 Rupture ductile | 1.5 |  | ISO 13953 | 1 / groupe de diamètres |

Aptitude à l’emploi      (3)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais d’étanchéité à bague d’étanchéité en élastomère (6) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite Ecart de dépression: ( 0,03 bar | 9 | 12 | NBN EN 1277 | 1 / groupe de diamètres et type de manchon |
| Essai cyclique à température élevée (9) (10) (6) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite autorisée flexion: ( ( 50 ( 3mm ( > 50: 0,05( | 9 | 12 | NBN EN 1055 | 1/ type d’étanchéité et type de manchon |
| Méthode d'essai pour la performance à long terme des assemblages avec bague d'étanchéité en TPE (7) | NBN EN 12666-1 Aucune fuite | 9 | 12 | NBN EN 1053 | 1 / groupe de diamètres et type de manchon, élément d’étanchéité incl. |

| (1) | 1 diamètre / groupe de diamètres est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont vérifiés chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| --- | --- |
| (2) | Pas pour manchons électrosoudables |
| (3) | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests. |
| (4) | Sur le plus petit diamètre |
| (5) | A tester uniquement si le manchon du raccord est différent du manchon du tube. |
| (6) | Un type de joint contient au moins : le concept de la matière, la forme de l’encolure et la dureté de la matière (± 5 IRHD International Rubber Hardness Degree) |
| (7) | Seulement pour des raccords composés de plusieurs éléments |
| (8) | Seulement pour des raccords dont la bague d’étanchéité est maintenue par un anneau de retenue ou une calotte |
| (9) | Pas en cas de soudure bout à bout |
| (10) | Essai uniquement pour tuyaux et raccords ave code d’application “D” et DN ( 200 |