RW99 – C – 11 : Programme de réception des matériaux du chapitre C

Programme de réception préalable des systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PE

| Produit | § du chapitre C | Procédure de réception par lots |
| --- | --- | --- |
| Tyaux et accessoires pour des systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PE | C.38.2.5.3 | NBN EN 13244 PTV 1007 |

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans les normes correspondantes NBN EN 13244-1, NBN EN 13244-2, NBN EN 13244-5, CEN/TS 13244-7.

Diamètre extérieur des tubes.  Voir le point 6.2 (NBN EN 13244-2)

Les diamètres autorisés sont: DN 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 et 1000

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir le point 6.3 (NBN EN 13244-2)

Seules sont retenues les classes SDR 11 – 13,6 et 17 ainsi que la classe 21 pour PE 100.

Systèmes d’assemblage par soudure

Seules les soudures bout à bout sont autorisées comme systèmes d’assemblage par soudure pour les tubes, de même que les manchons électrosoudables jusqu’à ( 630.

Marquage.  Voir point 11  (NBN EN 13244-2)

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 32-40-50-63-75-90-110 |
| 2 | 125-140-160-180-200-225-250-280-315-355-400-450-500 |
| 3 | 560-630-710- 800- 900-1000 |

Compound

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Densité du polymère de base | NBN EN 13244-1  930 kg/m³ | 4.4 | 1 | NBN EN ISO 1183 | 1 / compound |
| Teneur en noir de carbone | NBN EN 13244-1 2 à 2,5 % masse | 4.4 | 1 | ISO 6964 | 1 / compound |
| Dispersion du noir de carbone | NBN EN 13244-1  grade 3 | 4.4 | 1 | ISO 18553 | 1 / compound |
| Stabilité thermique | NBN EN 13244-1  20 min (à 200°C) | 4.4 | 1 | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Teneur en matières volatiles | NBN EN 13244-1  350 mg/kg | 4.4 | 1 | NBN EN 12099 | 1 / compound |
| Teneur en eau (2) | NBN EN 13244-1  300 mg/kg | 4.4 | 1 | NBN EN 12118 | 1 / compound |
| Mellt Flow Rate | NBN EN 13244-1 0,2  x  1,4 g/10 min | 4.4 | 1 | NBN ISO 1133 | 1 / compound |
| Classification | NBN EN 13244-1 PE 100 - MRS 10 - s 8,0 MPa PE 80 - MRS 8 - s 6,3 MPa | 4.6 | 3 | ISO 12162 | 1 / compound |
| Slow Crack growth (Notch-test) | NBN EN 13244-1 80°C PE80 = 8,0 bar PE100 = 9,2 bar  165 h | 4.4 | 2 | NBN EN ISO 13479 | 1 / compound Ø110 ou Ø125 SDR11 |
| Résistance à la RCP aucun essai pour des pressions < 10 bar | NBN EN 13244-1 | 4.4 | 2 | NBN EN ISO 13478 | 1 / compound  250 - SDR 11 |
| Compatibilité au soudage (3) | NBN EN 13244-1 Rupture ductile | 4.4 et 4.5 | 2 | ISO 13953 | 1 / compound |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Couleur | NBN EN 13244-2 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 13244 | 2 diamètres / groupe de diamètres |
| Dimensions | NBN EN 13244-2 | 6 | 1 et 2 | NBN EN ISO 3126 | 2 diamètres / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne 80°C 165h | NBN EN 13244-2 80°C - x MPa  165 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 diamètres / groupe de diamètres (4) |
| Essai de pression interne 20°C 100h | NBN EN 13244-2 20°C - x MPa  100 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 diamètres / groupe de diamètres (4) |
| Essai de pression interne 80°C 1000h | NBN EN 13244-2 80°C - x MPa  1000 h | 7.2 | 3 et 4 | NBN EN 921 | 2 diamètres / groupe de diamètres (4) |
| Stabilité thermique (5) | NBN EN 13244-2  20' (à 200°C) | 8.2 | 5 | NBN EN 580 | 2 diamètres / groupe de diamètres |
| MFR | NBN EN 13244-2 0,2g/10'  MFR (190/5)  1,4g/10' | 8.2 | 5 | NBN EN ISO 1133 | 2 diamètres / groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 13244-2 | 11.2 | 6 | NBN EN 13244 | 1 diamètre / groupe de diamètres |

Aptitude à l’emploi

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais de traction prélevées dans des assemblages par soudage bout à bout (8) | NBN EN 13244-5 Rupture ductile | 4.6 | 3 | ISO 13953 | 1 / groupe de diamètres |
| Essai de pression interne 80°C (7) | NBN EN 13244-5 80°C  MPa (PE 80) 5,4 MPa (PE 100)  165 h | 4.6 | 3 | NBN EN 921 | 1 / groupe de diamètres |

| (1) | Le nombre d’échantillons indiqué ici est une valeur minimale. |
| --- | --- |
| (2) | uniquement à effectuer si la teneur en matières volatiles n’est pas conforme. |
| (3) | Pour soudure bout à bout, les deux composants doivent être de la même catégorie. |
| (4) | Si la gamme de produits contient plus d’1 groupe de diamètres, les échantillons prélevés doivent contenir le groupe le plus petit et le groupe plus grand de la production et il faut un échantillon du groupe de diamètres intermédiaire. Un test réussi signifie que tous les diamètres intermédiaires sont acceptés. Un test réussi sur un diamètre dans une série SDR inférieure a pour effet que les tubes avec le même diamètre dans une série SDR supérieure (avec une plus petite épaisseur de paroi) sont également acceptés. Si un producteur élargit sa gamme de produits avec des diamètres plus grands ou plus petits que la gamme existante, des essais supplémentaires seront réalisés. Le nombre de pièces nécessaires est de 3 |
| (5) | Les échantillons sont prélevés de la surface intérieure du tube. |
| (6) | pour des groupes de diamètres 1 et 2: 3 pièces; pour le groupe de diamètre 3: 1 pièce |
| (7) | échantillon avec soudure constituée du même compound |
| (8) | Pour les diamêtres ( 90 et échantillon avec soudure constituée du même compound |