RW99 – C – 11 : Programme de réception des matériaux du chapitre C

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques en PVC non plastifié (PVC-U) pour l’ évacuation souterraine des eaux usées sans pression.

Références aux paragraphes applicables aux réceptions par lots

| Produit | § du chapitre C | Procédure de réception par lots |
| --- | --- | --- |
| Tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations plastiques en PVC non plastifié (PVC-U) pour l’ évacuation souterraine des eaux usées sans pression. | C.38.1.4.1 | NBN EN 1401-1 NBN T42-604 NBN T42 605 PTV 1005 |

Spécifications techniques

Diamètre extérieur des tubes. Voir point 6.2.1 (NBN EN 1401)

Les diamètres autorisés sont DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 et 630.

Marquage. Voir point 12 (NBN EN 1401)

Les codes suivants de la zone d’application sont utilisés pour le marquage des tubes:

Rouge-brun avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout enterré eaux usées, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout enterré eaux usées, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Gris avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD” selon le cas.

Echantillonnage

-	groupes de diamètres : d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110-125-160-200 |
| 2 | 250-315-400 |
| 3 | 500-630 |

-	Groupes de composants: d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâles, manchons de raccordement |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Teneur en PVC | NBN EN 1401 ( 80 % | 4.1 |  | NBN EN 1905 | 1/compound |
| Aspect | NBN EN 1401 | 5.1 |  | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètre |
| Dimensions (1) | NBN EN 1401 | 6.2/6.4 | 3,4,5,6,7,8 | NBN EN 1401 | 1/dimension nominale |
| Vicat température de ramollissement | NBN EN 1401 ( 77 °C | 8.1 | 12 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Résistance au dichlorométhane | NBN EN 1401 Aucune corrosion sur la surface de la pièce testée | 8.1 | 12 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1401 TIR (% de rupture réel) ( 10 % | 7.1 | 9 | NBN EN 744 | 1/groupe de diamètres 1/compound |
| Rigidité annulaire (2) | NBN EN 1401 ( 2kN/m² => classe SDR51 ( 4kN/m² => classe SDR41 ( 8kN/m² => classe SDR34 | Annexe B&3 |  | NBN EN ISO 9969 | 1/groupe de diamètres |
| Détermination du retrait longitudinal à chaud | NBN EN 1401 ( 5 % | 8.1 | 12 | NBN EN ISO 2505 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression interne | NBN EN 1401 60°C – 10 MPa ( 1000 h | 4.2 | 1 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres |
| Marquage | NBN EN 1401 | 12.2 | 16 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres |
| Densité | PTV 1005 1,38( X ( 1,48 g/cm³ | 1.1.2 |  | NBN EN ISO 1183-1 | 1/compound |
| Couleur | PTV 1005 Rouge brun : RAL 8023 Gris : RAL 7037 | 1.2.2.2 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres |

Tubes (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Dimensions profondeur insertion manchon : Amin | PTV 1005 Ø110 Amin = 40 mm Ø125 Amin = 43 mm Ø160 Amin = 50 mm | 1.5 |  | PTV 1005 | 1/dimension nominale |
| Essai de traction | PTV 1005 Limite d’élasticité ( 45 MPa Allongement à la rupture ( 80% | 1.3 |  | ISO 6259-1/2 | 1/dimension nominale |

Raccords

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Teneur en PVC ( 85% | NBN EN 1401 | 4.1 |  | NBN EN 1905 | 1/compound |
| Dimensions (1) (a)diamètre intérieur bout mâle et emboîture (b) épaisseur paroi bout mâle/ emboîture/corps | NBN EN 1401 | 6.3 | 5,6,7,8 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Vicat température de ramollissement | NBN EN 1401 ( 77°C (( 79°C domaine d’application D Ø(200) | 8.2 | 13 | NBN EN 727 | 1/composition |
| Essai à l’étuve (3) | NBN EN 1401 | 8.2 | 13 | NBN EN ISO 580 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1401 Aucune rupture | 8.2 | 13 | NBN EN 12061 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Résistance mécanique | NBN EN 1401 | 7.2 | 11 | NBN EN 12256 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Etanchéité à l’eau | NBN EN 1401 | 8.2 | 14 | NBN EN 1053 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Pression interne | NBN EN 1401 60°C – 6,3 MPa ( 1000 h. | 4.3 | 2 | NBN EN 921 | 1/compound |
| Marquage | NBN EN 1401 | 12.3 | 17 | NBN EN 1401 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |
| Dimensions Profondeur insertion manchon : Amin | PTV 1005 Ø110 Amin = 40 mm Ø125 Amin = 43 mm. Ø160 Amin = 50 mm. | 1.5 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |

Raccords (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect / couleur | PTV 1005 Rouge brun : RAL 8023 Gris : RAL 7037 | 1.2.2.2 |  | PTV 1005 | 1/groupe de diamètres 1/groupe de composants |

Aptitude à l’emploi (4)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai d’étanchéités combinées | NBN EN 1401 Aucune fuite Ecart dépression : ( 0,03 bar | 9 | 15 | NBN EN 1277 | 1/groupe de diamètres et type de manchon |

(1): Pour les dimensions des assemblages à bague d’étanchéité: voir également PTV 1005

(2): Pour les raccords avec la même épaisseur de paroi que le tube correspondant, la rigidité annulaire doit être supérieure ou identique à celle du tube.

La rigidité annulaire des raccords correspond donc à celle du tube correspondant. Les valeurs réelles de la rigidité annulaire pour des raccords sont déterminées selon la norme ISO/DIS 13967 (annexe à la NBN EN 1401)

(3): Seulement pour raccords moulés par injection

(4): Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords.  Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les  tubes indiquera les tubes

ou les raccords externes nécessaires aux tests.