RW99 – C – 11: Programme de réception des matériaux

du chapitre C

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PVC-U

Références aux paragraphes applicables aux réceptions par lots

| Produit | § du chapitre C | Procédure de réception par lots |
| --- | --- | --- |
| Tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d’assainissements enterrés sous pression en PVC-U | C.38.2.5.1 | NBN EN 1452 NBN T42-603 PTV 1001 |

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans les normes correspondantes NBN EN 1452-1, NBN EN 1452-2, NBN EN 1452-3, NBN EN 1452-4, NBN EN 1452-5,  de PTV 1001  en de NBN T 42-603: Raccords en PVC-U à emboîture (s) avec bague d’étanchéité

Agrément de matières en contact avec l’eau potable    (point 4.2 de la NBN EN 1452-1, et la PTV 1001 point 1.3)

Les exigences y afférentes sont définies par Belgaqua (Fédération Belge du Secteur de l’Eau). Hydrocheck: “Méthodes et exigences pour la recherche chimique, organoleptique et bactériologique de matériaux organiques, de matériaux à base de ciment et de lubrifiants en contact avec l’eau potable et l’eau destinée à la production d’eau potable.”

Matière

La matière doit satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.1 de la PTV 1001

Couleur

Voir le point 4.2 de la norme NBN EN 1452-1 et point 5.2 de la norme NBN EN 1452-2 en tenant toutefois compte des restrictions spécifiées au point 1.2.1 de la PTV 1001

Diamètre extérieur des tubes.  Voir point 6.2 de la NBN EN 1452-2

Les diamètres autorisés sont: DN 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400

Epaisseur de paroi et domaine d’application. Voir le point 6.3 de la NBN EN 1452-2

Marquage Voir point 11  des normes NBN EN 1452-2 (tuyaux), NBN EN 1452-3 (raccords) en NBN EN 1452-4 (robinets).

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes .

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 16-20-25-32-40-50 |
| 2 | 63-75-90-110-125-160 |
| 3 | 200-225-250-315-400 |

-	Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | type |
| --- | --- |
| 1 | Raccords de réduction, douilles de raccordement, coudes injectés, raccords intermédiaires (exemple : manchons à coller, capuchons) suivant NBN – EN1452-3 |
| 2 | Manchons supportant des forces longitudinales suivant NBN EN 1452-3 |

d’application pour les robinets et équipements auxiliaires suivant NBN – EN 1452-4

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 3 | Robinets |
| 4 | Equipements auxiliaires (exemple : selles de branchement) |

-	groupes de composants

d’application pour les manchons doubles suivant NBN T42-603

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 5 | manchons doubles en PVC-U à emboîture (s) avec bague d’étanchéité |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-2 25MPa | 4.3 |  | ISO/TR 9080 NBN EN 921:1995 NBN EN ISO 12162 | 1/compound |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-2 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1/5.2 |  | NBN EN 1452-2 | 1/groupe de diamètres |
| Dimensions (3) | NBN EN 1452-2 | 6 | 1,2,3,4 et 5 | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension nominale |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1452-2 TIR (pourcentage de rupture réel)  10 % | 8.1 | 6 | NBN EN 744 | 1/groupe de diamètres - 1/compound |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2  = 42 MPa  1 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Essai de pression hydraulique interne 60°C | NBN EN 1452-2  = 12,5 MPa  1000 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Essais de pression hydraulique pour tous les types d’emboîtures de tubes intégrées 20°C | NBN EN 1452-2 Dn x[PN] dn x[PN]  1 h | 8.2 | 8 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres /classe de pression |
| Retrait à chaud. | NBN EN 1452-2  5 % | 9 | 9 | NBN ISO EN 2505 | 1/groupe de diamètres |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-2 80 °C | 9 | 9 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Degré de gélification | NBN EN 1452-2 Aucune corrosion à la surface de l’essai | 9 | 9 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-2 | 4.1 |  | NBN EN 1452-2 | 1/compound |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-2 | 14 | 10 | NBN EN 1452-2 | 1/groupe de diamètres |

Tubes (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| chanfreines | PTV 1001 + - 15° | 1.8 |  | PTV 1001 | 1/dimension nominale |
| dimensions: ovalisation | PTV 1001 0,007 DN (minimum 0,3) | 1.2 |  | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension nominale |
| masse Volumique | PTV 1001 1,38  x  1,46 g/cm³ | 1.2 |  | ISO 1183 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 65 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |

Coudes formés à partir de Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Dimension | NBN EN 1452-3 | 3,5 et 6 | 12 et 13 | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres |
| Dimension | PTV 1001 | 3 | 1 | NBN EN ISO 3126 | 1/groupe de diamètres |

Composants

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-3 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Dimension (3) | NBN EN 1452-3 | 6 | 2 => 19 | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension et par type groupes de composants |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-3 25MPa | 4.2 et 4.3 |  | ISO/TR 9080 NBN EN 921:1995 NBN EN ISO 12162 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | NBN EN 1452-3 | 6.4.2 | 9/10 | ISO 9624 | 1/dimension et par type groupes de composants |

## Composants  (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai d’écrasement (crushing test) (5) | NBN EN 1452-3 Pas des fissures chez 20% déformation de | 8.2 |  | EN 802 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-3 dn x[PN] dn x[PN]  1 h | 8.1 | 20 | ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-3 74 °C | 9 | 21 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Essai à l’étuve (5) | NBN EN 1452-3 | 9 | 21 | NBN EN ISO 580 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-3 | 14 | 22 et 23 | NBN EN 1452-3 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-3 | 4.1 |  | NBN EN 1452-3 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 57 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | PTV 1001 | 1.7 |  | ISO 9624 | 1/dimension et par groupes de composants |
| Dimension (3) | PTV 1001 | 1.8 |  | NBN EN ISO 3126 | 1/dimension et par groupes de composants |

Robinets et accessoires

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Valeur MRS et matière | NBN EN 1452-4 25MPa | 4.1.2 et 4.1.3 |  | ISO/TR 9080 EN 921:1995 ISO 12162 | 1/compound |
| Aspect/Coloris (2) | NBN EN 1452-4 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Dimension (3) | NBN EN 1452-4 | 6 | 2 => 8 | NBN EN 1452 | 1/mesure et par type groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C (tester avec tige) | NBN EN 1452-4 dn x[PN] dn (x[PN]  1 h | 8.1 | 9 | EN 917: methode A avec ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C - 1000h | NBN EN 1452-4 dn x[PN] dn (x[PN]  1000 h | 8.1 | 9 | EN 917: methode A avec ISO/DIS 12092: 1994 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai d’écrasement (crushing test) (5) | NBN EN 1452-4 Pas des fissures chez déformation de 20% | 8.2 |  | EN 802 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Propriétés d’endurance | NBN EN 1452-4 Pas de fuites ou de rupture pendant l’essais | 8.3 | 10 | EN 28659 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Couple de manœuvre | NBN EN 1452-4 | 8.4 | 11 | EN 28233 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |

### Robinets et accessoires (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai des sièges et des garnitures | NBN EN 1452-4 Pas des fuites ou des rupture pendant l’essais | 8.4.2 | 12 | EN 917: méthode B | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-4 74 °C | 9 | 13 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Essai à l’étuve (5) | NBN EN 1452-4 | 9 | 13 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Marquage (4) | NBN EN 1452-4 | 14 | 14 | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-4 | 4.1.1 |  | NBN EN 1452 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 ( 57 | 1.1 |  | EN 922 | 1/compound |
| Dimensions des collets et des brides | PTV 1001 | 1.7 |  | ISO 9624 | 1/mesure et par type groupes de composants |

Doubles manchons PVC-U fabriqués de tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (11) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Coloris(2) | NBN EN 1452-2 gris: ral 7011 of 7016 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2   1 h | 8.2 | 7 | NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique interne 20°C | NBN EN 1452-2 dn mm 4,2 x [PN] dn > 90mm  3,36 x [PN] 1h | 8.1 | 20 | ISO/DIS 12092 | 1/groupe de diamètres |
| Marquage (6) | NBN EN 1452-2 | 14 | 22 et 23 | NBN EN 1452 | 1/groupe de diamètres |
| Température de ramollissement Vicat | NBN EN 1452-2 80 °C | 9 | 9 | NBN EN 727 | 1/compound |
| Degré de gélification | NBN EN 1452-2 Aucune corrosion à la surface de l’essai | 9 | 9 | NBN EN 580 | 1/compound |
| Hydrocheck | NBN EN 1452-2 | 4.1 |  | NBN EN 1452 | 1/compound |
| Caractéristique de la matière: détermination de valeur K | PTV 1001 | 1.1 |  | PTV 1001 | 1/compound |
| Dimensions des manchons en PVC-U | NBN T42-603 | 2 | 1, 2,3 et 4 | NBN T42-603 | 1/groupe de diamètres |
| Dimensions des bagues d’étanchéités | NBN T42-603 | 2 | 2, 3, 4 et 5 | NBN T42-603 | 1/groupe de diamètres |

Aptitude d’emploi (6)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (9) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai de pression hydraulique à court terme pour l’étanchéité des assemblages | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.3 (7) | 1 | NBN EN ISO 13845 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique négative à court terme pour l’étanchéité des ensembles | NBN EN 1452-5 Pression nég. changements ( 0,05 bar | 4.4 (7) | 1 | NBN EN ISO 13844 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique à long terme pour l’étanchéité des assemblages 20°C – 1000h.-1,7xPN | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 (7) (8) | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants |
| Essai de pression hydraulique sur brides 20°C – 1000h. – 1,7xPN | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres |
| Essai de pression hydraulique sur système de collage 40°C-1,3Xpn-1000h. | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | 4.5 | 2 | NBN EN ISO 13846 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants (10) |
| Essai de pression hydraulique interne 60°C-1000h-12,5 Mpa | NBN EN 1452-5 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais | (7), (8) |  | ISO 1167 ou NBN EN 921 | 1/groupe de diamètres et par groupes de composants (10) |
| Essai d’étanchéité et de la résistance en traction, avec sollicitation en flexion et pression | NBN EN 1452-3 Aucune fuite aux étanchéités durant la période d’essais et pression nég. changements ( 0,05 bar | 4.5 (8) | 2 | NBN EN ISO 13783 | 1/groupe de diamètres et par type de double manchon supportant des forces longitudinales |

Aptitude d’emploi (6) (suite)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’essai | Fréquence (9) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essai de pression hydraulique pour la détermination du coefficient de sécurité C | PTV 1001 La déformation du système ne peut pas être plus grande que 5% de la dimension originale | 2 |  | PTV 1001 | 1/groupe de diamètres et par type de double manchon supportant des forces longitudinales (l’essai se fait sur le plus grand diamètre du groupe) |

| (2) | Voir § 1.2.2 de la prescription technique PTV 1001. |
| --- | --- |
| (3) | 1 diamètre/groupe de diamètres est contrôlé au laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont examinés par l’organisme de contrôle chez le fabricant. |
| (4) | Voir § B.1.5.2.6.4 du présent règlement. |
| (5) | Uniquement pour les raccords coulées par injection. |
| (6) | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que par celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests, ainsi que la colle à appliquer pour le système. |
| (7) | Assemblages à emboîture intégrée avec joints ne supportant pas des forces longitudinales: suivant ISO 1167, avec des embouts munis d’une tige métallique (voir 6.1 type b) |
| (8) | Assemblages à emboîture intégrée avec joints supportant des forces longitudinales: suivant ISO 1167, avec des embouts sans tige métallique (voir 6.1 type a) |
| (9) | L’organisme de contrôle a le droit de décider si les essais se font dans un laboratoire indépendant ou chez le fabricant. Dans ce dernier cas, l’inspecteur assiste aux essais. Les essais de longue durée et les essais pour l’aptitude à l’emploi sont toujours effectués dans un laboratoire indépendant. |
| (10) | L’essai se fait sur le plus grand diamètre du groupe |
| (11) | Système de collage § 6.3.1.1 – NBN EN 1452-4 |