RW99 – C – 11: Programme de réception des matériaux du chapitre C

Programme de réception préalable des tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PP

| Produit | § du chapitre C | Procédure de réception par lots |
| --- | --- | --- |
| Tuyaux et accessoires pour les systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression en PP | C.38.1.4.3 | NBN EN 1852-1 PTV 1006 |

Spécifications techniques

Les points mentionnés ci-après (en italique) sont décrits en détail dans la norme NBN EN 1852-1 et la NBN EN 1852-1 A1.

Diamètre extérieur des tubes. Voir le point 6.2.1 (NBN EN 1852-1)

Les diamètres autorisés sont DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 et 630 mm.

Epaisseur et domaine d’application. Voir le point 6.2.4 (NBN EN 1852-1)

Seules les séries: SDR 33 et SDR 23,4 pour le PP-C et la série SDR 27,6 pour le PP-HM sont retenues.

Dimensions des assemblages avec bague d’étanchéité et des emboîtures. Voir le point 6.4.1

Voir tableau 5 de la NBN EN 1852-1

Systèmes d’assemblage par soudage.

Seule la soudure bout à bout ou l’utilisation de manchons électrosoudables sont autorisées. La soudure d’extrusion n’est autorisée que pour les bifurcations.

Marquage. Voir le point 11 (NBN EN 1852)

Les codes suivants de la zone d’application sont utilisés pour le marquage des tubes:

Rouge-brun avec surimpression noire.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur & extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, seulement à l’extérieur des bâtiments)

Gris avec surimpression en noir.

“UD-RIOOL – EGOUT” (égout mixte enterré, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments)

“U-RIOOL – EXT - EGOUT” (égout mixte enterré, uniquement à l’extérieur des bâtiments)

La catégorie MFR doit toujours être mentionnée sur le tube, soit en relief, soit en surimpression.

Les raccords sont pourvus du marquage du domaine d’application “U” ou “UD”.

Echantillonnage

- groupes de diamètres d’application pour les tubes et les raccords.

| Groupe de diamètres | diamètre nominal, DN |
| --- | --- |
| 1 | 110 – 125 – 160 – 200 |
| 2 | 250 – 315 – 400 |
| 3 | 450 – 500 – 630 |

- Groupes de composants d’application pour les raccords

| Groupe de composants | Type |
| --- | --- |
| 1 | Coudes |
| 2 | Culottes |
| 3 | Réductions, bouts mâle, manchons de raccordement |

Tubes

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Dimensions (2) | NBN EN 1852 | 6.2 et 6.4 | 2,3 et 5 | NBN EN 1852 | 1 / diamètre |
| Aspect/Couleur | NBN EN 1852 rouge-brun: ral 8023 gris: ral 7037 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1852 | 1 / groupe de diamètres |
| MFR Melt Flow Rate (4) | NBN EN 1852 classe A: MFR  0,3g/10' classe B: 0,3  MFR  0,6 classe C: 0,6  MFR  0,9 classe D: 0,9  MFR  1,5 | 4.3 et 8.1 | 10 | NBN EN 1133 | 1/compound et groupe de diamètres |
| Stabilité thermique OIT (4) | NBN EN 1852 ( 8 min (à 200°) | 4.5 |  | NBN EN 728 | 1 / compound |
| Résistance aux chocs (méthode du cadran) | NBN EN 1852 TIR (% de rupture réel) | 7.1 | 7 | NBN EN 744 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Résistance aux chocs (3) (méthode en escalier) | NBN EN 1852 | 7.1 | 8 | NBN EN 1411 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Retrait longitudinal à chaud | NBN EN 1852 ( 2 % | 8 | 10 | NBN ISO 2505 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Rigidité annulaire initiale | NBN EN 1852 2kN/m² --> classe S20 /SN2  4kN/m² --> classe SDR33/S16 8kN/m² --> classe SDR23,4/S11,2 | 7.1 | 7 | NBN EN ISO 9969 | 1 / classe de rigidité/ compound |
| Essai de pression interne (1) (1000h) | NBN EN 1852 95°C - 2,5 MPa  1000 h | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / groupe de diamètres/ compound |
| Essai de pression interne (140h) | NBN EN 1852 80°C - 4,2 MPa 140 h | 4.4 | 1 | NBN EN 921 | 1 / batch compound |
| Marquage (2) | NBN EN 1852 | 11.2 | 13 | NBN EN 1852 | 1 / groupe de diamètres |

Raccords

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Aspect/Couleur | NBN EN 1852 | 5.1 et 5.2 |  | NBN EN 1852 | 1 / type de raccord |
| Dimensions (5) | NBN EN 1852 | 6.3 et 6.4 | 5,7 | EN ISO 3126 | 1 / type de raccord |
| Stabilité thermique OIT (4) | NBN EN 1852 ( 8 min (à 200°) | 4.4 |  | EN 728 | 1 / compound |
| MFR Melt Flow Rate (4) | NBN EN 1852 classe A: MFR  0,3g/10' classe B: 0,3  MFR  0,6 classe C: 0,6  MFR  0,9 classe D: 0,9  MFR  1,5 | 4.3 |  | NBN EN 1133 | 1/compound |
| Déformabilité ou résistance mécanique (7) | NBN EN 1852 | 7.2 | 9 | EN 12256 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Essai de pression interne (4)(1) (1000h) | NBN EN 1852 95°C - 2,5 Mpa  1000 h | 4.4 | 1 | ISO 1167 | 1 / compound |
| Essai à l’étuve (150° C) (6) | NBN EN 1852 ( 20% | 8.2 | 11 | NBN ISO EN 580 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Résistance aux chocs | NBN EN 1852 | 7.2 | 9 | EN 12061 | 1 / groupe de diamètres 1 / groupe de composants |
| Marquage (8) | NBN EN 1852 | 11.3 | 17 | NBN EN 1852 | 1 / type de raccord |

Aptitude à l’emploi  (9)

| Propriété à contrôler | Exigences | Méthode d’ essai | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | tableau |  |  |
| Essais d’étanchéité des assemblages à bague d’étanchéité en élastomère | NBN EN 1852 Aucune fuite Ecart de dépression: ( 0,03 bar | 9 | 12 | NBN EN 1277 | 1 /groupe de diamètres / type de joint (10) |
| Essai cyclique à température élevée (11) | NBN EN 1852 Aucune fuite Flexion admise: ( ( 50: ( 3mm ( > 50: 0,05( | 9 | 12 | NBN EN 1055 | 1 / type de joint dans classe de rigidité la plus basse (10) |
| Essais à long terme pour joints TPE . | NBN EN 1852 | 9 | 12 | NBN EN 1989 | 1 /groupe de diamètres / composition/ groupe de composants/ type de joint (10) |
| 1 | Essai à réaliser sur un tube extrudé à partir de ( 50 |
| 2 | 1 diamètre / groupe de diamètres est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres diamètres sont vérifiés chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| 3 | Uniquement pour des tubes exposés à des températures inférieures à -10°C. Si cet essai est requis, la résistance aux chocs selon EN744 ne doit alors pas être testée. |
| 4 | Si la matière du raccord est identique à celle du tube et est déjà testée, cet essai ne doit pas être répété. |
| 5 | 1mesure / groupe de composants est contrôlé dans le laboratoire indépendant. Les autres mesures sont vérifiées chez le fabricant par l’organisme de contrôle. |
| 6 | En cas de raccords composés, l’essai de retrait à chaud sur les tubes doit avoir (déjà) été effectué. |
| 7 | Seulement pour des raccords composés de plusieurs éléments |
| 8 | Seulement pour raccords moulés par injection. |
| 9 | Essais à effectuer tant par le fabricant du tube que celui des raccords. Le fabricant qui produit uniquement les raccords ou les tubes indiquera les tubes ou les raccords externes nécessaires aux tests. |
| 10 | Un type de joint contient au moins : le concept de la matière, la forme de l’encolure et la dureté de la matière (± 5 IRHD International Rubber Hardness Degree) Uniquement pour le groupe de diamètres 1. |
| 11 | Si le fabricant de tubes ne produit que des extrémités droites (sans emboîture), cet essai ne doit alors pas être réalisé. |