C. 41. FONTE ET ACIER MOULE

La fonte et l’acier moulé répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 124.

Les avaloirs et trappillons sont certifiés conformes à la NBN-EN 124 par un organisme de certification.

### C. 41.2. TRAPPILLONS

# C.41.2.1. DESCRIPTION

Les trappillons sont des cadres avec couvercle, destinés au recouvrement des regards de visite. Ils sont conformes à la NBN-EN124 et aux PTV 800 ou 801.

Les couvercles à remplissage de béton sont interdits en chaussée et en zone d’immobilisation.

# C.41.2.2. SPECIFICATIONS

Les documents d’adjudication précisent la classe de résistance, sur base des lieux d’installation définis dans la NBN-EN124. A défaut, les trappillons sont au minimum de la classe D400.

Lesdits documents peuvent aussi exiger une résistance minimale à la glissance suivant essai au pendule selon NBN-EN 13036-4.

Toutes les parties oxydables sont recouvertes d’une protection satisfaisant aux règlementations environnementales et/ou toxicologiques.

# C.41.2.3. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

La  réception technique préalable  des trappillons s’effectue suivant les prescriptions reprises au tableau ci –après :

| Chaque fourniture par chantier de maximum 25 trappillons du même type et de mêmes dimensions nominales, est considérée comme un seul lot. Les livraisons par chantier de plus de 25 trappillons du même type et de mêmes dimensions nominales sont divisées en lots de maximum 25 pièces. |
| --- |
| Caractéristiques spécifiques à contrôler | Exigences | Méthode d'essai | Fréquence d'essais par lot |
|  | Art. NBN EN 124 | PTV 800-PTV 801 (complémentaire à la NBN EN 124) |  |  |
| Qualité de la fonte Résistance à la traction, allongement %, nodularité | 6.1 | En fonte à graphite sphéroïdal : qualité EN GJS 500-7 ou EN GJS 600-3 (NBN EN 1563). En fonte à graphite lamellaire : qualité EN GJL 200 (NBN EN 1561). Eprouvettes pour essais de traction coulées aux pièces, et testées dans un labo externe accrédité. | NBN EN 10002-1 | 1x |
| Qualité de l’acier | 6.1 | Classe 260-520 (0,5 à 0,55% Cu) Classe 300-570 (0,45 à 0,55% Cu, 0,45 à 0,55%, Cr) | NBN EN 10002-1 Analyse | 1x |
| Béton | 6.1 6.2 | PTV 800 art. 2.3 – cadre en béton Résistance à la compression (28 jours) Classe B125-F900 : 45 MPa Classe A15 : 25 MPa | NBN B21-101 | 3x |
| Dimensions |  | Pièces conformes aux dessins-types en annexes des PTV 800 et 801; PTV 800 : épaisseur minimale de la fonte : 10 mm; PTV 801 : épaisseur minimale de la fonte : 7 mm; Les couvercles verrouillables étanches à l'eau, y compris les ancrages de la semelle du cadre sont conçus pour une pression interne de 1 bar. | Mesurer | 1x |
| Orifices d’aération des tampons (+ dimensions) | 7.2 | Les tampons non aérés peuvent comporter 4 trous de préhension de Ø 25 mm et un trou central de 25 par 50 mm | Mesurer | 1x |
| Cote de passage | 7.3 | 700 mm minimum | Mesurer | 1x |
| Profondeur d’emboîtement | 7.4 | Tous les dispositifs des classes D400, E600 et F900 doivent avoir une profondeur d'emboîtement A d'au moins 50 mm (qu'ils soient verrouillés ou non) | Mesurer | 1x |
| Assise – support élastique | 7.6 | Largeur d’assise : 22 ± 1,2 mm Assise avec support élastique conforme à la NBN EN 681-1 PTV 800 : dureté 70±5 IRHD, largeur : mini 15,5 mm, épais. mini 9,5 mm - type queue-d'aronde; PTV 801 : joint collé non enlevable à la main. Triple appui : le trappillon à triple appui se compose d’un double couvercle avec charnières et blocage de sécurité. Le triple appui assure la stabilité des couvercles; minimum 2 des 3 assises sont en forme de V. | Mesurer Essais suivant NBN EN 681-1 : dureté ((-IRHD), résistance à la traction, allongement à la rupture, déformation rémanente (70°C), vieillissement (70°C) | 1x |
| Protection des arêtes et des surfaces de contact | 7.7 | L'épaisseur minimale de la protection est de 10 mm pour la classe E600 et de 12 mm pour la classe F900 | Mesurer | 1x |
| Assurance du tampon/grille dans le cadre | 7.8 | Masse surfacique minimale (ouverture libre) : classe B125 : 150 kg/m² classe C250 : 175 kg/m² classe D400 : 200 kg/m² classe E600 : 250 kg/m² classe F900 : 300 kg/m² | Peser | 3x |
| Positionnement des tampons et des grilles | 7.11 | Système anti-giratoire : la hauteur de la came est de 38 mm minimale | Mesurer | 1x |
| Etat de surface | 7.12 | Le motif gaufré des couvercles et cadres est conforme aux dessins des PTV | Mesurer | 1x |
| Hauteur du cadre | 7.16 | Quelque soit l’ancrage du cadre des dispositifs de fermeture - enrobé de béton ou pas, pourvu de moyens d’ancrage ou pas - la hauteur du cadre est de 200 mm pour les classes D400, E600 et F900 | Mesurer | 1x |
| Force de contrôle – flèche résiduelle | 8.1 | Exigences : pour les classes à partir de C250, la flèche résiduelle admissible est toujours maximum CP/500. Echantillons pris par tierce partie, testés dans labo interne en présence de la tierce partie et testés dans un labo externe accrédité. | Mise en charge NBN EN 124 pt 8.3 | 1x |
| Marquage | 9 | Marquages additionnels : type de fonte, date de coulée, poids du couvercle. Ces marquages doivent être visibles après installation des dispositifs. | Contrôle visuel | 3x |