# C. 42. REGARDS DE VISITE ET BOITES DE BRANCHEMENT EN BETON NON ARME , BETON FIBRE ACIER ET BETON ARME

# C.42.1. DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS

Les regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé sont conformes aux normes NBN-EN 1917 et NBN B 21-101.

# C.42.2. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Les contrôles prévus par la NBN B21-101 sont effectués comme suit :

-Pour la fourniture d’un lot par chantier de moins de 26 pièces, le nombre et le volume des échantillons, les critères de sélection et le contrôle des caractéristiques sont identiques à ceux prévus pour la classe de lot A, du tableau Q1 de l’annexe Q de la NBN B21-101.

-Pour une fourniture par chantier de plus de 26 pièces, le nombre et le volume des échantillons, les critères de sélection et le contrôle des caractéristiques sont définis  au tableau Q1 précité.