# C. 11. Filler

## C. 11.1. Filler pour melanges bitumineux et asphaltes coules

### C. 11.1.1. nature et origine

Sont admis:

- les fillers d’apport conformes à la NBN EN 13043;

- les fillers d’apport composites constitués des matériaux suivants:

- fines de sables de concassage

- cendres volantes AVI (cendres volantes provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets ménagers non mélangées aux résidus du lavage des fumées).  Les cendres AVI font l’objet d’un certificat d’utilisation au sens de l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

- cendres volantes SVI (cendres volantes provenant de la co-combustion en centrale thermique de boues de stations d’épuration, non mélangées aux résidus du lavage des fumées)

- cendres volantes conformes aux prescriptions du C. 7.

- les fillers provenant d’un sable de concassage, récupérés et réutilisés directement dans la centrale d'enrobage, et répondant aux prescriptions du C. 11.1.2. et du C. 11.1.3. relatives aux fillers provenant des sables fillérisés  (1);

- les fillers provenant d’un seul sable de concassage, récupérés et stockés dans un silo qui leur est propre, et répondant à toutes les prescriptions des paragraphes C. 11.1.2. et C. 11.1.3. relatives aux fillers (y compris les essais qui ne sont normalement pas d’application pour les sables fillérisés).

Le stockage en silos de mélanges de fillers provenant de différents sables est interdit (1).

### C. 11.1.2. SPECIFICATIONS

Les fillers répondent aux prescriptions suivantes:

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Porosité (Rigden) | 28 à 45 44 à 55 | V28/45 V45/55 | Valeur à déclarer |
| Nombre bitume du filler d’apport (2) | 28 à 39 40 à 52 | BN28/39 BN40/52 | Valeur à déclarer |
| Sensibilité à l’eau | ( < 10 | WSDéclarée WS10 | ( Pour asphaltes coulés |
| Teneur en fines nocives (%) | < 10 | MBF10 | ( |
| Teneur en eau (1) (3) (%) | < 1 | ( | ( |
| Teneur en carbonate des granulats calcaires (1) (%) | > 70 ( | CC70 CCNR | En cas d’imposition d’un filler calcaire et pour les asphaltes coulés ( |
| Teneur en chaux éteinte du filler additivé (1) (%) | < 10 > 10 > 20 | KaDéclarée Ka10 Ka20 | En cas d’addition de chaux En cas d’addition de chaux |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (4) | ( | NR | ( |

(1)	Pas d’application pour les MBCF

(2)	Utilisé uniquement pour le contrôle de la régularité du filler d’apport. L’essai de porosité (Rigden) reste la référence.

(3)	Cet essai n’est pas d’application sur les fillers de récupération.

(4) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Les fillers d’apport composites répondent aux spécifications suivantes:

- cendres volantes AVI: max. 20% (m/m)

- cendres volantes SVI: max. 40% (m/m)

- Σ (AVI + SVI) < 40% (m/m)

### C. 11.1.3. CARACTERISTIQUES DE GRANULARITE DU FILLER

| Tamis (mm) | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
|  | Limites inférieures et supérieures pour les résultats individuels | Etendue maximale de granularité déclarée par le fournisseur |
| 2 | 100 | - |
| 0,125 | 85-100 | 10 (*) |
| 0,063 | 70-100 | 10 (*) |

(*) 20 pour les fillers de récupération.

C.11.1.4. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.11.1.4.1. Système d’attestation de conformité

Les fillers pour mélanges hydrocarbonés relèvent du système 2+.