# C. 12. Liants pour produits hydrocarbonés

## C. 12.1. Bitume routier

#### C. 12.1.1. DEFINITION

Les bitumes routiers sont des bitumes destinés à la construction et à l’entretien des chaussées, et qui sont obtenus par des procédés de raffinage des pétroles bruts.

### C. 12.1.2. SPECIFICATIONS

Les bitumes routiers répondent aux prescriptions de la NBN EN 12591 et plus particulièrement à celles du tableau ci-dessous:

|  |  | Classes |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité |  |  |  |  |  |
|  |  | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 160/220 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 160-220 |
| Point de ramollissement A & B | °C | 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 | 35-43 |
| Indice de pénétrabilité (Ip) | - | - 1,5 à + 0,7 | - 1,5 à + 0,7 | - 1,5 à + 0,7 | - 1,5 à + 0,7 | - 1,5 à + 0,7 |
| Viscosité cinématique à 135 °C, minimum | mm²/s | 530 | 370 | 295 | 230 | 135 |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | - | - 5 | - 8 | - 10 | - 15 |
| Solubilité, minimum | % (m/m) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Point d’éclair, minimum | °C | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 |
| Résistance au durcissement à 163 °C: |  |  |  |  |  |  |
| - variation de masse, maximum, + | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| - pénétrabilité restante, minimum | % | 55 | 53 | 50 | 46 | 37 |
| - augmentation du point de ramollissement, maximum | °C | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |

## C. 12.2. sans objet

## C. 12.3. Bitume POLYMERE(S) NEUF(S)

### C. 12.3.1. DEFINITION

Un bitume polymère(s) neuf(s) est un bitume fabriqué en usine et prêt à l’emploi. Il consiste en une dispersion homogène constituée en partie largement prépondérante (> 90 % en masse) de bitume de pétrole et en partie restante d’un ou plusieurs polymères à caractère élastomérique et/ou plastomérique.

Les bitumes routiers auxquels un additif est ajouté à la centrale d'enrobage lors de la fabrication de l’enrobé ne sont pas des bitumes polymère(s) neuf(s) au sens du C. 12.3.

### C. 12.3.2. SPECIFICATIONS

Les bitumes polymères neufs répondent aux prescriptions de la NBN EN 14023.

|  |  | Bitume polymère neuf |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité |  |  |  |
|  |  | 45/80 – 50 | 45/80 – 65 | 75/130 – 75 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 45 - 80 | 45 - 80 | 75 – 130 |
| Point de ramollissement A & B, minimum | °C | 50 | 65 | 75 |
| Ductilité 5 °C, minimum | cm | 10 | 35 | 50 |
| Cohésion par force ductilité (vitesse de traction: 50 mm/min) | J/cm² | TBR (15 °C) (1) | TBR (5 °C) | TBR (5 °C) |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | – 10 | – 12 | – 15 |
| Retour élastique à 25 °C, minimum | % | 60 | 80 | 80 |
| Résistance au durcissement (RTFOT / RCAT) |  |
| Pénétrabilité restante, minimum | % | TBR | TBR | TBR |
| Augmentation du point de ramollissement A & B, maximum | °C | TBR | TBR | TBR |
| Variation de masse, maximum, + | % | TBR | TBR | TBR |
| Retour élastique à 25 °C, minimum | % | TBR | TBR | TBR |

### C. 12.3.3. CARACTERISTIQUES INFORMATIVES

| Caractéristique performantielle | Unité | 45/80 - 50 | 45/80 – 65 | 75/130 - 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSR (52 °C; 1,6 Hz): |  |  |  |  |
| - ¦G *¦ | Pa | TBR | TBR | TBR |
| - δ | ° | TBR | TBR | TBR |
| BBR: | °C | TBR | TBR | TBR |
| Température critique la plus élevée (2) |  |  |  |  |
| Viscosité cinématique à 135 °C | mm²/s | TBR | TBR | TBR |

(1) 	TBR: valeur à déclarer par le fabricant.

(2)	Cette température est la plus élevée des suivantes:

- température à laquelle la rigidité S après 60 s = 300 MPa

- température à laquelle la pente « m » après 60 s (courbe de rigidité en fonction du temps) = 0,3.

## C. 12.4. Bitume à indice de pénétration positif

### C. 12.4.1. DEFINITION

Le bitume à indice de pénétration positif est un produit hydrocarboné présentant une susceptibilité thermique réduite, obtenu par distillation, avec ou sans oxydation, de certains pétroles bruts, ou par précipitation de la fraction asphaltique de ceux-ci.

### C. 12.4.2. SPECIFICATIONS

|  |  | Classes |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité |  |  |  |
|  |  | 20/30 | 35/50 | 50/70 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 20 - 30 | 35 - 50 | 50 - 70 |
| Point de ramollissement A & B | °C | 64 - 72 | 57 - 66 | 54 - 63 |
| Viscosité cinématique à 135 °C, minimum | mm²/s | 1500 | 700 | 600 |
| Masse volumique relative | - | TBR (1) | TBR | TBR |
| Solubilité, minimum | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | -8 | -10 | -16 |
| Indice de pénétrabilité (Ip) | - | + 0,1 à 1,3 | + 0,4 à 1,6 | + 0,4 à 1,6 |

### C. 12.4.3. CARACTERISTIQUES INFORMATIVES

| Caractéristique performantielle | Unité | 20/30 | 35/50 | 50/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSR (52 °C; 1,6 Hz): |  |  |  |  |
| - ¦G *¦ | Pa | TBR | TBR | TBR |
| - δ | ° | TBR | TBR | TBR |
| BBR: | °C | TBR | TBR | TBR |
| Température critique la plus élevée (2) |  |  |  |  |

(1) 	TBR: valeur à déclarer par le fabricant.

(2)	Cette température est la plus élevée des suivantes:

- température à laquelle la rigidité S après 60 s = 300 MPa

- température à laquelle la pente « m » après 60 s (courbe de rigidité en fonction du temps) = 0,3.

## C. 12.5. Bitume fluxe

### C. 12.5.1. DEFINITION

Les bitumes fluxés sont des liants composés de bitume de pétrole fluxés par l’ajout d’huile de pétrole ou d'huile végétale.

### C. 12.5.2. SPECIFICATIONS

| Caractéristique | Unité | MC5000 |
| --- | --- | --- |
| Bitume fluxé: |  |  |
| - Viscosité cinématique à 60 °C | mm²/s | > 5000 |
| - Point d’éclair, minimum | °C | 66 |
| - Distillation à |  |  |
| 225 °C | % | - |
| 260 °C | % | ≤15 |
| 315 °C | % | ≤80 |
| - Teneur en liant résiduel, minimum | % | 80 |
| Liant résiduel: |  |  |
| - Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 70-300 |
| - Solubilité, minimum | % | 99,0 |

## C. 12.6. Bitume fluxé à base de bitume(s) POLYMERE(S)

### C. 12.6.1. DEFINITION

Un bitume fluxé à base de bitume(s) polymère(s) est un liant composé d’un bitume polymère(s) neuf(s) fluxé par l’ajout d’huile de pétrole ou d'huile végétale.

### C. 12.6.2. SPECIFICATIONS

| Caractéristique | Unité | Bitume fluxé au(x) bitume(s) polymère(s) |
| --- | --- | --- |
| Bitume fluxé: |  |  |
| - Viscosité STV 60-10, minimum | s | 30 |
| - Teneur en liant résiduel, minimum | % | 80 |
| Liant résiduel: |  |  |
| - Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 50-150 |
| - Ramollissement A & B, minimum | °C | 50 |
| - Point de fragilité Fraass, maximum | °C | -15 |
| - Ductilité à 5 °C, minimum | cm | 35 |
| - Retour élastique à 25 °C, minimum | % | 50 |

## C. 12.7. Emulsion anionique de bitume(s)

### C. 12.7.1. DEFINITION

Une émulsion anionique de bitume est une dispersion très fine de bitume de pétrole dans de l’eau, additionnée d’un émulsifiant anionique.

Les différents types d’émulsions anioniques de bitume se distinguent par une lettre, suivant leur vitesse de rupture.

### C. 12.7.2. SPECIFICATIONS

|  |  | Classes |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité |  |  |
|  |  | A | B |
| Emulsion de bitume: |  |  |  |
| - Indice de rupture | - | < 50 | > 50 |
| - Polarité | - | négative | négative |
| - pH, minimum | - | 8 | 8 |
| - Viscosité cinématique à 20 °C | mm²/s | 15 - 90 | 15 – 90 |
| - Teneur en eau, maximum | % | 45 | 45 |
| - Résidu sur tamis de 0,16 mm | % | < 0,5 | < 0,5 |
| Liant résiduel: |  |  |  |
| - Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 50 - 250 | 50 – 250 |
| - Masse volumique relative | - | 1,00 – 1,06 | 1,00 – 1,06 |
| - Solubilité, minimum | % | 99,0 | 99,0 |

## C. 12.8. Emulsion cationique de bitume(S)

### C. 12.8.1. DEFINITION

Une émulsion cationique de bitume est une dispersion très fine de bitume de pétrole dans de l’eau additionnée d’un émulsifiant cationique. Le bitume de base est soit un bitume routier, soit un bitume polymère(s) neuf(s).

#### C. 12.8.2. SPECIFICATIONS

Les émulsions cationiques de bitume(s) répondent aux prescriptions de la NBN EN 13808 et plus particulièrement à celles du tableau ci-dessous:

| Caractéristique | Unité |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C60B1 | C60BP1 | C60B1(AA) (3) | C67B1 | C69BP1 | C67BP1 |
| Emulsion de bitume |  |  |  |  |  |  |  |
| Polarité | - | + | + | + | + | + | + |
| pH, maximum | - | 6(*) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teneur en liant (par teneur en eau) | % | 58 - 62 | 58 - 62 | 58 - 62 | 65 - 69 | 67 - 71 | 65 - 69 |
| Indice de rupture | - | TBR (1) | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR |
| Propriétés perceptibles | - | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR | TBR |
| Résidu sur tamis de 0,5 mm | % | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| Temps d’écoulement 2 mm 40 °C (4) | s | TBR | TBR | TBR | NR (2) | 20-60 | 20-60 |
| Temps d’écoulement 4 mm 40 °C (5) | s | NR | NR | NR | 30-70 | 10 - 45 | NR |
| Liant résiduel |  |  |  |  |  |  |  |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | TBR | ≤ 220 | ≤ 100 | TBR | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Point de ramollissement A & B | °C | TBR | ≥ 55 | TBR | TBR | ≥ 55 | ≥ 55 |
| Retour élastique à 25 °C | % | NR | ≥ 50 | NR | NR | ≥ 50 | ≥ 50 |

*: pour une émulsion pour couche de collage sur béton frais, cette prescription est remplacée par pH > 5.

(1)	:	TBR	:		Valeur à déclarer par le fabricant

(2)	:	NR	:	Pas de spécification

(3)	:	(AA)	:	Anti-adhérente

(4)	:			Prescriptions pour application en couche de collage et dans les RBCF

(5)	:			Prescriptions pour application en enduisage

GT20: Ajouter C60BP1(AA) et l'émulsion au latex

## C. 12.9. Sans objet

## C. 12.10. Sans objet

## C. 12.11. Bitume dur

#### C. 12.11.1. DEFINITION

Les bitumes durs sont des bitumes destinés à la construction et à l’entretien des chaussées, et qui présentent des performances permettant leur usage dans des enrobés à module élevé (EME) et les asphaltes coulés.

### C. 12.11.2. CARACTERISTIQUES

Les bitumes durs répondent aux prescriptions de la pr EN 13924-1 et plus particulièrement à celles du tableau ci-dessous:

|  |  | Classes |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité |  |
|  |  | 1/10 | 10/20 | 15/25 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 1-10 | 10-20 | 15-25 |
| Point de ramollissement A & B (1) | °C | 60-130 | 58-78 | 55-72 |
| Indice de pénétrabilité, minimum | - | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Viscosité cinématique à 135 °C, minimum | mm²/s | 1200 | 900 | 600 |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | 3 | 3 | 0 |
| Solubilité, minimum | % m/m | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Point d’éclair, minimum | °C | 245 | 245 | 245 |
| Résistance au durcissement à 163 °C: |  |  |  |  |
| - variation de masse, maximum, + | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - pénétrabilité restante, minimum | % | 55 | 55 | 55 |
| - augmentation du point de ramollissement, maximum | °C | 10 | 10 | 10 |

(1)	La variation de la température A & B est de + 5 °C maximum par rapport à la valeur déclarée par le producteur, tout en restant dans les limites spécifiées dans le tableau ci-dessus.

GT20: Ajouter les caractéristiques rhéologiques

## C. 12.12. Additif pour liant

Les liants bitumineux routiers (C. 12.1.) peuvent être améliorés au moyen des additifs spécifiés ci-après. Ceux-ci sont introduits dans le mélange bitumineux lors de sa fabrication en centrale.

Les documents d'adjudication fixent le type de bitume de base, l’additif utilisé et sa proportion dans le liant.

### C. 12.12.1 Polyoléfines

#### C. 12.12.1.1. DESCRIPTION

Les polyoléfines sont des fibres synthétiques obtenues à partir de polymères hydrocarbonés.

#### C.12.12.1.2. Spécifications

| Caractéristique | Pourcentage |
| --- | --- |
| Teneur en eau, maximum | 2 % |
| Teneur en parties métalliques, maximum | 15 % |
| Teneur en PVC, maximum | 10 % |
| Teneur en polyéthylène, minimum | 75 % |
| Passant au tamis de 4 mm, minimum | 85 % |
| Passant au tamis de 2 mm | 10 à 40 % |

### C. 12.12.2. Asphalte NATUREL

#### C. 12.12.2.1. DESCRIPTION

L’asphalte naturel est un mélange d’origine naturelle de bitume et de matériaux fins qui est présent dans des dépôts naturels et qui est traité pour éliminer les composants indésirables tels que l’eau et les matières végétales.

Il répond aux prescriptions de la NBN EN 13108-4.

#### C. 12.12.2.2. Spécifications

Tableau C. 12.12.2.2.a. – Teneur en cendres élevé

| Caractéristique | Unité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Pénétrabilité à 25 °C | 0,1 mm | 0 à 4 |
| Point de ramollissement | ° C | 93 à 99 |
| Solubilité | % | 52 à 55 |
| Teneur en cendres en masse | % (m/m) | 35 à 39 |
| Masse volumique à 25 °C | - | 1,39 à 1,42 |

Note: L’asphalte de Trinidad respecte habituellement ces exigences.

Tableau C. 12.12.2.2.b. – Teneur en cendres faible

| Caractéristique | Unité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Pénétrabilité à 25 °C | 0,1 mm | 0 à 1 |
| Point de ramollissement | ° C | 160 à 182 |
| Solubilité | % | > 95 |
| Teneur en cendres en masse | % (m/m) | 0 à 2 |
| Masse volumique à 25 °C | - | 1,01 à 1,09 |

Note: La Gilsonite respecte habituellement ces exigences.

### C. 12.12.3. SANS OBJET

### C. 12.12.4. SANS OBJET

### C. 12.12.5. POLYMERES

#### C. 12.12.5.1. DESCRIPTION

Ces polymères - sous forme de granulés - peuvent être utilisés comme additifs pour bitumes routiers. Ils sont ajoutés directement dans le malaxeur pour améliorer les caractéristiques des bitumes routiers.

#### C. 12.12.5.2. Spécifications

Les polymères sont conformes aux spécifications mentionnées dans la fiche technique du fournisseur.

## C. 12.13. Liant à base de résines

### C. 12.13.1. DESCRIPTION

Ces liants sont des liants synthétiques contenant une ou plusieurs résines.

Les résines à base de bitume brai sont interdites.

### C. 12.13.2. Spécifications

| Caractéristique | Unité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la traction | MPa | 10,5 à 24 |
| Allongement à la rupture, minimum | % | 30 |

## C. 12.14. Emulsion à base de liant synthétique CLAIR

### C. 12.14.1. DESCRIPTION

L’émulsion à base de liant synthétique clair est une émulsion cationique surstabilisée et à rupture contrôlée, à base de liant synthétique clair modifié par des polymères.

### C. 12.14.2. Spécifications

| Caractéristique | Unité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Emulsion: |  |  |
| - pH, maximum | - | 6,0 |
| - Teneur en eau, maximum | % | 45 |
| Liant résiduel: |  |  |
| - Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 50 - 170 |
| - Point de ramollissement A & B, minimum | ° C | 45 |
| - Ductilité à 5°, minimum | cm | 35 |
| - Point de fragilité Fraass, maximum | °C | - 14 |
| - Retour élastique à 25 °C, minimum | % | 50 |

## C. 12.15. SANS OBJET

## C. 12.16. SANS OBJET

## C. 12.17. SANS OBJET

## C. 12.18. SANS OBJET

## C. 12.19. SANS OBJET

## C. 12.20. Liants pigmentables

### C. 12.20.1. Description

Les liants pigmentables sont soit des bitumes pigmentables, soit des liants synthétiques clairs pigmentables, modifiés ou non par des polymères.

### C. 12.20.2. Spécifications

| Bitume pigmentable (1) |
| --- |
| Caractéristique | Unité | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 35 - 50 | 50 - 70 | 70 - 100 | 100 - 150 | 160 - 220 |
| Point de ramollissement A & B | °C | 47 - 60 | 43 - 56 | 40 - 51 | 39 - 48 | 34 - 43 |
| Solubilité, minimum | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Point d’éclair, minimum | °C | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 |

(1) à n’utiliser que pour la préparation d’enrobés rouges ou verts

| Liant synthétique clair |
| --- |
| Caractéristique | Unité | 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 20 - 30 | 35 - 50 | 50 - 70 | 70 - 100 |
| Point de ramollissement A & B | °C | 48 - 56 | 45 - 53 | 41 - 49 | 38 - 46 |
| Point d’éclair, minimum | °C | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | -2 | -4 | -8 | -10 |

| Liant synthétique clair, modifié par des polymères |
| --- |
| Caractéristique | Unité | 20/30 | 35/70 | 70/100 |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | 20 - 30 | 35 - 70 | 70 - 100 |
| Point de ramollissement A & B | °C | 56 - 66 | 46 - 63 | 44 - 56 |
| Retour élastique à 25° C, minimum | % | 25 | 25 | 25 |
| Point d’éclair, minimum | °C | 230 | 230 | 230 |
| Point de fragilité Fraass, maximum | °C | -6 | - 8 | -12 |

## C. 12.21. Liant special pour joint

### C. 12.21.1. Description

Le liant spécial pour joint est un liant bitumineux destiné à la réalisation de joints transversaux entre revêtements hydrocarbonés et revêtements en béton.

### C. 12.21.2. SPECIFICATIONS

| Caractéristique | Unité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Pénétrabilité à 25 °C, 5 s | 0,1 mm | < 90 |
| Fluage à 60 °C, angle 75°, 5 h | mm | < 5 |
| Allongement à -28 °C, 3,2 mm/h | % | > 50 |
| Dilatation | mm | > 70 |
| Reprise de forme à -25 °C | cycle | 5 |
| Température de fusion | °C | 90 |
| Température d’inflammation | °C | < 250 |
| Poids spécifique | g/cm³ | 1,1 |

GT20: Mieux spécifier la t° de fusion et du poids spécifique (->masse spécifique)