## C. 13.1. MORTIER DE CIMENT

Les mortiers de maçonnerie sont conformes à la NBN EN 998-2.

Les mortiers d’enduit à base de liant hydraulique sont conformes à la NBN B 14-002.

GT20: La NBN B 14-002 est remplacée par la NBN EN 998-1.

Le chlorure de calcium utilisé comme accélérateur de prise et de durcissement est dosé à maximum 
2 % par rapport au ciment.

Note de l’auteur

Seule la ligne 1 concerne le chapitre 1 et à été adaptée aux nouvelles normes.

Les lignes 2 et 3 concernent d’autres chapitres et doivent être corrigées par leurs auteurs.