### C. 13.5. MORTIERS DE CALAGE, DE BOURRAGE ET DE SCELLEMENT A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

### C. 13.5.1. DESCRIPTION

Mortier de calage

Mortier en consistance fluide pour le remplissage de vides situés à l'intérieur ou entre des éléments d'ouvrage ou entre des machines et leur structure portante.

La résistance mécanique du mortier de calage, après durcissement, doit être suffisante pour assurer la continuité mécanique entre les éléments.

Le contact avec les surfaces adjacentes doit être assuré intégralement. C'est pourquoi, il est exigé que le mortier après la mise en place présente une expansion contrôlée en phase plastique.

Mortier de bourrage

Mortier en consistance semi-plastique (truellable) ou terre humide pour le remplissage d'ouvertures qui ne sont pas totalement confinées latéralement.

Pour ce mortier, le contact avec les éléments adjacents est essentiel et des propriétés d'expansion contrôlée doivent être présentes.

Mortier de scellement

Mortier assurant la fixation d'une pièce dans un élément en béton hydraulique.

Les mortiers de calage, de bourrage et de scellement à base de liants hydrauliques font l'objet d'une fiche technique reprenant les éléments suivants:

Description

-	Dénomination commerciale

-	Fonction

-	Dmax

-	Epaisseur nominale de couche

-	Conditionnements et conditions de stockage

-  Le cas échéant: autres produits associés (tels que: produit de cure…)

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les caractéristiques performantielles du mortier.

Conditions d'utilisation

Classe de consistance

Hauteur de calage

Classes de texture du support béton

Degré de saturation du support béton

Conditions hygrothermiques minimale et maximale d'application

Mise en oeuvre

Préparation du mélange

Durée pratique d'utilisation

Application

Précautions à prendre lors du durcissement

Lorsque le mortier est utilisé pour les scellements:

-	préparation des trous de scellement: technique de forage, nettoyage

-	préparation du support métallique.

### C. 13.5.2. SPECIFICATIONS

Les mortiers de calage, de bourrage et de scellement répondent aux spécifications pertinentes du PTV 566.

Les spécifications sont définies par les documents d'adjudication en fonction de l'objectif de l'intervention, de la géométrie et de l'inclinaison du volume à remplir et des conditions d'exposition.

### C. 13.5.3 RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus au 
C. 13.5.2.

Le dispositif couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable. Dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l'organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d'un dossier technique fourni par l'adjudicataire. Ce dossier doit établir:

-	que le produit est certifié conforme aux prescriptions du C. 13.5.2.;

-	que l'organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l'annexe 2 du document de référence RW99-A-3.

### C. 13.5.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.