# C. 15. Fibres

## C. 15.1. FIBRES SYNTHETIQUES (CELLULOSE ET POLYPROPYLENE)

- Les fibres de celluloses sont utilisées en tant qu’inhibiteur d’écoulement dans les enrobés bitumineux.

Elles répondent aux prescriptions suivantes :

- teneur en cellulose : ( 75 %

- pH : 6 à 9

- longueur : ( 5 mm (valeur déclarée)

  - Les fibres en polypropylène visent à limiter la fissuration plastique des enrobés bitumineux.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.

## C. 15.2. FIBRES METALLIQUES

- Les fibres métalliques sont utilisées en tant qu’armature du béton.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.