# C. 15. Fibres

## C. 15.1. FIBRES SYNTHETIQUES (CELLULOSE ET POLYPROPYLENE)

- Les fibres de celluloses sont utilisées en tant qu’inhibiteur d’écoulement dans les enrobés bitumineux.

Elles répondent aux prescriptions suivantes:

- teneur en cellulose: ( 75 %

- pH: 6 à 8,5 : demande 6 – 9 (GT14 du 29/06/2009)

- longueur: ( 5 mm (valeur déclarée)

  - Les fibres en polypropylène visent à limiter la fissuration plastique des enrobés bitumineux.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.

## C. 15.2. FIBRES METALLIQUES

- Les fibres métalliques sont utilisées en tant qu’armature du béton.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.