# C. 15. Fibres

## C. 15.1. FIBRES SYNTHETIQUES (CELLULOSE ET POLYPROPHYLENE)

- Les fibres de celluloses sont utilisés en tant qu’inhibiteur d’écoulement dans les enrobés bitumineux.

Elles répondent aux prescriptions suivantes :

- teneur en cellulose ( 75 %

- pH : 6 à 8,5

- longueur ( 5 mm (valeur déclarée)

  - Les fibres en polyprophylène visent à limiter la fissuration plastique des enrobés bitumineux.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.

## C. 15.2. FIBRES METALIQUES

- Les fibres métalliques sont utilisées en tant qu’armature du béton.

Les prescriptions sont fixées aux documents d’adjudication.