## C. 16.5. Acier de précontrainte

## C. 16.5.1. SPECIFICATIONS GENERALES

Les armatures de précontrainte sont conformes aux normes et prescriptions techniques suivantes:

## NBN I 10-001, NBN I 10-002 (+ Erratum), NBN I 10-003 (+ Erratum),, NBN I 10-008, PTV 311, 
PTV 312, PTV 314.

## Les documents d'adjudication définissent les prescriptions relatives aux barres de précontrainte,

## C. 16.5.2. SPECIFICATIONS RELATIVES A L’UTILISATION

## Pour les armatures ancrées dans les systèmes de précontrainte ou déviées sur banc de préfabrication:

## - les torons sont de classe D20 (à l’exclusion de la classe D28).

## - le comportement sous charge multiaxiale est vérifié expérimentalement dans les circonstances d’emploi dans l’ouvrage. Les exigences suivantes sont d’application:

## - le rendement de l’armature (rapport de la charge de rupture maximale sous charge multiaxiale à la charge de rupture réelle de l’armature non ancrée et non déviée) est d’au moins 95 %;

## - l’allongement total sous charge maximale est d’au moins 2 %.

## C.16.5.3 PROGRAMME DE RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

La présentation en réception s’effectue par lot. La masse maximale d’un lot est de 120 tonnes.

Tous les produits d’un lot:

- sont d’un même type;

- sont du même diamètre nominal;

- ont la même résistance caractéristique spécifiée;

- sont de la même classe de relaxation;

- proviennent du même producteur;

- sont fabriqués selon le même mode opératoire;

- sont de la même classe de traction déviée;

- le cas échéant ont le même taux de galvanisation;

- le cas échéant pour les torons protégés gainés:

- contiennent le même matériau de remplissage (certificat du fournisseur);

- contiennent la même quantité conventionnelle de matériau de remplissage;

- sont fabriqués au départ de même gaine (certificat du fournisseur);

- ont la même épaisseur conventionnelle de gaine;

- proviennent du même producteur;

- sont fabriqués selon le même mode opératoire.

On distingue les lots homogènes et les lots non homogènes au sens des NBN I 10-002 et 
NBN I 10-003 (§ 4.2.2.) ou NBN I 10-008 (annexe F) pour les torons protégés gainés.

Essais de réception:

A) Propriétés standards

| Caractéristique | Méthode d’essai -> Chap Q | Nombre d’essais par lot | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Traction: - Charge de rupture - Charge à la limite conventionnelle d’élasticité - Allongement sous charge maximale - Diagramme charge-allongement | NBN EN ISO 15630-3 | - Si lot homogène: n essais (n étant déterminé au moyen de l’abaque – fig. 1 des normes NBN I 10-002 ou NBN I 10-003). - Si lot non homogène: 1 essai par bobine de max. 4 tonnes. | Fil: NBN I 10-002 + PTV 314 Toron: NBN I 10-003 + PTV 311 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 |
| Section transversale |  |  |  |
| Pas de toronnage |  |  |  |
| Rectitude |  |  |  |
| Profondeur des empreintes (fil et toron) |  |  |  |
| Aptitude au pliage alterné (fil) |  |  |  |
| Epaisseur (galvanisé) | Fil: PTV 312 Toron: PTV 312 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 annexe B |  | Fil: NBN I 10-002 + PTV 314 + PTV 312 Toron: NBN I 10-003 + PTV 311 + PTV 312 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 |
| Continuité (galvanisé) |  |  |  |
| Adhérence du revêtement (galvanisé) |  |  |  |

B) Propriétés mécaniques spéciales

| Caractéristique | Méthode d’essai -> Chap Q. | Nombre d’essais par lot | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| Relaxation | NBN EN ISO 15630-3 essai à 70% F’m pendant 1000 hrs | 4 essais sur des unités différentes | Fil: classe R2 suivant NBN I 10-002 + PTV 314 Toron: classe R2 suivant NBN I 10-003 + PTV 311 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 – annexe A |
| Fatigue | NBN EN ISO 15630-3 essai à Fmax = 80% F’m (F = 200 MPa x S0 (toron lisse et fil lisse) (F = 180 MPa x S0 (toron à empreintes et fil à empreintes) (F = 190 MPa x S0 (toron protégé gainé type P) | 4 essais sur des unités différentes | 2.106 cycles sans rupture Fil: NBN I 10-002 + PTV 314 Toron: NBN I 10-003 + PTV 311 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 – annexe A |
| Corrosion | NBN EN ISO 15630-3 utiliser la solution A | 1 série (6 échantillons contigus) | Fil: NBN I 10-002 + PTV 314 Toron: NBN I 10-003 + PTV 311 Toron protégé gainé: NBN I 10-008 – annexe A |
| Traction déviée (uniquement pour torons ≥ 12.5 mm) | NBN EN ISO 15630-3 (voir note ci-dessous) | 1 série (5 échantillons contigus voire 10 si s > 15, dans ce cas il y a lieu d’effectuer 5 essais complémentaires) | - Classe D20 pour les torons clairs utilisés dans les systèmes de postcontrainte ou comme armatures de précontrainte déviées dans l’industrie de préfabrication; - Classe D28 pour les autres torons. |
| Note: -> Chap. Q Le coefficient D est calculé comme la moyenne des résultats individuels des 5 échantillons. Toutefois, si l’écart-type des 5 valeurs Di est supérieur à 15% (s > 15) de leur valeur moyenne, 5 éprouvettes supplémentaires sont essayées; la valeur individuelle la plus élevée et la plus basse de la série des 10 résultats sont écartées et le coefficient D est alors la moyenne des 8 résultats restants (sans se préoccuper de la valeur de l’écart-type sur les 8 échantillons). |

C) Propriétés complémentaires pour les torons protégés gainés:

La conformité des matériaux de base, de la gaine, du matériau de remplissage, et du comportement des torons protégés gainés est vérifiée conformément à la 
NBN I 10-008 (annexe F).