# C. 18. PRODUIT DE CURE

## C. 18.1. DESCRIPTION

Le produit de cure est un vernis liquide qui crée à la surface du revêtement une membrane imperméable destinée à réduire l'évaporation d'eau et la dessiccation du béton.  Il est à pigmentation blanche ou métallisée.

## C. 18.2. SPECIFICATIONS

- Efficacité contre l’évaporation > 75 %.

- La teneur en matières sèches ne s’écarte pas de plus de 5 % en valeur relative de la valeur inscrite sur le certificat d’origine si celle-ci est supérieure ou égale à 20 %.  Si celle-ci est inférieure à 20 %, la teneur en matières sèches ne s’écarte pas de plus de 10 %.

- La teneur en cendres ne s’écarte pas de plus de 5 % en valeur relative de la valeur déclarée ou de 1 % en valeur absolue.

- La viscosité exprimée en Pa.s, ne s’écarte pas de plus de 20 % en valeur relative de la valeur déclarée.

- La masse volumique ne s’écarte pas de plus de 3 % en valeur relative de la valeur déclarée.

## C. 18.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Le produit de cure est livré et entreposé en fûts d'origine étiquetés.