# C. 20. VERNIS D'ADHERENCE

## C. 20.1. DESCRIPTION

Le vernis d'adhérence est un vernis approprié au produit rapporté et destiné à être appliqué sur les parois de l’ouvrage.

## C. 20.2. SPECIFICATIONS

A moins que les spécifications relatives au produit rapporté n’imposent l’utilisation d’un vernis particulier, les prescriptions suivantes sont d’application:

- le produit est homogène, de couleur uniforme dans toute la masse et exempt de dépôt

- entre 5 °C et 25 °C, le vernis d'adhérence a la fluidité d'une laque

- la composition est à base de bitume, d’huiles légères de pétrole ou de goudron éventuellement d’un activant qui déplace l’humidité superficielle du support

GT20: peut-on conserver les huiles de goudron?

- un film appliqué sur tôle à raison de 50 g/m², est sec au toucher en moins de 3 heures à la température de 20 °C.

## C. 20.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

La livraison se fait dans l'emballage d'origine portant toutes les indications d'identification nécessaires.  L'entreposage n'altère pas le produit.