### C. 21.5. PRODUIT D'ANCRAGE

### C. 21.5.1. DESCRIPTION

Le produit d'ancrage est un produit qui maintient l'armature dans le béton pour lui conférer un comportement structurel approprié.

Il fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les éléments suivants:

Description

-	Dénomination commerciale

-	Epaisseur nominale de couche

-	Conditionnements et conditions de stockage

Conditions d'utilisation

-	Inclinaison(s) possible(s) du support

-	Epaisseur nominale, minimale et maximale de couche

Mise en oeuvre

-	Préparation des trous de scellement: technique de forage, nettoyage, degré de saturation du béton

-	Préparation du support métallique

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale d'application

-	Préparation du mélange

-	Durée pratique d'utilisation

-	Précautions à prendre lors du durcissement

### C. 21.5.2. SPECIFICATIONS

Le produit d'ancrage est conforme à la NBN EN 1504-6.

| Caractéristique | Prescription |
| --- | --- |
| Essai d'arrachement | Glissement inférieur ou égal à 0,6 mm à 75 kN |
| Teneur en chlorures | ≤ 0,05 % en masse |
| Température de transition vitreuse (1) | ≥ 45 °C ou 20 °C au-dessus de la température d'utilisation |
| Fluage sous contrainte de traction (1) | Glissement inférieur ou égal à 0,6 mm après 3 mois sous une charge de 50 kN |
| (1): Applicable uniquement pour les produits à base de résine |

Pour les produits à base de résines, la résistance à l'alcalinité du béton doit être démontrée.

### C. 21.5.3. RECEPTION DES PRODUITS - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les produits d'ancrage relèvent du système 2+.

Les exigences de la NBN EN 1504-6 sont vérifiées sur base des documents accompagnant le marquage CE.

En cas d'absence des données relatives à la résistance à l'alcalinité du béton pour les produits à base de résine, la résistance à l'alcalinité est évaluée en mesurant la résistance à l'arrachement selon la NBN EN 1881 après 50 cycles de chocs thermiques selon NBN EN 13687-1 (-> Chap. Q). Le produit doit continuer à satisfaire aux critères du C. 21.5.2.

### C. 21.5.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.