### C. 23. IMPREGNATION HYDROPHOBE

### C. 23.1. DESCRIPTION

L'imprégnation hydrophobe est un traitement du béton destiné à produire une surface hydrofugée.

L'imprégnation hydrophobe est un traitement du béton destiné à produire une surface hydrofugée.  La surface intérieure des pores est revêtue mais les pores ne sont pas remplis. Aucun film ne se forme à la surface du béton et l'aspect de ce dernier n'est que peu ou pas modifié.

L'imprégnation hydrophobe fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les informations suivantes :

Description

-	Dénomination commerciale

-	Nombre de couches + taux d'application

-	Conditionnement et stockage.

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les éléments du marquage CE.

Conditions d'utilisation

-	Degré(s) de saturation du support

-	Alcalinité admissible du support (carbonaté et/ou alcalin)

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale de mise en oeuvre.

Mise en œuvre

-	Préparation des mélanges

-	Application

-	Délai entre couches

-	Précautions à prendre lors du séchage/durcissement.

### C. 23.2. SPECIFICATIONS

L'imprégnation hydrophobe est conforme à la NBN EN 1504-2.

| Caractéristique | Prescription | Classe correspondante |
| --- | --- | --- |
| Profondeur de pénétration | ≥ 10 mm | II |
| Taux de dessiccation | > 30 % | I |
| Absorption d'eau | Taux d'absorption ≤ 7,5 % par rapport à l'éprouvette non traitée |  |
| Résistance aux alcalis | Taux d'absorption ≤ 10 % par rapport à l'éprouvette non traitée (après immersion dans une solution alcaline) |  |
| Perte de masse après cycles de gel-dégel en présence de sels de déverglaçage | La perte de masse de la surface de l'éprouvette imprégnée doit se produire au moins 20 cycles plus tard que celle subie par une éprouvette non imprégnée |  |

### C. 23.3. RECEPTION DES PRODUITS - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les produits d'imprégnation relèvent du système 2+.

Les exigences de la NBN EN 1504-2 sont vérifiées sur base des documents accompagnant le marquage CE.

### C. 23.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation inclut le marquage et l'étiquetage du produit.