# C. 24. MEMBRANE PLASTIQUE

## C. 24.1. DESCRIPTION

La membrane plastique de protection est un film mince continu d'épaisseur uniforme d'une matière synthétique, imperméable et imputrescible.

## C. 24.2. SPECIFICATIONS

Les documents de marché définissent les spécifications relatives l'épaisseur et la masse surfacique.

A défaut, les valeurs minimales suivantes sont d'application:

- épaisseur ( 0,05 mm

- masse surfacique ( 45 g/m².

## C. 24.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Les membranes sont livrées en rouleaux d'au moins 90 m² de surface.

Les rouleaux sont entreposés à l'abri du soleil et des intempéries sur une aire propre et sans aspérités.  Lorsqu'on déroule le rouleau, le produit ne peut ni coller ni se déchirer.