# C. 25.	GEOTEXTILES

## C. 25.1.	Définitions

Les géotextiles sont des matériaux tissés, non tissés ou tricotés, perméables, à base de polymère.

La fonction remplie par le géotextile ou le produit apparenté dans la construction peut être: anti-contamination, filtration, drainage, renforcement, protection d’une barrière d’étanchéité ou une combinaison de ces fonctions.

## C.25.2.	Caractéristiques

Les géotextiles sont conformes, selon leur application (c.-à.-d. le type d’activité de construction dans laquelle ils sont appliqués), aux NBN EN 13249 à 13257 et 13265.

Les caractéristiques requises pour l’utilisation des géotextiles et produits apparentés dans la construction des routes et autres zones de circulation (à l’exclusion des voies ferrées et des couches de roulement), et dans les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement, sont décrites en particulier dans les NBN EN 13249 et 13251.

#### C.25.2.1. Caractéristiques des géotextiles anti-contaminants

Les géotextiles anti-contaminants doivent garantir simultanément la fonction de séparation des couches de granularité différente et la fonction de filtration pour garantir une perméabilité satisfaisante sans risque de colmatage.

Les caractéristiques minimales des géotextiles anti-contaminants et des géotextiles utilisés pour les systèmes de drainage doivent respecter les critères du tableau ci-dessous. Ces caractéristiques peuvent être modifiées sur base d’une étude et d’un calcul établis par l’entrepreneur et approuvés par le fonctionnaire dirigeant.

GT20: Pourquoi ajouter "pour les systèmes de drainage" alors que la fonction est identique ou compléter le titre du C. 25 .2.1. par "et pour systèmes de drainage"?

| Caractéristique | Méthode d'essai -> Chap. Q | Unité | Application |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Géotextile anti-contaminant | Géotextile anti-contaminant si M1 ≥ 11 MPa | Géotextile utilisés pour les systèmes de drainage |
| Résistance à la traction en SM et ST (1) GT20: N'est-ce pas SP (sens production) et ST (sens travers) comme ds NBN EN 13249? | NBN EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 10 |
| Allongement à la rupture en SM et ST GT20: Idem | NBN EN ISO 10319 | % | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 10 |
| Résistance à la perforation statique | NBN EN ISO 12236 | kN | ≥ 1,75 | ≥ 3 | ≥ 1 |
| Résistance à la perforation dynamique | NBN EN 918 | mm | ≤ 27 | ≤ 27 | ≤ 27 |
| Ouverture de filtration: O90 = d90 (2) | NBN EN ISO 12956 | µm | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ ? GT20: ? |
| Perméabilité à l'eau | NBN EN ISO 11058 | 10-3m/s (=l/m2.s) | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥ 34 |

(1) SP: Sens production – ST: Sens travers.

(2) Si le d90 n’est pas mentionné dans les documents d’adjudication, celui-ci par défaut est considéré comme égal à 63μm. Lors de l’exécution, l’entrepreneur démontre que le critère O90 = d90 du géotextile fourni est bien respecté avec le sol rencontré sur place.

#### C.25.2.2. Caractéristiques des géotextiles pour autres applications

GT20: Quelles sont ces "autres applications"?

Les documents d’adjudication définissent les caractéristiques des géotextiles en fonction de leur application. Ces caractéristiques doivent être conformes aux critères de la PTV 829.

GT20: La référence au PTV 829 doit être informative, comme pour les granulats.

Exemple: A titre d’information, les sables conformes à la catégorie CF C f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C.25.3 Réception des matériaux

C.25.3.1. Réception technique préalable

L’adjudicataire fournit les fiches techniques des produits au minimum 15 jours avant leur mise en œuvre.

Chaque rouleau doit être accompagné d’une fiche d’identification indiquant:

- le nom du fabricant;

- le type de produit;

- la date de fabrication ou le numéro de référence du rouleau;

- la longueur et la largeur du rouleau.

GT20: Le niveau d'attestation de conformité a été supprimé car il est imposé dans la norme harmonisée.

Les caractéristiques couvertes par le marquage CE ne peuvent pas à nouveau faire l'objet d'essais..Le tableau C. 25.3.2. a donc été supprimé.

# Comments

Valeur à vérifier par le GT6 ou le comité de lecture