###### C. 26. Géocomposite drainant

##### C. 26.1. Description

Les géotextiles et produits apparentés pour l’utilisation dans les systèmes de drainage répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 13252.

##### C. 26.2. Spécifications

Les géocomposites drainants sont des produits synthétiques en PA, PE, PET, PP, PVC ou un assemblage de ces matériaux, fabriqués en usine et fournis sur chantier en rouleaux. Ils se composent d'un géoespaceur imperméable ou non, muni soit d'un ou deux filtres géotextiles soit d'un filtre géotextile et d'une membrane imperméable. Pour l'évacuation d'eau, une cunette est incorporée en usine ou un tuyau drainant en PVC ou PE est assemblé au géocomposite sur chantier.

Les géocomposites drainants résistent aux agents chimiques et biologiques présents dans le milieu routier.

Les documents d’adjudication indiquent pour les géotextiles et produits apparentés :

- La durabilité (durée de vie en service) requise : jusqu’à 5 ans, jusqu’à 25 ans, supérieure à 25 ans ou autres conditions d’utilisation

- La durée maximale d’exposition.

Les documents d'adjudication indiquent le nombre de faces recouvertes d'un filtre en géotextile et la présence éventuelle d'une membrane imperméable. Ce nombre de faces peut varier d’un produit à l’autre en tenant compte du type de géoespaceur et de la nature de l’application. Dans le cas d'enrobage partiel des géocomposites en vue de leur assemblage sur chantier, les filtres et la membrane imperméable présentent des surlargeurs afin d'assurer leur continuité après installation.

Les documents d'adjudication indiquent aussi la hauteur et l'épaisseur du géocomposite, ainsi que sa capacité de débit dans le plan (en m²/sec et réduite à 10° C), pour le gradient hydraulique et la contrainte verticale long terme correspondant au projet.

En outre, les caractéristiques informatives suivantes sur les produits fournis sont données par le fabricant :

- détermination de la capacité de débit dans le plan en m²/s (sous gradient 1) et une contrainte égale ou supérieure correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa et suivant la NBN EN ISO 12958

- détermination de l'épaisseur résiduelle long terme sous 20 kPa et une contrainte correspondant au projet suivant la norme NBN EN 1897.

Les documents d’adjudication indiquent également le type et le nombre d'accessoires pour compléter le système de drainage (pièces d'obturation amont, exutoires, siphons pour traverser des zones avec câbles et canalisations, pièces de jonction entre rouleaux, ...).

#### C. 26.2.1. Filtre

Les filtres en géotextile sont conformes aux prescriptions du C. 25.1 pour les dispositifs drainants, moyennant les modifications suivantes :

- résistance à la traction ≥ 7 kN/m

- résistance à la perforation ≤ 45 mm

- CBR  ≥ 1100 kN

- Ouverture de filtration comprise entre 80 et 150 µm

#### C. 26.2.2. Membrane imperméable

Les membranes imperméables plastiques répondent aux prescriptions du C. 24 ; les membranes imperméables à base de bitume répondent aux prescriptions de la norme NBN B 46-003.

Les documents d'adjudication indiquent l'épaisseur et la masse surfacique du produit.

#### C. 26.2.3. Géoespaceur

Les documents d'adjudication indiquent la résistance à la compression à court terme des géoespaceurs.

A défaut, les prescriptions suivantes sont d'application :

- pour les noyaux dont le diagramme contrainte-déformation présente un maximum, la résistance à la compression à court terme est supérieure à 100 kPa

- pour les autres noyaux, la déformation relative sous la contrainte de service est limitée à 50 %.

#### C. 26.2.4. Sans objet

CHAPITRE Q

#### C. 26.2. GEOCOMPOSITE DRAINANT : SPECIFICATIONS

| Capacité de débit dans le plan | NBN EN 1897 et NBN EN 12958 | En m²/sec et réduite à 10° C, pour le gradient hydraulique et la contrainte verticale long terme correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa En m²/s (sous gradient 1) et une contrainte égale ou supérieure correspondant au projet pour des contraintes de 20 kPa, 50, 100 kPa ou 200 kPa |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur résiduelle long terme | NBN EN 1897 | Sous 20 kPa et une contrainte correspondant au projet |

#### C. 26.2.1. GEOCOMPOSITE DRAINANT - SPECIFICATIONS : Filtre

| Résistance à la traction | NBN EN ISO 10319 et NBN EN ISO 10321 |  |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la perforation | NBN EN 918 |  |
| CBR (Californian Bearing Ratio) | NBN EN ISO 12236 |  |
| Ouverture de filtration | EN ISO 12956 |  |

#### C. 26.2.3. GEOCOMPOSITE DRAINANT - SPECIFICATIONS : Géoespaceur

| Comportement au fluage en compression + cisaillement | NBN EN 1897 |  |
| --- | --- | --- |
| Capacité de débit dans le plan | NBN EN 12958 | En fonction du fluage en compression sur le long terme |