# C. 27. GEOGRILLE

## C. 27.1. Géogrille en matériaux synthétiques

### C. 27.1.1. DESCRIPTION

Les géogrilles sont des structures planes, constituées d’éléments résistant à la rupture (polypropylène, polyester, fibres de verre, ...), qui peuvent être utilisées comme interface antifissures dans les revêtements bitumineux.

GT20: Pourquoi ne citer qu'une seule application? L'application en renforcement de fondations est utile à mentionner.

Les géogrilles sont conçues suivant une structure de grille obtenue par l’un des modes de fabrication suivants:

- déformation sous haute température d’une plaque perforée de matériau polymère, en long ou successivement en long et en travers

- extrusion de matériau polymère

- ordonnancement de fibres, liées entre elles à leurs points de jonction par un processus chimique ou physique.

Les grilles peuvent être pourvues d’un géotextile à la base, ainsi que d’un produit de collage à base de bitume ou de polymère.

### C. 27.1.2. Spécifications

#### C. 27.1.2.1. Formes et dimensions

La forme et la largeur des mailles des géogrilles dépendent de l’application envisagée (armature uniaxiale ou biaxiale) et du matériau utilisé. La largeur de la maille est suffisamment grande vis-à-vis du calibre maximal du matériau, afin:

- d’obtenir un bon ancrage dans la géogrille du sol pierreux ou de l’empierrement (application en renforcement de sols ou de fondations)

- d’assurer un accrochage suffisant des matériaux bitumineux à la couche située sous la géogrille (application en antifissuration de revêtement bitumineux).

#### C. 27.1.2.2. Stabilité physique

Les géogrilles sont stables aux températures normales de mise en œuvre et d’utilisation.

#### C. 27.1.2.3. Stabilité chimique et biologique

Les géogrilles résistent aux agents chimiques et biologiques présents dans le milieu routier.

#### C. 27.1.2.4. Résistance à la traction et déformation à la rupture

Pour les géogrilles en fibres de verre, la résistance à la traction et la déformation à la rupture sont calculées à partir de celles des cordons de fibres de verre, tenant compte du nombre de cordons par unité de longueur respectivement en long et en travers.

Pour les interfaces antifissures, les spécifications ci-après sont d’application:

| Caractéristique | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériau | polypropylène | polyester | fibre de verre | composite fibres de verre - polyester | composite fibres de verre - polyester |
| Résistance minimale à la traction à la rupture en long et en travers (kN/m) | 20 | 35 | 35 | 10 | 30 |
| Déformation à la rupture en long et en travers (%) | 8 - 15 | 10 - 15 | 2,5 - 4,5 | 2,5 - 4,5 | 2,5 - 4,5 |
| Force minimale pour une déformation de 2 % (kN/m) en long et en travers | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| Température Vicat de ramollissement (°C) | 148 | 200 | - | - | - |
| Absorption de bitume (g/m²) | - | - | - | 400 | - |

### C. 27.1.3. Vérification

Trois rouleaux sont choisis dans chaque lot. Sur chaque rouleau choisi, sur toute la largeur du rouleau et à au moins 2 m des bouts, trois échantillons sont prélevés. Ils sont de dimensions telles que tous les essais de détermination des caractéristiques puissent être réalisés.

Sur chaque échantillon coupé, on indique le sens longitudinal.

Les échantillons sont emballés par trois. Chaque paquet est marqué et étiqueté.

Pour l’échantillonnage, chaque quantité totale de géogrille du même type et des mêmes caractéristiques est divisée en lots égaux qui sont aussi grands que possible, mais pas plus grands que 10.000 m².

### C. 27.1.4. Livraison et entreposage

Les géogrilles sont livrées en rouleaux pourvus des étiquettes originales de l’usine. Les rouleaux sont entreposés sur une surface propre ne comportant pas d’objets coupants.

Durant l’entreposage, les géogrilles sont protégées de la lumière du soleil.

## C. 27.2. Grillages d’armatures métalliques

### C. 27.2.1. Description

Les grillages d’armatures métalliques sont des grillages fabriqués à partir d’un fil d’acier recouvert d’un alliage de Zn-Al, renforcés à des intervalles réguliers par des torons ou par des fils plats torsadés.

### C. 27.2.2. Spécifications

GT20: Toutes les caractéristiques définies dans ce paragraphe couvrent-elles l'ensemble des produits admissibles disponibles sur le marché? Sont-elles toutes nécessaires et aussi précises?

La largeur de la maille est (80 ± 8) mm x (118 ± 10) mm et la distance entre les axes des renforts est (235 ± 15) mm pour les torons et (162 ± 12) mm pour les quelques fils séparés, qui se trouvent eux-mêmes à (15 ± 3) mm les uns des autres.

La largeur des grillages d’armatures est 100, 150, 200, 300, 330 ou 400 cm.

Les spécifications suivantes sont d’application:

| Caractéristique | Type 1 (avec toron 3 fils) | Type 2 (avec toron 2 fils) | Type 3 (avec fils séparés) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fil de tissage | Toron | Fil de tissage | Toron | Fil de tissage | Toron |
| Diamètre du fil (mm) | 2,45 ± 0,09 | 3,00 ± 0,12 | 2,20 ± 0,09 | 3,00 ± 0,12 | 2,70 ± 0,09 | 3,40 ± 0,12 |
| Galvanisation Zn-Al (g/m² de surface du fil) | ( 250 | ( 150 | ( 240 | ( 150 | ( 260 | ( 200 |
| Charge de rupture (N) | ( 1800 | ( 38000 (par toron) | ( 1450 | ( 25300 (par toron) | ( 2100 | ( 14500 (par fil) |

| Caractéristique | Type 4 (avec toron 3 fils) | Type 5 (avec toron 2 fils) |
| --- | --- | --- |
|  | Fil de tissage | Fil plat torsadé | Fil de tissage | Fil plat torsadé |
| Diamètre du fil (mm) | 2,45 ± 0,09 | 7,00 x 3,00 | 2,20 ± 0,09 | 6,50 x 2,00 |
| Galvanisation Zn-Al (g/m² de surface du fil) | ( 125 | ( 80 | ( 125 | ( 80 |
| Charge de rupture (N) | ( 1800 | ( 12000 | ( 1450 | ( 7500 |

### C. 27.2.3. Vérification

Trois rouleaux sont choisis dans chaque lot. Sur chaque rouleau choisi, sur toute la largeur du rouleau et à au moins 2 m des bouts, trois échantillons sont prélevés. Ils sont de dimensions telles que tous les essais de détermination des caractéristiques puissent être réalisés.

### C. 27.2.4. Livraison et entreposage

Les grillages d’armatures pour revêtements bitumineux sont livrés en rouleaux d’au moins 25 m. Les rouleaux sont entreposés de façon à prévenir des dégradations et à ne pas mettre en danger la bonne adhésion entre les grillages d’armatures et la couche d’accrochage/revêtement bitumineux.

## C. 27.3. Géogrilles de renforcement de sol

### C. 27.3.1. Description

La géogrille de renforcement de sol est utilisée soit en renforcement de fond de coffre ou à la base de remblais dans le cas de sols insuffisamment portants.

### C. 27.3.2. SPECIFICATIONs

GT20: Toutes les caractéristiques définies dans ce paragraphe couvrent-elles l'ensemble des produits admissibles disponibles sur le marché? Sont-elles toutes nécessaires et aussi précises?

# La géogrille est du type bi-orientée en polypropylène, polyéthylène ou polymère semblable, fabriquée à partir d’un film perforé par extrusion et étirement dans les deux sens (afin d’orienter le polymère dans le sens de la traction). Le polyester est exclu.

# Les jonctions entre les mailles font donc intégralement partie de la structure de la géogrille et ne peuvent être obtenues par soudage, aiguilletage ou autre procédé.

# Les spécifications suivantes sont d’application:

-	résistance à la traction à la rupture:			≥ 30 kN/m ;

-	résistance à la traction à 2 % de déformation:		≥ 10 kN/m ;

-	allongement à la rupture:					≤ 12 % ;

-	dimensions de l’ouverture de maille:			+ 40 mm.

La géogrille est stable aux températures normales de mise en œuvre et d’utilisation. Elle résiste aux agents chimiques et biologiques présents dans le milieu routier. Elle est résistante aux rayons UV par addition de noir de carbone (≥ 2 %).

### C. 27.3.3. Réception des matériaux

#### C. 27.3.3.1. Réception technique préalable

La géogrille relève du système CE 2+.

GT20: Quelle est la norme harmonisée de référence? La mentionner. Ne pas indiquer le niveau d'attestation du CE (s'il est unique).

L’adjudicataire fournit les fiches techniques des produits utilisés reprenant les caractéristiques du 
C. 27.3.2., au minimum 15 jours avant leur mise en œuvre.

Chaque rouleau doit être accompagné d’une fiche d’identification indiquant:

- le nom du fabricant ;

- le type de produit ;

- la date de fabrication ou le numéro de référence du rouleau

- la longueur et la largeur du rouleau.

#### C. 27.3.3.2. Fréquences minimales d’essai

GT20 : A supprimer si une norme existe.

| Caractéristique | Méthode d’essai | Fréquence d'essai | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la traction à la rupture | EN ISO XXC | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Allongement à la rupture | EN ISO 10319 | 1 par 10.000 m² avec 1 minimum/ chantier |  |
| Durabilité | Annexe B de la norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257 ou EN 13265 | 1 par chantier |  |