C. 30. DALLES	2

C. 30.1. DALLES EN BÉTON DE CIMENT	2

C. 30.2. Dalles en pierre naturelle	4

C. 30.2.1. RECEPTION DES Dalles EN PIERRE NATURELLE	4

C. 30.2.1.1. ECHANTILLONS CONTRACTUELS	4

C. 30.2.1.2. CONSTITUTION DES LOTS HOMOGENES	4

C. 30.2.1.3. RECEPTION TECHNIQUE DE LOTS HOMOGENES	4

C. 30.2.1.3.1. Généralités	4

C. 30.2.1.3.2. Réception sur le chantier	5

C. 30.2.2. Dalles en pierre calcaire	7

C. 30.2.2.1.SPECIFICATIONS	7

C. 30.2.2.2. EXIGENcES	7

C. 30.2.2.2.1. DIMENSIONS	7

C. 30.2.2.2.2. GEL-DEGEL	8

C. 30.2.2.2.3. Chocs TheRmiqueS	8

C. 30.2.2.2.4. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE	8

C. 30.2.2.2.5. ABSORPTION D’EAU	8

C. 30.2.2.2.6. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION	8

C. 30.2.2.2.7. RESISTANCE A L’USURE	9

C. 30.2.2.2.8. RESISTANCE AU GLISSEMENT	9

C. 30.2.3. Dalles en gres et autres roches siliceuses	9

C. 30.2.3.1.SPECIFICATIONS	9

C. 30.2.3.2. EXIGENcES	9

C. 30.2.3.2.1. DIMENSIONS	9

C. 30.2.3.2.2. GEL-DEGEL	9

C. 30.2.3.2.3. ABSORPTION D’EAU	9

C. 30.2.3.2.4. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION	10

C. 30.2.3.2.5. RESISTANCE A L’USURE	10

C. 30.2.3.2.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT	10

C.30.3. Dalles gazon en béton.	10

C.30.4. Dalles de repérage	10

C. 30.4.1. Matériaux	10

C. 30.4.2. Description	11

C. 30.4.2.1. Dalles de conduite: SIGNAL strié	11

C. 30.4.2.1.1. Définition	11

C. 30.4.2.1.2 Caractéristiques techniques	11

C. 30.4.2.2. Dalles d’éveil à la vigilance: SIGNAL à protubérances	12

C. 30.4.2.2.1. Définition	12

C. 30.4.2.2.2. Caractéristiques techniques	12

C. 30.4.2.3. Dalles d’information: SIGNAL SOUPLE	13

C. 30.4.2.3.1. Définition	13

C. 30.4.2.3.2. Caractéristiques techniques	13

# C. 30. DALLES

## C. 30.1. DALLES EN BÉTON DE CIMENT

Les dalles en béton de ciment satisfont aux conditions suivantes:

- la longueur hors-tout ne peut dépasser 1 m;

- la longueur hors-tout divisée par l’épaisseur est supérieure à 4.

Les dalles en béton sont conformes aux NBN EN 1339 et NBN B 21-211.

Les documents d'adjudication spécifient, le cas échéant, le type, le format, la forme, la texture et la couleur des dalles.

Les dalles en béton ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les dalles en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément à l’annexe A de la NBN B 21-211 ainsi qu'à l’annexe B de la NBN EN 1339.

Les documents d'adjudication spécifient la catégorie d'application selon le tableau C. 30.1.

Par défaut, les dalles en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application II a ou III a.

| Classe minimale (Marquage) |
| --- |
| Catégorie | Epaisseur h (mm) | Dimension de fabrication | Ecart dimensionnel diagonales | Résistance aux agressions climatiques |
| II a | > 60 | 2 (P) | 2 (K) | 3 (D) |
| II b |  | 2 (P) | 2 (K) | 2 (B) |
| III a | ( 60 | 3 (R) | 3 (L) | 3 (D) |
| III b |  | 3 (R) | 3 (L) | 2 (B) |
| et Classe minimale (Marquage) |
| Catégorie | Epaisseur h (mm) | Résistance à l’abrasion | Résistance à la flexion | Charge de rupture |
| II a | > 60 | 3 (H) | 3 (U) | ( 110 |
| II b |  | 3 (H) | 3 (U) | ( 110 |
| III a | ( 60 | 3 (H) | 3 (U) | ( 45 |
| III b |  | 3 (H) | 3 (U) | ( 45 |
| Avec: II a = catégorie de dalles pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel (p.ex. rues piétonnières, pistes cyclables à côté de la chaussée); II b = catégorie de dalles pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel; III a = catégories de dalles pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et exclusivement au trafic des piétons et cyclistes; III b = catégories de dalles pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et exclusivement au trafic des piétons et cyclistes; 2 (P) = écarts dimensionnels d’au maximum: si dimensions ( 600 mm: (2 mm sur la longueur et la largeur et (3 mm sur l’épaisseur si dimensions > 600 mm: (3 mm sur la longueur, la largeur et l’épaisseur; 3 (R) = écarts dimensionnels d’au maximum (2 mm sur la longueur, la largeur et l’épaisseur quelque soit la dimension de la dalle; 2 (K) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales de la dalle de 3 mm si la diagonale est ( 850 et 6 mm si elle est > 850 mm; 3 (L) = différences maximales admissibles entre le mesurage des diagonales de la dalle de 2 mm si la diagonale est ( 850 et 4 mm si elle est > 850 mm; 3 (D) = perte de masse après l’essai de gel-dégel d’au maximum 1,0 kg/m² en moyenne et 1,5 kg/m² en individuelle; 2 (B) = absorption d’eau d’au maximum 6 % en masse; 3 (H) = résistance à l’abrasion d’au maximum 23 mm. 3 (U) = résistance à la flexion d’au moins 4,0 MPa et d’au moins 5,0 MPa en valeur caractéristique. |

## Tableau C. 30.1.

## C. 30.2. Dalles en pierre naturelle

Les dalles en pierre naturelle sont des éléments de revêtement dont la largeur nominale dépasse 15 cm et est généralement égale à au moins 2 fois l'épaisseur.

Leur origine géologique est conforme au C. 28.1.1.

Les dalles en pierre naturelle pour le pavage extérieur répondent aux prescriptions de la NBN EN 1341.

Les dalles «tout venant» ont une épaisseur comprise entre 3 et 8 cm et sont à placer en «opus incertum».

Le tableau C. 30.2 définit les classes d'usage en fonction de la charge de rupture en flexion.

| CLASSE | CHARGE DE RUPTURE EN FLEXION (min) kN | Usage caractéristique |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aucune exigence | Décoration |
| 1 | 0,75 | Dalles posées sur mortier, usage piétonnier uniquement |
| 2 | 3,5 | Zones piétonnières et cyclables. Jardins, balcons |
| 3 | 6,0 | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes. Entrées de garage |
| 4 | 9,0 | Zones de circulation piétonnières, places de marché empruntées occasionnellement par les véhicules de livraison et de secours |

Tableau C. 30.2

### C. 30.2.1. RECEPTION DES Dalles EN PIERRE NATURELLE

Cette rubrique s’applique à tous les types de dalles en pierre naturelle. La réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri à effectuer au moment de la mise en œuvre.

#### C. 30.2.1.1. ECHANTILLON CONTRACTUEL

Comme mentionné au C. 28.1.2., l'entrepreneur fournit au fonctionnaire dirigeant, un échantillon contractuel, accepté par les deux parties, du matériau qu'il compte mettre en œuvre.

Cet échantillon contractuel est constitué d’une planche d’essai de 1 m² minimum (avec un minimum de 3 dalles) qui donne l'aspect moyen et montre les variations d'aspect (couleurs et nuances, veines, etc.) acceptées dans le cadre du marché.

Lors de son transfert sur le lieu de dallage, chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison reprenant les renseignements suivants:

- la nature lithologique et dénomination pétrographique de la roche (certificat d'origine conforme au C. 28.1.1.);

- l’origine des dalles (lieu d'extraction et lieu de production si différents);

- les dimensions nominales des dalles;

- la quantité et type de conditionnement;

- le lieu, date de livraison et identité du livreur.

Ces documents (le bon de livraison et le certificat d'origine) sont signés pour accord par les deux parties et conservés par le service dirigeant.

#### C. 30.2.1.2. CONSTITUTION DES LOTS HOMOGENES

En fonction de la superficie à poser, par type d'application et par provenance des dalles (origine et nature), on définit le nombre de lots homogènes à tester.

Un lot homogène correspond à une surface à poser de 500 m2 (au maximum).

Le reste de la division par 500 de la surface à poser constitue un lot distinct ou est ajouté au dernier lot suivant que sa valeur atteint ou non 250 m².

Toutefois, avec l'accord du fonctionnaire dirigeant, lorsqu'une même fourniture est destinée à des petites surfaces à poser sur différents chantiers, le regroupement en un seul lot homogène est envisageable, pour autant que la surface totale ne dépasse pas 750 m2 et que les dalles soient destinées à un même type d'application et soient de même provenance, origine et nature.

Chaque lot est clairement identifié par un code.

#### C. 30.2.1.3. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE (SUR CHANTIER)

La réception est effectuée sur le chantier en présence du fournisseur (producteur ou importateur) et de l'entrepreneur à une date fixée de commun accord (24 heures au moins avant la livraison).

Chaque lot homogène est soumis à des essais de réception technique préalable sur le chantier.

Par lot homogène, 2 échantillons constitués de 10 dalles chacun (avec un minimum de 1 m²) et destinés à la réception technique préalable sont prélevés aléatoirement. L'échantillon n°1 est destiné aux essais de réception tandis que l'échantillon n°2 sert aux contre-essais éventuels.

Le procédé de l'échantillonnage est convenu entre les parties en fonction du type de pavés et du type de conditionnement.

La réception par lots ne préjuge en rien du rebut lors du tri à effectuer au moment de la mise en œuvre.

Les essais de réception sont réalisés selon le schéma décrit ci-après.

Avec:

- Rfm = Résistance à la flexion moyenne;

- Rfi = Résistance à la flexion individuelle;

- Rfn = Résistance à la flexion nominale.

- %m = pourcentage en masse.

Les essais de détermination de la nature lithologique, du contrôle d'aspect et des contrôles dimensionnels sont effectués sur place par le réceptionnaire du fonctionnaire dirigeant. Les autres essais sont réalisés en laboratoire externe.

L'échantillon contractuel, constitué d’une planche d’essai de 1 m² minimum, sert de référence pour les comparaisons de la nature lithologique et de l'aspect.

Dans le cas où un test de contre-essai (échantillon n°2) conclut à la non-conformité du lot, la vérification des autres caractéristiques n'est pas poursuivie.

En résumé, après contrôle de la nature lithologique, de l'aspect, de la forme et des dimensions des dalles constituant un échantillon de réception, 20 dalles sont isolées et répartis comme suit:

- 2 dalles réservées à l'analyse pétrographique;

- 10 dalles destinées à l'essai de flexion, la flexion étant réalisée perpendiculairement au plan de stratification, lequel est identifié au préalable;

- 10 dalles pour la détermination de la résistance au gel-dégel.

Ce rapport d'essais mentionne, outre les renseignements imposés par la norme d'essai l'origine exacte (lieu d'extraction) de l'échantillon de roche analysé ainsi que sa nature lithologique et sa couleur.

Lorsque les documents d'adjudication mentionnent d'autres spécifications supplémentaires, la conformité du produit est vérifiée par la détermination de ces caractéristiques sur au moins 10 dalles par lot homogène et par caractéristique.

### C. 30.2.2. Dalles en pierre calcaire

#### C. 30.2.2.1. SPECIFICATIONS

La charge de rupture en flexion est obtenue au départ de la résistance en flexion à l’aide de la formule suivante:

où

est la contrainte de flexion (MPa);

W  est la largeur de la dalle (mm);

t   est l’épaisseur de la dalle (mm);

L  est la longueur de la dalle entre appuis (mm);

P  est la charge de rupture (kN) .

Les tolérances dimensionnelles prescrites par la NBN EN 1341 et la classe d’usage sont imposées dans les documents d'adjudication.

#### C. 30.2.2.2. EXIGENcES

##### C. 30.2.2.2.1. DIMENSIONS

Les dalles répondent aux exigences dimensionnelles définies aux points 4.1.2.1. et 4.1.2.2 de la 
NBN EN 1341. Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts dimensionnels.

A défaut:

- Ecart sur les dimensions en plan:	Marquage P2 pour dimensions ≤ 400 mm

Marquage P1 pour > 400 mm et clivé;

- Ecart sur les diagonales: 		Marquage D2 pour ≤ 400 mm

Marquage D1 pour > 400 mm;

- Ecart sur l’épaisseur:			Marquage T2.

##### C. 30.2.2.2.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la NBN EN 12371.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en flexion et la perte de masse est < 1%.

##### C. 30.2.2.2.3. Chocs TheRmiqueS

L’essai est exécuté conformément à la NBN EN 14066

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non souhaitée (p.ex. oxydation) ou aucun dégât.

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches éventuelles, l'oxydation et les dégâts.

##### C. 30.2.2.2.4. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE

Le vieillissement accéléré est exécuté conformément à la NBN EN 13919.

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non souhaitée (p.ex. oxydation) ou aucun dégât.

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches éventuelles, l'oxydation et les dégâts.

Après l'essai, la perte de masse est < 1%.

##### C. 30.2.2.2.5. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la NBN EN 13755

Elle est inférieure à la valeur déclarée par le producteur.

##### C. 30.2.2.2.6. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION

La résistance en flexion est déterminée conformément à la NBN EN 12372.

En fonction de la charge de rupture en flexion, les dalles sont réparties dans les classes d’utilisation décrites au tableau C. 30.2.

La résistance en flexion est supérieure à la valeur déclarée par le producteur.

##### C. 30.2.2.2.7. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la NBN EN 14157 (méthode Capon). .

La résistance à l'usure est ≤ 24 mm (valeurs individuelles).

##### C. 30.2.2.2.8. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la NBN EN 14231.

La résistance au glissement est ≥ 35 (valeur USRV - valeurs individuelles).

### C. 30.2.3. Dalles en gres et autres roches siliceuses

#### C. 30.2.3.1. SPECIFICATIONS

Les dalles équarries sont de largeur comprise entre 15 et 25 cm et de longueur comprise entre 20 et 40 cm. Leur épaisseur est comprise entre 3 et 8 cm.

Les tolérances dimensionnelles sont prescrites par la NBN EN 1341.

Les documents d'adjudication précisent la classe d’usage définie dans le tableau C. 30.2.2.

#### C. 30.2.3.2. EXIGENcES

##### C. 30.2.3.2.1. DIMENSIONS

Les dalles répondent aux exigences dimensionnelles définies aux 4.1.2.1. et 4.1.2.2 de la NBN EN 1341. Les documents d’adjudication précisent la classe relative aux écarts dimensionnels.

A défaut:

- Ecart sur les dimensions en plan:	Marquage P2 pour dimensions ≤ 400 mm;

Marquage P1 pour dimensions > 400 mm et clivé;

- Ecart sur les diagonales:	 	Marquage D2 pour dimensions ≤ 400 mm;

Marquage D1 pour dimensions > 400 mm;

- Ecart sur l’épaisseur:		Marquage T2.

##### C. 30.2.3.2.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la NBN EN 12371.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en flexion et la perte de masse est 
< 1%.

##### C. 30.2.3.2.3. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la NBN EN 13755.

Elle est inférieure à la valeur déclarée par le producteur.

##### C. 30.2.3.2.4. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION

La résistance en flexion est déterminée conformément à la NBN EN 12372

En fonction de la charge de rupture en flexion, les dalles sont réparties dans les classes d’utilisation décrites au tableau C.30.2

La résistance en flexion est supérieure à la valeur déclarée par le producteur.

Les dalles sont réparties en classes d'utilisation en fonction d'une charge de rupture calculée, conformément à l'annexe B de la NBN EN 1341, pour des dimensions et une résistance à la flexion minimale définies.

En fonction de la charge de rupture calculée, la dalle est répartie dans les classes d'utilisation décrites aux chapitres C. 30.2.1. et C. 30.2.2.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

##### C. 30.2.3.2.5. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la NBN EN 14157 (méthode Capon).

La résistance à l'usure est ≤ 24 mm (valeurs individuelles).

##### C. 30.2.3.2.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la NBN EN 14231.

La résistance au glissement est ≥ 35 (valeur USRV - valeurs individuelles).

## C. 30.3. Dalles-gazon en béton et en pehd

Les dalles-gazon en béton sont conformes au PTV 121.

Les documents d'adjudication spécifient la classe de résistance et indiquent si les dalles comportent uniquement des ouvertures de drainage verticales passantes ou si elles sont également munies d'évidements dans la face supérieure.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les dalles-gazon en béton sont rectangulaires. L'épaisseur est déterminée par la classe de résistance requise.

Les dalles-gazon en béton ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les dalles-gazon en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux PTV 100 § 9 et PTV 121 § 9.3.

Les dalles-gazon en PEHD font l'objet de prescriptions particulières dans les documents d'adjudication.

## C. 30.4. Dalles de repérage

### C. 30.4.1. Matériaux

Les dalles de repérage en béton de ciment sont conformes aux NBN EN 1339 et NBN B 21-211.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les dalles de repérage en béton de ciment appartiennent à la catégorie d'application II a ou III a selon le tableau C. 30.1.

Les dalles de repérage en pierre naturelle sont conformes à la NBN EN 1341.

Les dalles de repérage fabriquées en matériaux préformés et posées sur le support existant (produits appliqués à froid ou à chaud) présentent une adhérence SRV de minimum 45 unités selon la NBN EN 14231.

### C. 30.4.2. Description

#### C. 30.4.2.1. Dalles de conduite: SIGNAL strié

##### C. 30.4.2.1.1. Définition

Signal qui a pour but d’orienter la personne aveugle ou malvoyante. Ce signal, qu’il s’agisse de dallage, de pavage, d’élément préformé ou d’autres produits, est détectable au pied, à la canne et visuellement. L’axe des stries mène à l’endroit où on souhaite guider la personne.

Domaines d’application:

- pour donner l’axe d’une traversée piétonne

- pour conduire à la zone d’attente d’un arrêt de bus ou de tram

- lorsqu’une situation conduit à une désorientation complète.

##### C. 30.4.2.1.2. Caractéristiques techniques

La couleur du signal est définie dans les documents d’adjudication; à défaut, elle est blanche.

La largeur de fonctionnement du signal podotactile est comprise entre 550 et 650 mm, elle est mesurée entre le milieu des deux reliefs extérieurs.

Les reliefs ont des largeurs comprises entre 16 et 20 mm.

La largeur de la rainure entre deux reliefs est comprise entre 18 et 30 mm. Elle doit toujours être supérieure à la largeur du relief.

La hauteur des reliefs est comprise entre 4,5 et 5,5 mm.

Les reliefs sont en saillie par rapport au niveau environnant.

Le signal ne peut être interrompu de plus de 5 mm du bord de l’élément et au maximum trois fois par mètre courant. De plus, les éléments doivent être jointifs.

Dans le cas des éléments collés l’épaisseur du support est ≤ 3,5 mm.

Figure C. 30.4.2.1.2

#### C. 30.4.2.2. Dalles d’éveil à la vigilance: SIGNAL à protubérances

##### C. 30.4.2.2.1. Définition

Signal qui a pour but d’éveiller la vigilance de la personne aveugle ou malvoyante à l’approche d’un danger. Ce signal, qu’il s’agisse de dallage, de pavage, d’élément préformé ou d’autres produits, est détectable au pied, à la canne et visuellement.

Domaines d’application:

- signaler une traversée sur trottoir

- signaler un escalier ou un escalator

- signaler un bord de quai.

##### C. 30.4.2.2.2. Caractéristiques techniques

La couleur du signal est définie dans les documents d’adjudication; à défaut, elle est blanche.

La largeur de fonctionnement du signal podotactile est comprise entre 560 et 680 mm (soit 16 fois la distance d), elle est mesurée entre le milieu des plots externes.

La longueur de fonctionnement équivaut à la zone de danger.

Les plots sont circulaires et ont une hauteur comprise entre 4,5 et 5,5 mm

Le diamètre des plots est compris entre 23 et 27 mm à leur base.

La distance d entre deux axes de plots est constante et comprise entre 35 et 42,5 mm.

Les plots sont disposés en quinconce. Ils sont en saillie par rapport au niveau environnant.

Dans le cas des éléments collés l’épaisseur du support est ≤ 3,5 mm.

Figure . C. 30.4.2.2.2.

#### C. 30.4.2.3. Dalles d’information: SIGNAL SOUPLE

##### C. 30.4.2.3.1. Définition

Signal indiquant à la personne aveugle ou malvoyante, la présence d’une information ou un changement de direction dans sa ligne de conduite. Ce signal est détectable au pied, à la canne et visuellement.

Domaines d’application:

- zone d’attente d’arrêt de bus, tram

- changement de la direction ou déviation de la ligne de conduite

- Guichet, ascenseur, etc.

##### C. 30.4.2.3.2. Caractéristiques techniques

Le signal présente une souplesse suffisante pour contraster avec la rigidité des revêtements adjacents.

Le signal souple forme un carré de 60 x 60 cm.

La couleur des dalles est définie dans les documents d’adjudication; à défaut, elle est noire.

La surface est non glissante même par temps de pluie.

Le revêtement souple utilisé résiste aux conditions normales extérieures sans modification importante des propriétés (gel, pluie, UV, variation de température) ainsi qu’au passage occasionnel d’un véhicule.