C. 31. BORDURES	2

C. 31.1. Bordures en pierre naturelle	2

C. 31.1.1. BORDURES en pierre calcaire	2

C. 31.1.1.1. dESCRIPTION	2

C. 31.1.1.2. SPECIFICATIONS	2

C. 31.1.1.3.  EXIGENGES	4

C. 31.1.1.3.1. DIMENSIONS	4

C. 31.1.1.3.2 GEL-DEGEL	4

C. 31.1.1.3.3. Chocs TheRmiqueS	4

C. 31.1.1.3.4. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE	4

C. 31.1.1.3.5. ABSORPTION D’EAU	4

C. 31.1.1.3.6. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION	5

C. 31.1.1.3.7. RESISTANCE A L’USURE	5

C. 31.1.1.3.8. RESISTANCE AU GLISSEMENT	5

C. 31.1.2. BORDURES RUSTIQUES EN GRES FAMENNIEN	5

C. 31.1.2.1. SPECIFICATIONS	5

C. 31.1.2.2.  EXIGENGES	5

C. 31.1.2.2.1. DIMENSIONS	5

C. 31.1.2.2.2. GEL-DEGEL	5

C. 31.1.2.2.3. ABSORPTION D’EAU	5

C. 31.1.2.2.4. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION	6

C. 31.1.2.2.5. RESISTANCE A L’USURE	6

C. 31.1.2.2.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT	6

C. 31.2. Bordures préfabriquées en béton	6

# C. 31. BORDURES

## C. 31.1. Bordures en pierre naturelle

Les bordures en pierre naturelle sont des éléments linéaires dont la longueur est supérieure à 300 mm et qui sont généralement utilisés comme bord d'une route ou d'un sentier. Leur origine géologique est conforme au C. 28.1.1.

Les bordures en pierre naturelle pour pavage extérieur répondent aux prescriptions de la 
NBN EN 1343.

Les documents d'adjudication définissent les tolérances dimensionnelles et la classe d’usage caractéristiques prescrites par la NBN EN 1343.

Dans le cas où les bordures courbes possèdent une face arrière plane, la "largeur totale" est la largeur mesurée sur la section transversale qui constitue l'extrémité.

La réception technique est réalisée pièce par pièce (pour les dimensions, les éclats et les particularités de surface).

Le tableau C. 31.1. définit les classes d'usage en fonction de la charge de rupture en flexion.

| CLASSE | CHARGE DE RUPTURE EN FLEXION (min) kN | USAGE CARACTERISTIQUE |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aucune exigence | Décoration |
| 1 | 0,75 | Bordures posées sur mortier, usage piétonnier uniquement |
| 2 | 3,5 | Zones piétonnières et cyclables. Jardins, balcons |
| 3 | 6,0 | Accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes. Entrées de garage |
| 4 | 9,0 | Zones de circulation piétonnières, places de marché empruntées occasionnellement par les véhicules de livraison et de secours |
| 5 | 14,0 | Zones de circulation fréquemment empruntées par des poids lourds |
| 6 | 25,0 | Routes et rues; stations-service |

Tableau C. 31.1.

### C. 31.1.1. BORDURES en pierre calcaire

#### C. 31.1.1.1. dESCRIPTION

La qualité de la pierre est contrôlée suivant le C. 28.1.2. La conformité de la catégorie est vérifiée selon la NIT 220.

Les dimensions sont vérifiées sur chantier. Les éléments qui présentent des éclats, de l'écaillage ou des écornures sur plus de 4 cm2 d'une face vue sont refusés. Les particularités inhérentes à la pierre sont admises pour les parties non vues. La pose s’effectue toujours en lits de carrière.

#### C. 31.1.1.2. SPECIFICATIONS

Les dimensions de la section transversale droite des différents types de bordures en pierre naturelle sont données à la figure C. 31.1.1. et au tableau C. 31.1.1.

Les longueurs des différents types de bordures sont les suivantes:

- types A, B et D:		bordures droites: longueur comprise entre 80 et 120 cm;

- bordures courbes:		longueur développée maximale de la face vue : 125 cm.

- type C			bordures droites: longueur comprise entre 30 et 75 cm.

Les sections transversales aux extrémités des bordures sont planes et perpendiculaires à la face supérieure.

Les faces vues sont taillées comme suit:

- types A II et B II: toutes les faces sont sciées.

- types A I, B I et D: les faces verticales sont sciées et la face supérieure est taillée mécaniquement (dans le sens de la longueur, à 15 coups/dm, si les documents d'adjudication le spécifient).

- type C: les faces verticales sont sciées, la face supérieure brute est dressée au marteau.

Figure C. 31.1.1

| Type | h (hauteur totale) cm | a (chanfrein) cm | b (chanfrein) cm | e (largeur totale) cm | R (rayon) cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A I 1 A I 2 | 25 30 | 2 2 | 2 2 | 15 15 | 0 0 |
| A II 1 A II 2 | 25 30 | 10 10 | 10 10 | 15 15 | 0 0 |
| B I 1 B I 2 | 25 30 | 2 2 | 2 2 | 20 20 | 0 0 |
| B II | 30 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| C I 1 C I 2 | 25 30 | 0 0 | 0 0 | 8 8 | 0 0 |
| C II 1 C II 2 | 25 30 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 0 |
| D I D II | 15 20 | 2 2 | 2 2 | 30 30 | 0 0 |
| TEC | 35 | 2 | 16 | 15 | 2 |

Tableau C. 31.1.1.

Les différents types de bordures sont imposés dans les documents d'adjudication.

#### C. 31.1.1.3.  EXIGENGES

##### C. 31.1.1.3.1. DIMENSIONS

Les classes suivantes pour les écarts admissibles sont en vigueur (voir 4.2.1 et 4.2.2 de la NBN EN 1343)

A défaut:

- Hauteur:	Classe 2

- Fruit:	Classe 2

##### C. 31.1.1.3.2 GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la NBN EN 12371. -> Chap. Q

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en flexion et la perte de masse est 
< 1%.

##### C. 31.1.1.3.3. Chocs TheRmiqueS

L’essai est exécuté conformément à la NBN EN 14066. -> Chap. Q

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non souhaitée (p.ex. oxydation) ou dégâts.

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches éventuelles, l'oxydation et les dégâts.

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification du module d'élasticité dynamique et la perte de masse est < 1%.

##### C. 31.1.1.3.4. VIEILLISSEMENT ACCELERE AVEC LE SO2 EN PRESENCE D’HUMIDITE

Le vieillissement accéléré est exécuté conformément à la NBN EN 13919. -> Chap. Q

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non souhaitée (p.ex. oxydation) ou aucun dégât.

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches éventuelles, l'oxydation et les dégâts.

Après l'essai, la perte de masse est < 1%.

##### C. 31.1.1.3.5. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la NBN EN 13755. -> Chap. Q

Elle est inférieure à la valeur déclarée par le producteur.

##### C. 31.1.1.3.6. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION

La résistance en flexion est déterminée conformément à la NBN EN 12372.

-> Chap. Q

Les bordures sont réparties en classes d'utilisation en fonction d'une charge de rupture calculée, conformément à l'annexe B de la NBN EN 1343, pour des dimensions et une résistance à la flexion minimale définies.

Le tableau C. 31.1. définit les classes d'usage en fonction de la charge de rupture en flexion.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

##### C. 31.1.1.3.7. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la NBN EN 14157 (méthode Capon). -> Chap. Q

La résistance à l'usure est ≤ 24 mm (valeurs individuelles).

##### C. 31.1.1.3.8. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la NBN EN 14231-> Chap. Q

La résistance au glissement est ≥ 35 (valeur USRV - valeurs individuelles).

### C. 31.1.2. BORDURES RUSTIQUES EN GRES FAMENNIEN

#### C. 31.1.2.1. SPECIFICATIONS

La finition comporte une face verticale et deux retours épincés sur 20 cm avec une tolérance de 2 cm.

Les particularités d'aspect ne peuvent nuire à la durabilité du matériau.

Les dimensions sont les suivantes:

- longueur: entre 30 et 60 cm

- hauteur: 20 à 30 cm

- largeur: 8 à 10 cm ou 10 à 12 cm.

Ces dimensions sont précisées dans les documents d'adjudication.

#### C. 31.1.2.2.  EXIGENcES

##### C. 31.1.2.2.1. DIMENSIONS

Les classes suivantes pour les écarts admissibles sont en vigueur (voir 4.2.1 et 4.2.2 de la NBN EN 1343)

A défaut:

- Hauteur:	Classe 2

- Fruit:	Classe 2

##### C. 31.1.2.2.2. GEL-DEGEL

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la NBN EN 12371. -> Chap. Q

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en flexion et la perte de masse est < 1%.

##### C. 31.1.2.2.3. ABSORPTION D’EAU

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la NBN EN 13755. -> Chap. Q

Elle est inférieure à la valeur déclarée par le producteur.

##### C. 31.1.2.2.4. RESISTANCE EN FLEXION et CLASSE D’UTILISATION

La résistance en flexion est déterminée conformément à la NBN EN 12372. -> Chap. Q

Les bordures sont réparties en classes d'utilisation en fonction d'une charge de rupture calculée, conformément à l'annexe B de la NBN EN 1343, pour des dimensions et une résistance à la flexion minimale définies.

Le tableau C. 31.1. définit les classes d'usage en fonction de la charge de rupture en flexion.

Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée.

##### C. 31.1.2.2.5. RESISTANCE A L’USURE

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la NBN EN 14157 (méthode Capon) -> Chap. Q

La résistance à l'usure est ≤ 24 mm (valeurs individuelles).

##### C. 31.1.2.2.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT

La résistance au glissement est déterminée conformément à la NBN EN 14231 -> Chap. Q

La résistance au glissement est ≥ 35 (valeur USRV - valeurs individuelles).

## C. 31.2. Bordures préfabriquées en béton

Les bordures de trottoir préfabriquées en béton sont conformes au type principal I selon les normes NBN EN 1340 et NBN B 21-411.

Les documents d'adjudication spécifient de préférence des bordures de trottoir standard et en précisent le type.

Dans les autres cas, ils précisent le profil transversal et, éventuellement les autres caractéristiques de forme, la longueur, la texture et la couleur des bordures de trottoir.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bordures de trottoir appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau C. 31.2.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-411 ainsi que celles de l’annexe B de la NBN EN 1340.

Les bordures de trottoir ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les bordures de trottoir disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.

|  |  | Classe minimale (Marquage) |
| --- | --- | --- |
| Catégorie | Largeur b (mm) | Résistance aux agressions climatiques | Résistance à la flexion | Résistance à l’abrasion |
| I a | ( 100 | 3 (D) | 2 (T) | 3 (H) |
| I b |  | 2 (B) | 2 (T) | 3 (H) |
| II a | < 100 | 3 (D) | 2 (T) | 3 (H) |
| II b |  | 2 (B) | 2 (T) | 3 (H) |
| Avec: I a = catégorie de bordures pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules d’intensité normale; I b = catégorie de bordures pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules d’intensité normale; II a = catégories de bordures pour revêtements fortement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel; II b = catégories de bordures pour revêtements faiblement soumis aux sels de déverglaçage et tout au plus à un trafic de véhicules occasionnel; 3 (D) = perte de masse après l’essai de gel-dégel d’au maximum 1,0 kg/m² en moyenne et 1,5 kg/m² en individuelle; 2 (B) = absorption d’eau d’au maximum 6 % en masse; 2 (T) = résistance à la flexion d’au moins 4,0 MPa et d’au moins 5,0 MPa en valeur caractéristique; 3 (H) = résistance à l’abrasion d’au maximum 23 mm. |

Tableau C. 31.2.