C.33. BORDURES - FILETS D’EAU PREFABRIQUEES EN BETON	2

# C.33. BORDURES-FILETS D’EAU PREFABRIQUEES EN BETON

Les bordures-filets d'eau préfabriquées en béton sont conformes à la NBN EN 1340 et au type principal III selon la NBN B 21-411.

Les documents d'adjudication spécifient de préférence des bordures-filets d'eau standard et en précisent le type

Dans les autres cas, ils précisent le profil transversal et,éventuellement les autres caractéristiques de forme, la longueur, la texture et la couleur des bordures-filets d'eau.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bordures-filets d'eau appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau du C.31.2.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-411 ainsi que celles de l’annexe B de la NBN EN 1340.

Les bordures-filets d'eau ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les bordures-filets d'eau disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.