C.34. AUTRES ELEMENTS LINEAIRES PREFABRIQUES EN BETON	2

C.34.1 dispositifs de retenue en BETON PREFABRIQUE.	2

C. 34.1.1. Description	2

C. 34.1.2. specifications	2

C. 34.1.3. reception technique prealable	2

C.34.2. Bordures d’îlots directionnels	3

C.34.3. Délimiteurs de trafic	7

C.34.3.1 DELIMITEURS DE TRAFIC BAS EN BETON	7

C.34.3.2 DELIMITEURS DE TRAFIC HAUT EN BETON	8

C.34.4. Bordures de démarcation	8

# C.34. AUTRES ELEMENTS LINEAIRES PREFABRIQUES EN BETON

## C.34.1. dispositifs de retenue en BETON PREFABRIQUE.

### C. 34.1.1. Description

Les dispositifs de retenue en béton préfabriqué sont des éléments linéaires destinés à redresser la trajectoire des véhicules. Ils sont réalisés par assemblage d’éléments constitutifs en béton préfabriqué.

### C. 34.1.2. specifications

Les systèmes de retenue en béton préfabriqué sont conformes aux NBN EN 1317-1 et -2, NBN ENV 1317-4 et NBN EN 1317-5 ainsi qu’au PTV 124.

Sauf si le pouvoir adjudicateur est déjà en possession des documents relatifs au produit proposé, l’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur, minimum 30 jours avant la mise en œuvre du dispositif sur chantier, l’attestation et le certificat CE ainsi que les rapports d’essais de chocs tels que définis dans les NBN EN 1317.

GT20: pourquoi 30j (généralement 15 j)

Les dispositifs non couverts par une certification volontaire pertinente au sens du C. 34.1.3. ont au moins 28 jours d’âge lorsqu'ils sont livrés sur chantier.

Les dispositifs couverts par une telle certification volontaire 3 peuvent être livrés sur chantier à partir de l’âge où ils sont déclarés aptes à l’emploi par le fabricant.

### C. 34.1.3. reception technique prealable

En matière de durabilité et d’identification du produit, le pouvoir adjudicateur procède aux vérifications et aux contrôles prévus par les PTV 100 et PTV 124.

Le montant à prendre en compte est de 1,60 euros par m de dispositif de retenue, avec un minimum de 3000,00 euros indexé suivant la formule ci- après:

Coefficient de révision des prix = 0,8 x  Sn/Sr  + 0,2

avec:

- Sn = index de référence des salaires des employés au troisième trimestre 2008

- Sr = index des salaires des employés au troisième trimestre de l’année précédent l’adaptation.

Le dispositif couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable. Dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l’organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d’un dossier technique fourni par l’adjudicataire. Ce dossier doit établir:

- que le dispositif est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes à celles du PTV124;

- qu’un organisme indépendant du fabricant a procédé à des vérifications et contrôles équivalents à ceux prévus par le PTV124;

- que l’organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l’annexe 2 du document de référence RW99-A-3.

GT20: Pourquoi introduire ce texte? Pourquoi répéter que les produits disposant d'une certification pertinente sont dispensés de la RTP (déjà prévu au chap. A)?

## C.34.2. Bordures d’îlots directionnels

Les bordures d'îlots directionnels sont conformes à la NBN EN 1340 et au type principal V selon la NBN B 21-411.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bordures d'îlots directionnels appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau du C. 31.2.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-411 ainsi que celles de l’annexe B de la NBN EN 1340.

Les bordures d'îlots directionnels ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les bordures d'îlots directionnels disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.

Ces éléments peuvent être pourvus de barreaux lumineux équipés de diodes électroluminescentes.

Les barreaux sont composés d'un extrudé de polycarbonate stabilisé aux UV de 20 mm par 
20 mm et de 3 mm d'épaisseur.

Cet extrudé est intégré dans un profilé d'encastrement en aluminium anodisé de 25 mm par 
25 mm.

Ces deux parties sont assemblées de telle sorte que l'ensemble soit insensible aux différences de coefficient de dilatation des deux matériaux.

Les diodes sont implantées le long d'un circuit électronique dont la face visible est masquée par une languette métallisée sous vide et présentant un haut pouvoir réfléchissant.

Le barreau est équipé d'un connecteur à visser sur sa face postérieure ou d'un presse-étoupe en polyamide armé avec une longueur de câble H03VVF de 2 x 0,6² de 50 cm. Tous deux sont scellés et inamovibles.

Caractéristiques techniques:

Les diodes électroluminescentes utilisées sont de couleur jaune-orangé d'une longueur d'onde de 592 nm avec une ouverture de 23°.

L'intensité en pointe de chaque diode est de 2800 mcd. Les diodes sont disposées à raison de 40 unités au mètre courant.

Le barreau présente une étanchéité IP67 selon la NBN EN 60598 et une résistance aux chocs IK10 selon la NBN EN 50102.

Le barreau fonctionne sous une tension de 24 V.

Les bordures d'îlots directionnels en béton de ciment blanc répondent à l'une des figures C. 34.2. (a, b, c); à défaut, elles sont soumises à l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant.

Fig. C. 34.2.a.

Bordures d'îlots directionnels.

Fig. C. 34.2.b.

Bordures d'îlots directionnels.

Fig. C. 34.2.c.

## C.34.3. Délimiteurs de trafic

### C.34.3.1. DELIMITEURS DE TRAFIC BAS EN BETON

Les délimiteurs de trafic sont en béton de ciment blanc et conformes à la NBN EN 1340 ainsi qu’au type principal V selon la NBN B 21-411. Ils répondent à la figure C. 34.3.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bordures d'îlots directionnels appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau du C.31.2.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-411 ainsi que celles de l’annexe B de la NBN EN 1340.

Les délimiteurs de trafic bas en béton ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les délimiteurs de trafic bas en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant.

Fig. C. 34.3

### C.34.3.2 DELIMITEURS DE TRAFIC HAUTS EN BETON

Les délimiteurs de trafic hauts en béton sont des bordures de démarcation hautes conformes aux PTV 100 et PTV 124.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux prescriptions des PTV 100 et PTV 124.

Les délimiteurs de trafic hauts en béton ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les délimiteurs de trafic hauts en béton disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrés sur le chantier à partir de l'âge où ils sont déclarés aptes à l'emploi par le fabricant.

## C.34.4. Bordures de démarcation

Les bordures de démarcation préfabriquées en béton sont conformes à la NBN EN 1340 et au type principal IV selon la NBN B 21-411.

Sauf spécification contraire dans les documents d'adjudication, les bordures de démarcation appartiennent à la catégorie d'application I a ou II a selon le tableau du C.31.2.

Le programme de réception technique préalable est réalisé conformément aux directives de l’annexe A de la NBN B 21-411 ainsi que celles de l’annexe B de la NBN EN 1340.

Les bordures de démarcation ont au moins 28 jours d'âge au moment de leur livraison sur le chantier.

Toutefois, les bordures de démarcation disposant d’une certification volontaire au sens du document RW99-A-3 peuvent être livrées sur le chantier à partir de l'âge où elles sont déclarées aptes à l'emploi par le fabricant.

# Text boxes

TypeB1       Type B2

A              180       130             B              120       	         C                50          50           D              114        114

E                15          15           G                10          10           H               Ø40         Ø 40