# C. 4. GRAVILLONS

## C. 4.1. DESCRIPTION

Les gravillons sont des matériaux granulaires inertes utilisés dans la construction. Ils peuvent être naturels, artificiels ou recyclés.

Gravillon est l’appellation donnée aux plus gros granulats selon les dimensions suivantes:

- D < 45 et d > 2 (NBN EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation) ou

- D > 4 et d > 2 (NBN EN 12620 : granulats pour béton et NBN EN 13139 : granulats pour mortier) ou

- d > 1 et D > 2 (NBN EN 13242 : granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

Les gravillons naturels, artificiels ou recyclés sont conformes aux exigences du présent cahier des charges type et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C. 4.4.

## C. 4.2. GRAVILLONS NATURELS

Les gravillons naturels sont des gravillons d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique.

## C. 4.3. GRAVILLONS ARTIFICIELS OU RECYCLES

Un gravillon artificiel est un gravillon d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Un gravillon recyclé est un gravillon résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les gravillons artificiels comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.1. Laitier cristallisé

- C. 4.3.2. Schiste rouge

- C. 4.3.3. Cendrées

- C. 4.3.4. Scories BOF et scories EAF

- C. 4.3.10. Gravillons pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

- C. 4.3.11. Gravillons d’argile expansée

- C. 4.3.13. Gravillons de mâchefers traités

- C. 4.3.15. Scories d’aciéries inox traitées

Les gravillons recyclés comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.5. Gravillons de granulats recyclés de béton

- C. 4.3.6. Gravillons de granulats recyclés mixtes

- C. 4.3.7. Gravillons de granulats recyclés de maçonnerie

- C. 4.3.8. Gravillons de granulats recyclés d'enrobés hydrocarbonés

### C. 4.3.1. LAITIER CRISTALLISE

Le laitier cristallisé ou laitier concassé ou laitier de haut fourneau refroidi par air s’obtient par refroidissement lent à l’air de laitier de haut fourneau sidérurgique.

Le laitier est homogène, pur, non vitreux et peu poreux.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Basicité (CaO / SiO2) | ≤ 1,5 | ( | ( |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | ≥ 1,20 | ( | ( |
| Absorption d’eau (%) | ≤ 4 | ( | ( |
| Instabilité dans l’eau | Négatif | ( | ( |
| Désintégration du silicate bicalcique | Négatif | ( | ( |

### C. 4.3.2. SCHISTE ROUGE

Le schiste rouge est produit par la combustion spontanée des schistes houillers dans les terrils.

Il ne présente pas de nuances grises ou gris-rougeâtre en surface ou sur la cassure.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | ( |
| Equivalent de sable (%) | ≥ 30 | ( | ( |
| Stabilité à l’eau (%) | ≥ 90 | ( | ( |
| Limite de plasticité | Non mesurable | ( | ( |

### C. 4.3.3. CENDREES

Les cendrées sont granulées, exemptes de poussières et de substances étrangères.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | ( |

### C. 4.3.4. Scorie BOF et SCORIE EAF

#### C. 4.3.4.1. Nature et origine

Les scories BOF (Basic Oxygène Furnace) sont les scories obtenues lors de l’affinage de la fonte par un procédé à l’oxygène soit :

- LD (Linz-Donawitz) si le soufflage s’opère par le haut ;

- OBM (Oxygen Blown Maxhuette) si le soufflage s’opère par le fond ;

- Mixte : toute autre solution mixte entre ces deux procédés.

Les scories EAF (Electric Arc Furnace) proviennent de la gangue obtenue lors de la fusion des ferrailles prétraitées et, dans certains cas de fonte, dans le four électrique à arc.

#### C. 4.3.4.2. SPECIFICATIONS

La stabilité dimensionnelle des scories est mesurée après conditionnement au calibre voulu et après vieillissement.

Pour D < 31,5 mm, le gonflement volumique est déterminé suivant leur utilisation (selon la méthode de mesure définie dans la NBN EN 13043).  L’essai est prolongé à 7 jours si la teneur en MgO est supérieure à 5%.

Pour D > 31,5 mm, la stabilité dimensionnelle des scories est déterminée selon la méthode de mesure CME.01.11.(->chap Q?)

Le coefficient de polissage accéléré (PSV) est mesuré sur des plaquettes d’essai conservées sous eau pendant 7 jours entre leur polissage et les mesures au pendule SRT.

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en chaux libre (%) | ≤ 4,5 |  | au moment de la production, après concassage et déferrisation. |
| Délitement (%) | ≤ 1,5 |  | Si D > 31,5 mm |
| Gonflement (%) | Suivant application | Si D < 31,5 mm |

### C. 4.3.5. GRAVILLONS DE granulats recycles DE BETON

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.6. GRAVILLONS DE granulats recycles MIXTES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.7. GRAVILLONS DE granulats recycles DE MAçONNERIE

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.8. GRAVILLONS DE GRANULATS RECYCLES d’enrobes HYDROCARBONES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.9. SANS OBJET

TABLEAU C. 4.3. : Gravillons de débris de démolition et/ou de construction

|  | C. 4.3.5.1. | C. 4.3.6.1. | C. 4.3.7.1. | C. 4.3.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition (NBN EN 13242 + A1) | Gravillons de débris de béton | Gravillons de débris mixtes | Gravillons de débris de maçonnerie | Gravillons de granulats recyclés d’enrobés hydrocarbonés |
|  | Teneur (%) | Catégorie | Teneur (%) | Catégorie | Teneur (%) | Catégorie | Teneur (%) | Catégorie |
| Rc | > 70 | Rc70 | non requis | RcNR | non requis | RcNR | non requis | RcNR |
| Rc + Ru + Rg | > 90 | Rcug90 | > 50 | Rcug50 | < 50 | RcugDéclarée | < 50 | RcugDéclarée |
| Rb | < 10 | Rb10- | < 50 | Rb50- | > 50 | RbDéclarée | < 10 | Rb10- |
| Ra | < 5 | Ra5- | < 5 | Ra5- | < 5 | Ra5- | > 50 | Ra50- |
| Rg | < 2 | Rg2- | < 2 | Rg2- | < 2 | Rg2- | < 2 | Rg2- |
| X | < 1 | X1- | < 1 | X1- | < 1 | X1- | < 1 | X1- |
| FL | < 5 | FL5- | < 5 | FL5- | < 5 | FL5- | < 5 | FL5- |

Rc 	=	Béton, produits en béton, mortier, éléments en béton

Ru	=	Granulats non liés, pierre naturelle, granulats traités aux liants hydrauliques

Rb	=	Eléments en argile cuite (ex : briques et tuiles), éléments en silicate de calcium, béton cellulaire non flottant

Ra	=	Matériaux bitumineux

Rg	=	Verre

X	= 	Autres : matériaux cohérents (ex : argile, sol)

Divers : métaux (ferreux et non ferreux), bois, matière plastique et caoutchouc non flottant, plâtre.

FL	=	Matériau flottant (en volume)

|  | C. 4.3.5.2. | C. 4.3.6.2. | C. 4.3.7.2. |
| --- | --- | --- | --- |
| Composition (NBN EN 12620 + A1) | Gravillons de débris de béton | Gravillons de débris mixtes | Gravillons de débris de maçonnerie |
|  | Teneur (%) | Catégorie | Teneur (%) | Catégorie | Teneur (%) | Catégorie |
| Rc | > 70 | Rc70 | Non requis | RcNR | Non requis | RcNR |
| Rc + Ru | > 90 | Rcu90 | > 50 | Rcu50 | < 50 | RcuDéclarée |
| Rb | < 10 | Rb10- | < 50 | Rb50- | > 50 | RbDéclarée |
| Ra | < 5 | Ra5- | < 5 | Ra5- | < 5 | Ra5- |
| X + Rg | < 1 | XRg1- | < 1 | XRg1- | < 1 | XRg1- |
| FL | < 2 | FL2- | < 2 | FL2- | < 2 | FL2- |

Rc 	=	Béton, produits en béton, mortier, éléments en béton

Ru	=	Granulats non liés, pierre naturelle, granulats traités aux liants hydrauliques

Rb	=	Eléments en argile cuite (ex : briques et tuiles), éléments en silicate de calcium, béton cellulaire non flottant

Ra	=	Matériaux bitumineux

Rg	=	Verre

X	= 	Autres : matériaux cohérents (ex : argile, sol)

Divers : métaux (ferreux et non ferreux), bois, matière plastique et caoutchouc non flottant, plâtre.

FL	=	Matériau flottant (en volume)

### C. 4.3.10. GrAVILLONS pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

Le gravillon est une bauxite calcinée de qualité réfractaire ou un gravillon de qualité équivalente répondant aux prescriptions du C. 4.4.6 modifiées comme suit :

- granularité :

| Dimensions des tamis (mm) | Pourcentage en masse de passant (masse sèche) |
| --- | --- |
| 6,3 4 2 1 0,063 | 98-100 90-99 0-20 0-5 0-1 |

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 10 | MDE10 | ( |
| Coefficient d’aplatissement (FI) | ≤ 25 | FI25 | ( |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | ≥ 70 | PSV70 | ( |
| Dureté sur l’échelle de Mohs | ( 9 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

### C. 4.3.11. GravillonS d’argile expansée

Ces gravillons légers sont conformes aux NBN EN 13055-1 et NBN EN 13055-2.

L’argile expansée est un granulat léger à structure interne poreuse n’excédant pas 1,20 Mg/m³ en masse volumique sèche vrac ou 2,00 Mg/m³ en masse volumique sèche granulaire obtenu par la cuisson d’argile dans un four rotatif, à une température d’environ 1100° C.

### C. 4.3.12. SANS OBJET

### C. 4.3.13. GRAVILLONS DE MACHEFERS TRAITES

On appelle gravillons de mâchefers traités les matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets et n’ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudière.

Les gravillons de mâchefers traités font l’objet d’un certificat d’utilisation au sens de l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >1,00 | ( | ( |
| Stabilité dimensionnelle (%) | ≤ 2 | ( | Gonflement accéléré à 50°C et en présence d’air après 28 jours. |
| Teneur en imbrûlés (%) | ≤ 5 | ( | ( |

### C. 4.3.14. SANS OBJET

### C. 4.3.15. SCORIES D’ACIERIES INOX TRAITEES

#### C. 4.3.15.1. nature et origine

Les scories d’aciéries inox traitées ou scories EAF inox traitées sont obtenues lors de la production et de l’affinage de l’acier inoxydable, initialement produit par fusion dans un four électrique à arc.

Les scories sont séparées de l’acier en phase liquide et sont par la suite refroidies à l’eau et à l’air avant d’être concassées et d’être traitées dans une installation de déferrisation.

Les scories d’aciéries inox traitées font l’objet d’un certificat d’utilisation selon l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004, favorisant la valorisation de certains déchets.

#### C. 4.3.15.2. specifications

La stabilité dimensionnelle des scories est mesurée après conditionnement au calibre voulu et après vieillissement.

Pour D < 31,5 mm, le gonflement volumique est déterminé suivant leur utilisation (selon la méthode de mesure définie dans la NBN EN 13043).  L’essai est prolongé à 7 jours si la teneur en MgO est supérieure à 5%.

Pour D > 31,5 mm, la stabilité dimensionnelle des scories est déterminée selon la méthode de mesure CME.01.11.(->chap Q?)

Le coefficient de polissage accéléré (PSV) est mesuré sur des plaquettes d’essai conservées sous eau pendant 7 jours entre leur polissage et les mesures au pendule SRT.

| Caractéristique | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en chaux libre (%) | ≤ 4,5 | ( | au moment de la production, après concassage et déferrisation. |
| Délitement (%) | ≤ 1,5 | ( | Si D > 31,5 mm |
| Gonflement (%) | Suivant application | Si D < 31,5 mm |

## C. 4.4. Spécifications DES GRAVILLONS SELON LEUR UTILISATION

### C. 4.4.1. GRAVILLONS pour sous-fondation

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.1.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2.)

- les gravillons artificiels ou recyclés (C. 4.3. sauf le C.4.3.15.)

#### C. 4.4.1.2. SPECIFICATIONS

C. 4.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions C.4.4.2.2.1.a ou du tableau C.4.4.2.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des 2 tableaux est interdit.

C. 4.4.1.2.2 Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 4 | f4 | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) réseaux I et IIa réseaux IIb et III | < 35 < 50 | MDE35 MDE50 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 40 | LA40 | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4. |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

- Les sulfates solubles dans l’eau (suivant NBN EN 1744-1 § 10) sont < 0,7% dans le cas de gravillons recyclés liés au liant hydraulique.

- La somme MDE + LA est < 65 pour les réseaux I et IIa.

- La somme MDE + LA est < 80 pour les réseaux IIb et III.

A titre d’information, les gravillons pour les réseaux I et IIa, conformes à la catégorie minimale E f4 NG D3 selon PTV 411, sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.1.3. reception des materiaux - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour sous-fondation relèvent du système 2+.

### C. 4.4.2. GRAVILLONS pour fondation en empierrement

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.2.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2)

- les gravillons artificiels (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) et les gravillons de granulats recyclés (C. 4.3.5. et C. 4.3.8). Les scories d’aciéries inox traitées (C. 4.3.15.) sont admises uniquement dans les fondations de type IA et IIA.

#### C. 4.4.2.2. Spécifications

### C. 4.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.2.2.1.a. ou du tableau C.4.4.2.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C.4.4.2.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 | 31,5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 – 70(1) | 20 – 70(1) |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 - 20 |  |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 80 - 99 | 98 - 100 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 80 - 99 | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 80 - 99 | 20 – 70(1) |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 – 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 4,5 |  | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 |  | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 - 20 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

(1) La tolérance sur la granularité type déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GTC20/15).

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 | 31,5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 98 – 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 – 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 – 70(1) | 20 – 70(1) |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 – 20 |  |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 – 5 |  |
| 14 |  |  |  | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 – 20 |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/17,5 | GTC20/15 |  | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

(1) 	La tolérance sur la granularité type déclarée par le fournisseur est de + 15 (classe de tolérance GTC20/15) ou de + 17,5 (catégorie de tolérance GTC20/17,5).

#### C. 4.4.2.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 4 | f4 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D ≤ 8 D > 8 |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés ou entièrement concassés | 90-100 | C90/3 | ( |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | 0 à 3 |  |  |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4 et C.4.3.15 |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- Teneur en matières organiques (suivant NBN EN 1744-1) : négatif.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

- Les sulfates solubles dans l’eau (suivant NBN EN 1744-1 § 10) sont < 0,7% dans le cas de gravillons recyclés.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cc IV f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.2.3. RECEPTION DES MATERIAUX - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour fondation en empierrement relèvent du système 2+.

### C. 4.4.3. GRAVILLONS pour béton maigre, beton sec compacte ET BETON MAIGRE POREUX

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 4.4.3.1. Nature et origine

Sont admis :

- Les gravillons naturels (C .4.2.)

- Les gravillons artificiels (C. 4.3.1, C  4.3.13 et C. 4.3.15)

- Les gravillons recyclés (C. 4.3.5. et C. 4.3.8.)

#### C. 4.4.3.2. Spécifications

#### C. 4.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- Le diamètre maximum D est < 32 mm.

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a ou du tableau C.4.4.3.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C. 4.4.3.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 90 - 99 | 98 - 100 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 90 - 99 | 25 – 70(1) | 85 - 99 | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 85 - 99 | 25 – 70(1) |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 - 15 | 0 - 15 |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc90/15 | Gc90/15 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance |  |  |  |  | GT15 | GT15 |  |  |  |

(1) La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GT15).

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 90 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 85 - 99 | 25 – 70(1) | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 – 15 |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 – 5 |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc90/15 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance |  |  |  |  | GT15 |  |  |

(1) La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GT15).

#### C. 4.4.3.2.2. Autres spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D≤8 D>8 |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Masse volumique réelle (Mg/m³) | ≥ 2,00 | ( | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Sulfates solubles dans l’acide (%) | < 0,8 | AS0,8 | Gravillons recyclés |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.15. |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1)	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cc IV f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.3.3. RECEPTION DES MATERIAUX - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour béton maigre, béton sec compacté et béton maigre poreux relèvent du système 2+.

### C. 4.4.4. GRAVILLON pour béton de ciment pour revêtement et élément linéaire Exécuté en place

#### C. 4.4.4.1. Nature et origine

- Sont admis : les gravillons naturels (C. 4.2) conformes à la NBN EN 12620.

- Sont interdits : les gravillons artificiels et les gravillons naturels non concassés.

#### C. 4.4.4.2. Spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

C. 4.4.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a. ou du tableau C. 4.4.3.2.1.b.

C. 4.4.4.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | < 20 ≤ 25 ≤ 30 | Fl20 FI25 FI30 | D>16 8<D≤16 D<8 |
| Teneur en fines (% en masse) | < 1,5 < 4 | f1,5 f4 | D > 8 mm D < 8 mm |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 25 < 30 < 30 | LA25 LA30 LA30 | Couches de roulement Couches inférieures et éléments linéaires Couches de roulement en réseau III (1) |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 20 < 25 < 25 | MDE20 MDE25 MDE25 | Couches de roulement Couches inférieures et éléments linéaires Couches de roulement en réseau III (1) |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | Ce critère est satisfait si le résultat de l'essai relatif à la teneur en matières organiques, mesurée suivant la EN 1744-1, est négatif. |
| Soufre total (%) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,03 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en éléments coquilliers (%) | < 10 | SC10 | Pour gravillons d’origine marine |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 1 | F1 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut-fourneau | ( | NR | L’utilisation de laitiers de haut fourneau dans les bétons pour revêtements et éléments linéaires est interdite |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Résistance au polissage (PSV) | > 50 > 40 ( | PSV50 PSVdécl. PSVNR | Couches de roulement Couches de roulement – réseau III (1) Couches inférieures et éléments linéaires |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (2) | ( | NR | ( |

(1)  Si les documents d’adjudication l’autorisent.

(2) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

-	La somme MDE + LA est < 30 pour les couches de roulement. Elle est < 45 pour les couches de roulement en réseau III (si les documents d’adjudication l’autorisent) ainsi que pour les couches inférieures et les éléments linéaires.

- Les gravillons pour revêtement en béton de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 			:	a* > 5,0

:	0,0 < b* < 20,0

:	L* > 45,0

- teinte claire	:	-3 < a* < 3

:	0,0 < b* < 10,0

:	L* > 60,0

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

- Taux de concassage :

| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | Catégorie C |
| --- | --- | --- | --- |
| 90-100 30-100 | 100 90-100 | 0 0-3 | C100/0 C90/3 |

Les catégories C100/0 et C90/3 sont définies à la NBN EN 13043.

A titre d’information, les gravillons conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

- couches de roulement en réseaux I et II : Ba II f1,5 CB SA NG

- couches de roulement en réseau III :	Ba II f1,5 CB SA NG

Ca II f1,5 CB SA NG (1)

- couches inférieures et éléments linéaires : Cb II f1,5 CB SA NG

(1) Si les documents d’adjudication l’autorisent.

#### C. 4.4.4.3. RECEPTION DES MATERIAUX - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour revêtement en béton et éléments linéaire en béton relèvent du système 2+.

### C. 4.4.5. GRAVILLON POUR melanges bitumineux ET ASPHALTE COULE

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13043.

#### C. 4.4.5.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels concassés (C.4.2.)

- les agrégats d’enrobés bitumineux (AEB) (C.5.3.2.)

- les scories BOF et EAF (C.4.3.4.)

- les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.)

#### C. 4.4.5.2. Spécifications

C. 4.4.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.5.2.1.a. ou du tableau C.4.4.5.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C.4.4.5.2.1.a.

| tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 – 100 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 – 99 |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 – 100 | 100 | 98 – 100 |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 – 100 | 85 – 99 | 98 – 100 | 85 – 99 | 0 – 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 98 – 100 | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) | 85 – 99 | 0 – 20 |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  | 0 – 20 |  | 0 – 5 |
| 9 |  | 98 – 100 | 98 – 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 5 |  |
| 6,3 |  | 85 – 99 | 85 -99 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 |  |  |  |
| 5,6 | 98 – 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 – 5 |  |  |
| 4,5 |  | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 – 99 |  | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |
| catégorie | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 |
| tolérance | G20/15 G25/15 (1) | G20/15 G25/15 (1) |  |  | G20/15 G25/15 (1) | G20/15 G25/15 (1) |  |  |  |

(1) 	Les catégories de tolérances G20/15 et G25/15 au tamis intermédiaire sont toutes deux autorisées.

La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15.

TABLEAU C.4.4.5.2.1.b.

| tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 98 – 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 – 20 | 0 - 20 |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 | 20 – 70 (2) | 0 - 20 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 – 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |
| catégorie | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 |
| tolérance | G20/15 G25/15 (1) | G20/17,5 (2) | G20/15 G25/15 (1) |  | G20/15 G25/15 (1) |  |  |

(1) 		Les catégories de tolérances G20/15 et G25/15 au tamis intermédiaire sont toutes deux autorisées.

La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15.

(2)	La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 17,5.

C. 4.4.5.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 2 | f2 |  |
| Coefficient d’aplatissement | < 20 | FI20 | Couches de roulement avec 8 < D < 16 Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec D > 16 |
|  | < 25 | FI25 | Couches de roulement avec D < 8 Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec 8 < D < 16 |
|  | < 30 | FI30 | Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec D < 8 |
| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | 90 à 100 30 à 100 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | 100 90 à 100 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | 0 0 à 1 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 20 < 25 < 30 | LA20 LA25 LA30 | Enrobés à squelette pierreux - réseaux I et IIa Enrobés à squelette pierreux – réseaux IIb et III et enrobés à squelette sableux pour couches de roulement Enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 15 < 20 < 25 | MDE15 MDE20 MDE25 | Enrobés à squelette pierreux – réseaux I et IIa Enrobés à squelette pierreux – réseaux IIb et III et enrobés à squelette sableux pour couches de roulement Enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Masse volumique | ( | Valeur déclarée |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | > 50 > 56 ( | PSV50 PSV56 PSVNR | Couches de roulement tous réseaux Couches de roulement sur zones accidentogènes (échangeurs, ronds-points, zones d’approche…) sur réseaux I et IIa Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Basalte « coup de soleil » | < 8 | SBLA |  |
| Stabilité dimensionnelle des scories d’aciéries | < 3,5 | V3,5 |  |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La somme LA + MDE est < 25 pour les enrobés à squelette pierreux pour réseaux I et IIa.

Elle est < 35 pour les autres enrobés pour couches de roulement.

Pour les couches de liaison et de reprofilage et les graves-bitumes, elle est < 45.

- La valeur PSV – (MDE + LA) est > 30 pour les couches de roulement en enrobés à squelette pierreux pour réseaux I et IIa.

- Les gravillons de catégorie LA25 et MDE20 sont également admis dans les enrobés à squelette pierreux – réseaux I et IIa - s’ils répondent aux prescriptions suivantes :

- LA + MDE < 30

- PSV – (MDE + LA) > 30

- Les gravillons pour revêtements hydrocarbonés de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

A titre d’information, les gravillons conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

- Enrobés à squelette pierreux pour réseau I : Aa I f2 NG ou Ba I f2

- Enrobés à squelette pierreux pour réseau IIa : Ab I f2 NG ou Ba I f2

- Enrobés à squelette pierreux pour réseaux IIb et III : Bb I f2

- Enrobés à squelette sableux pour couches de roulement : Bb I f2

- Enrobés pour couche de liaison ou de reprofilage et graves-bitumes : Cb II f2

C. 4.4.5.3. RECEPTION DES MATERIAUX - Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour mélanges bitumineux relèvent du système 2+.

### C. 4.4.6. GRAVILLONS POUR TRAITEMENTS DE SURFACES, POUR ENDUITS superficiels (SAUF ESHP) ET POUR materiaux BITUMINEUX COULEs A FROID (MBCF)

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13043.

C. 4.4.6.1. NATURE ET ORIGINE

Sont admis :

-	Les gravillons naturels concassés (C.4.2.)

-	Les scories BOF et EAF (C.4.3.4.) (1)

-	Les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.) (1)

#### C. 4.4.6.2. Spécifications

C. 4.4.6.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C.4.4.5.2.1.a.

C. 4.4.6.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (1) (%) | < 1 < 2 | f1 f2 | Traitements de surface et enduits superficiels Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) |
| Coefficient d’aplatissement | < 20 | FI20 | D > 6,3 |
|  | < 25 | FI25 | D < 6,3 |
| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | 90 à 100 | C100/0 | ( |
| Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | 100 |  |  |
| Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | 0 |  |  |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 20 | LA20 | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 15 | MDE15 | ( |
| Masse volumique | ( | Valeur déclarée | ( |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | > 50 > 56 | PSV50 PSV56 (1) | Tous réseaux Zones accidentogènes (échangeurs, ronds-points, zones d’approche…) |
| Stabilité dimensionnelle des scories d’aciéries (1) | < 3,5 | V3,5 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (2) | ( | NR | ( |

-	La somme LA + MDE est < 25 (1).

- La valeur PSV – (MDE + LA) est > 30 (1).

- Les gravillons pour enduit et MBCF de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

(1)	Pas d’application pour les MBCF

(2) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie Aa I f1 selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C.4.4.6.3. RECEPTION DES MATERIAUX – SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour traitement de surface, enduits superficiels et MBCF relèvent du système 2+.

### C. 4.4.7. GRAVILLONS pour béton de ciment pour OUVRAGES d’art

#### C. 4.4.7.1. Nature et origine

- Sont admis : les gravillons naturels (C. 4.2) conformes à la NBN EN 12620.

- Sont interdits : les gravillons artificiels.

#### C. 4.4.7.2. Spécifications

C. 4.4.7.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a. ou du tableau C. 4.4.3.2.1.b.

C. 4.4.7.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | ( | FlNR | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 1,5 < 4 | f1,5 f4 | D > 8 mm D < 8 mm |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | ( | LANR | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | ( | MDENR | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Coefficient d’absorption d’eau | ( | Valeur déclarée | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Soufre total (%) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,01 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en éléments coquilliers (%) | < 10 | SC10 | Pour gravillons d’origine marine |
| Sensibilité des gravillons au gel-dégel | < 1 | F1 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut-fourneau | ( | NR | L’utilisation de laitiers de haut fourneau dans les bétons pour ouvrages d’art est interdite |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Résistance au polissage (PSV) | ( | PSVNR | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale f1,5 CA SA NG (si D > 8 mm) et f4  CA SA NG (si D < 8 mm) selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.7.3. RECEPTION DES MATERIAUX - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les gravillons pour béton de ciment pour ouvrages d'art relèvent du système 2+.

## C. 4.5. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

# Les divers types de gravillons sont entreposés séparément suivant leurs calibres nominaux.

# Les modes d’entreposage sont les mêmes que pour les sables (C. 3.5.).

# Text boxes

TABLEAU C.4.4.2.2.1.b.

TABLEAU C.4.4.3.2.1.b.