# C. 43. ECHELLES ET ECHELONS

## C. 43.1. ECHELLES

### C. 43.1.1. DESCRIPTION

Les échelles sont des éléments en matière synthétique renforcée ou en alliage d'aluminium. Ce sont des échelles simples d’appui à échelons à montants parallèles et qui répondent aux NBN EN 131-1 et NBN EN 131-2.

### C. 43.1.2. Spécifications

Les échelles répondent également aux prescriptions suivantes:

- distance maximale entre le trappillon et le premier échelon: 	400	mm

- distance maximale entre le dernier échelon et la cunette: 	400	mm

- distance entre l’axe des échelons et la paroi: 	entre 120 et 140	mm

- entredistance maximale des étriers de fixation:	1,50	m

La résistance à l'arrachement horizontal d'un point d'ancrage est d'au moins 3,5 kN.

Les échelles résistent aux bactéries, aux micro-organismes et à la corrosion.

Le système de fixation de l'échelle à la paroi, y compris les étriers, est en acier inoxydable.

Le contact direct entre l’alliage d’aluminium et l’acier inoxydable n’est pas admis.

L'ancrage des boulons dans la paroi est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

Le polyester renforcé de fibres de verre répond à la NBN T 41-102. L'alliage d'aluminium est de type EN AW-6005A suivant la NBN EN 573-3. L'acier répond aux prescriptions des NBN EN ISO 3506-1 à 3.

Les échelles en PVC sont en PVC dur et pur, sans addition de charges ou plastifiants. Elles sont renforcées par une armature en fibre de verre ou en acier inoxydable.

Les échelles ont les extrémités des montants protégées d’embouts plastiques.

## C. 43.2. ECHELONS

### C. 43.2.1. DESCRIPTION

Les échelons ont une forme d'étrier et sont réalisés en fonte nodulaire, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium.

### C. 43.2.2. Spécifications

Les échelons répondent aux prescriptions suivantes:

- largeur minimale: 300 mm

- distance entre l’axe des échelons et la paroi: entre 120 et 140 mm.

La résistance à l'arrachement horizontal est d'au moins 3,5 kN.

Sous une charge verticale de 2 kN, la flèche des échelons ne dépasse pas 10 mm et la flèche rémanente 2 mm.

L'ancrage des échelons dans la paroi est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen de chevilles en PVC.