# C. 43. ECHELLES ET ECHELONS

## C. 43.1. ECHELLES

### C. 43.1.1. DESCRIPTION

Les échelles sont des éléments en composite en plastique renforcé de fibre de verre, en acier inoxydable austénitique ou en alliage d'aluminium. Ce sont des échelles fixes à deux montants parallèles. Elles sont conformes à la NBN EN 14396.

### C. 43.1.2. Spécifications

Les échelles répondent également aux prescriptions suivantes:

- distance maximale entre le trappillon et le premier échelon: 	400	mm

- distance maximale entre le dernier échelon et la cunette: 	400	mm

- distance minimale entre l’axe des échelons et la paroi: 	150	mm

- entredistance maximale des étriers de fixation:	     1,50	m

Les échelles résistent aux bactéries, aux micro-organismes et à la corrosion.

Le système de fixation de l'échelle à la paroi, y compris les étriers, est en acier inoxydable.

Le contact direct entre l’alliage d’aluminium et l’acier inoxydable n’est pas admis.

L'ancrage dans la paroi est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

Les échelles ont les extrémités des montants protégées d’embouts plastiques.

## C. 43.2. ECHELONS

### C. 43.2.1. DESCRIPTION

Les échelons ont une forme d'étrier et sont réalisés en fonte nodulaire, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium. Ils sont conformes à la NBN EN 13101.

### C. 43.2.2. Spécifications

Les échelons répondent aux prescriptions suivantes:

- largeur minimale: 300 mm

- distance entre l’axe des échelons et la paroi: entre 120 et 140 mm.

Sous une charge verticale de 2 kN, la flèche des échelons ne dépasse pas 10 mm et la flèche rémanente 2 mm.

L'ancrage dans la paroi est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen de chevilles en PVC.