# GT20: Tout vérifier

# C. 45. BRIQUEs ET BLOCs DE MACONNERIE

C. 45.1. DESCRIPTION

Les briques et blocs destinés aux ouvrages maçonnés sont des éléments à assembler à l'aide de mortier.

Les briques sont en terre cuite; les blocs sont des éléments agglomérés, vibrés ou coulés. Ils peuvent être compacts ou poreux.

## C. 45.2. BRIQUES EN TERRE CUITE

Les briques destinées à la maçonnerie non décorative sont conformes à la NBN B 23-003.

Les briques de parement sont conformes à la norme NBN B 23-002.

Elles sont de la classe de résistance élevée au gel et de résistance à la compression au moins égale à la classe f 15.  Leur masse volumique sèche apparente est égale ou supérieure à 1 600 kg/m³. La réception technique préalable consiste en la vérification de ces prescriptions.

## C. 45.3. BLOCS EN BETON

Ils sont conformes aux normes suivantes :

| Blocs | Norme NBN |
| --- | --- |
| blocs en béton de granulats blocs en béton cellulaire | NBN EN 771-3 NBN EN 771-4 |

Les documents de marché précisent la résistance à la compression et la masse volumique apparente.

Système d'attestation de conformité du marquage CE: les blocs relèvent du système 2+.

## C. 45.4. BLOCS EN SILICO-CALCAIRE

Les blocs sont conformes à la NBN EN 771-2.

Les documents de marché précisent la classe de résistance à la compression et la classe de masse volumique apparente.

Le rapport CaO/SiO2 est inférieur à 1,5 %.

Système d'attestation de conformité du marquage CE: les blocs relèvent du système 2+.