# C. 45. BRIQUEs ET BLOCs DE MACONNERIE

C. 45.1. DESCRIPTION

Les briques et blocs destinés aux ouvrages maçonnés sont des éléments à assembler à l'aide de mortier ou de mortier-colle.

Les briques sont en terre cuite; les blocs sont des éléments agglomérés, vibrés ou coulés. Ils peuvent être compacts ou poreux.

## C. 45.2. BRIQUES EN TERRE CUITE

Les briques sont conformes à la NBN EN 771-1 et aux PTV 23-002 et PTV 23-003.

Elles sont de la classe de résistance élevée au gel.

La résistance à la compression est définie par les documents de marché. A défaut, elle est de  15 N/mm² minimum.

La réception technique préalable consiste en la vérification de ces prescriptions.

Système d'attestation de conformité du marquage CE: les briques relèvent du système 2+.

## C. 45.3. BLOCS EN BETON

GT20: Texte en attente

Ils sont conformes aux normes suivantes :

| Blocs | Norme NBN |
| --- | --- |
| blocs en béton de granulats blocs en béton cellulaire | NBN EN 771-3 NBN EN 771-4 |

Les documents de marché précisent la résistance à la compression et la masse volumique apparente.

Système d'attestation de conformité du marquage CE: les blocs relèvent du système 2+.

## C. 45.4. BLOCS EN SILICO-CALCAIRE

Les blocs sont conformes à la NBN EN 771-2.

Les documents de marché précisent la classe de résistance à la compression et la classe de masse volumique apparente.

Le rapport CaO/SiO2 est inférieur à 1,5 %.

Système d'attestation de conformité du marquage CE: les blocs relèvent du système 2+.