### C. 51.2. REVETEMENT DE PROTECTION DU BETON

### C. 51.2.1. DESCRIPTION

Système de protection mince, formant un revêtement continu à la surface du béton.

Le revêtement peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Dans le cas de systèmes multicouches, les termes suivants sont habituellement utilisés:

-	couche d'imprégnation;

-	couche de base;

-	couche de finition.

Le revêtement obtenu est caractérisé par ses épaisseurs sèches nominale, minimale et maximale.

Chaque couche est caractérisée par son épaisseur minimale.

Le revêtement de protection fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les éléments suivants:

Description

-	Dénomination commerciale

-	Nombre de couches + taux d'application

-	Epaisseur sèche nominale pour chaque couche

-	Epaisseur sèche du système complet: nominale, maximale et minimale

-	Conditionnements et stockage.

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les éléments du marquage CE.

Conditions d'utilisation

-	Classe(s) de texture du support

-	Degré de saturation du support

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale de mise en œuvre

-	Compatibilité avec les mortiers de réparation.

Mise en œuvre

-	Préparation des mélanges

-	Application

-	Délai entre couches

-	Précautions à prendre lors du séchage/durcissement.

### C. 51.2.2. SPECIFICATIONS

C. 51.2.2.1. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION PREVUE

Le revêtement de protection est conforme à la NBN EN 1504-2.

Il répond aux spécifications suivantes:

| Caractéristique | Prescription | Classe correspondante |
| --- | --- | --- |
| Adhérence | ≥ 0,8 (0,5) N/mm² (1) | - |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | < 0,1 kg m-2 h-0,5 | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | SD < 5 m | I |
| Perméabilité au CO2 | SD > 50 m | - |
| Résistance à la fissuration |  | B.3.1 |
| Durabilité: adhérence après compatibilité thermique avec influence de sels de déverglaçage | Pas de cloquage, fissures ni délamination adhérence: ≥ 0,8 (0,5) N/mm² (1) | - |
| Durabilité: vieillissement artificiel (rayonnement UV et humidité) | Pas de cloquage, fissures ni délamination variation de couleur ΔE < 2 | - |
| (1) La valeur entre parenthèse est la prescription sur les valeurs individuelles |

C. 51.2.2.2. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'UTILISATION

Le cas échéant, la compatibilité avec les mortiers de réparation utilisés doit être démontrée.

La compatibilité peut être mesurée selon le 4.3.4 du PTV 562/1504-2. -> Chap Q

### C. 51.2.3. RECEPTION DES PRODUITS - SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE

Les revêtements de protection relèvent du système 2+.

Les exigences de la NBN EN 1504-2 sont vérifiées sur base des documents accompagnant le marquage CE.

Les exigences du PTV 562 non couvertes par le marquage CE sont vérifiées sur base d'un rapport d'essai établi par un laboratoire accrédité ou reconnus par le pouvoir adjudicateur.

### C. 51.2.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.