### C. 51.3. REVETEMENTS D'IMPERMEABILISATION OU D'ETANCHEITE DU BETON

### C. 51.3.1. DESCRIPTION

Le revêtement d'imperméabilisation ou d'étanchéité du béton limite (imperméabilisation) ou supprime (étanchement) le passage d'eau d'un plan à un autre, lorsque le béton est exposé à une forte saturation en eau.

Le revêtement peut être constitué d'une ou plusieurs couches.

Dans le cas de systèmes multicouches, les termes suivants sont habituellement utilisés:

-	couche d'imprégnation;

-	couche de base;

-	couche de finition.

Le film obtenu est caractérisé par ses épaisseurs sèches nominale, minimale et maximale.

Chaque couche est caractérisée par son épaisseur nominale.

Le revêtement d'imperméabilisation ou d'étanchéité fait l'objet d'une fiche technique, reprenant les éléments suivants:

Description

-	Dénomination commerciale

-	Nombre de couches + taux d'application

-	Epaisseur sèche nominale pour chaque couche

-	Epaisseur sèche du système complet: nominale, maximale et minimale

-	Conditionnements et stockage.

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les caractéristiques techniques suivantes

-	Adhérence

-	Résistance à la fissuration

-	Perméabilité à l'eau

-	Résistance à l'eau et aux solutions agressives

-	Résistance aux contre-pressions

-	Résistance aux sollicitations thermiques.

Le cas échéant: autres propriétés non reprises ci-dessus.

Conditions d'utilisation

-	Classe(s) de support

On distingue les classes suivantes:

Classe I:	béton ordinaire

Classe II:	béton ou mortier de réparation du type PC, conforme à la NBN EN 1504-3

Classe III:	béton ou mortier de réparation, du type PCC, conforme à la NBN EN 1504-3

-	Classe(s) de texture du support

-	Degré(s) de saturation du support

-	Fissuration admissible du support.

-	Conditions hygrothermiques minimale et maximale de mise en œuvre.

Mise en œuvre

-	Préparation des mélanges

-	Application

-	Délai entre couches

-	Précautions à prendre lors du séchage/durcissement

### C. 51.3.2. SPECIFICATIONS

C. 51.3.2.1. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION PREVUE

Les revêtements d'imperméabilisation ou d'étanchéité du béton sont conformes au PTV 562.

Les spécifications sont définies par les documents d'adjudication en fonction de l'objectif de l'intervention, des caractéristiques du support [classe(s), fissuration] et des conditions d'exposition.

•	nature des sollicitations thermiques: application intérieure, application extérieure sans influence de sels de déverglaçage, application extérieure avec influence de sels de déverglaçage;

•	exposition au rayonnement UV (application extérieure) ou non (application intérieure);

•	contre-pressions;

•	type d'eaux;

•	autres…

C. 51.3.2.2. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'UTILISATION

Les spécifications sont définies par les documents d'adjudication.

Les conditions d'utilisation du revêtement sont définies par l'essai d'aptitude à l'utilisation et de compatibilité avec les mortiers de réparation, dont les modalités sont décrites au 4.3 du 
PTV 562.

### C. 51.3.3. RECEPTION DES PRODUITS

C. 51.3.3.1. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE

Le pouvoir adjudicataire ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles définis par les documents d'adjudication.

Si plusieurs lots de fabrication sont fournis, il procède également aux essais d'identification du tableau repris ci-après.

Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l'adjudicataire.

Le produit couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable. Dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l'organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d'un dossier technique fourni par l'adjudicataire. Ce dossier doit établir:

-	que le produit est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes à celles des documents d'adjudication;

-	que l'organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l'annexe 2 du document de référence A-3.

### C. 51.3.3.2. FREQUENCE DES ESSAIS

Le 1er lot de fabrication de chaque fourniture par chantier est soumis aux essais repris aux documents d'adjudication et aux essais d'identification repris au C. 51.3.3.1.

Les lots de fabrication suivants sont soumis aux essais d'identification repris au C. 51.3.3.1. Les résultats obtenus sur les lots suivants doivent se situer dans les tolérances reprises dans la colonne "Exigence", par rapport aux valeurs obtenues sur le 1er lot de fabrication.

Essais d'identification sur revêtement d'imperméabilisation ou d'étanchéité du béton

| Caractéristique | Exigence |
| --- | --- |
| Identification (revêtements à base de liants organiques) |  |
| • Masse volumique à 25 °C | ± 3 % (1) |
| • Extrait sec | ± 5 % (1) |
| • Teneur en cendres | ± 5 % (1) |
| • Teneur en liant | ± 5 % (1) |
| • Temps de séchage | ± 10 % (1) |
| • Teneur en TiO2 | ± 5 % (1) |
| • Spectre infrarouge du liant | Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative |
| Identification (revêtements à base de liants hydrauliques) |  |
| Composant liquide |  |
| • Masse volumique à 25 °C | ± 5 % (1) |
| • Extrait sec | ± 5 % (1) |
| • Spectre infrarouge sur le résidu sec | Les principales bandes d'absorption doivent correspondre en position et intensité relative |
| Composant solide |  |
| • Granularité | < 0,063 mm: ± 2 (2) |
|  | 0,063 mm < - < 2 mm: ± 4 (2) |
|  | > 2 mm: ± 6 (2) |
| • Résidu insoluble dans HCl | ± 10 % (1) |
| Mélange frais |  |
| • Masse volumique | ± 5 % (1) |
| (1) En % des valeurs de référence. (2) Tolérance en valeur absolue. |

### C. 51.3.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage du produit.